# Паспорт качества: вымораживающая ловушка 3 м², поз. E203

Перевод с китайского языка. Исходный файл: E203_3平方冷井.pdf. Страниц в оригинале: 20.

## Стр. 1 — Титульный лист. Свидетельство о качестве изделия

Колонтитул: TORCHI Engineering — Tuochi (Тоцзы) // Профессиональный поставщик комплексных промышленных решений. http://www.torchien.com

Certificate of quality of manufactured products

Свидетельство о качестве изделия

Наименование изделия: вымораживающая ловушка (cold trap) 3 м²

Номер изделия (поз.): E203

Номер заказа (проекта): 26-01 广 ZFXT-011

Именная печать ОТК (печать организации): [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных промышленных решений. http://www.torchien.com

Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

[Водяной знак: «Tuochi»]

| Наименование изделия | Вымораживающая ловушка 3 м² | Номер чертежа изделия | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия | E203 | Дата завершения изготовления | 08.2026 |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Визуальный контроль качества сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2025 | Соответствует |
| Испытание давлением | Межтрубное пространство — гидравлическое 0,13 МПа; трубное пространство — гидравлическое 0,75 МПа | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Наружные геометрические размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | Полная |

Заключение окончательного контроля:

Изготовление данного изделия (партии) проконтролировано по требованиям чертежей изделия — соответствует.

Контролёр ОТК: Shi Pengjie

Печать для контроля качества: [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Главный контролёр ОТК: Zhu Liangquan

Дата отгрузки: 28.08.2026

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Сертификат на днища (Certificate of Head Plate)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Сертификат соответствия на днища / Certificate of Head Plate

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | YIXING SANHE HEAD PLATE CO., LTD (Исин Саньхэ, днища) |
| Адрес | пос. Хэцяо, г. Исин, провинция Цзянсу |
| Телефон | 18861559032 |
| Факс | 0510-87840876 |
| Заказчик | — |
| Адрес заказчика | — |
| Стандарт на материал | GB/T713.7-2023 |
| Проектная маркировка днища | EHB325×6(5.28)-S31603 GB/T25198-2023 |
| Номер заказа | SH260940 |
| Номер задания (Job No.) | SH260940-1~2 |
| Маркировка готового днища | EHB325×6(5.28)-6-S31603 GB/T25198-2023 |
| Инженер по обеспечению качества (QA Engineer) | [Именная печать: He Ping — свидетельство о качестве] |
| Контролёр | He Tao, 2026.7.1 |
| Источник материала | Собственный материал изготовителя |
| Номер технической документации (чертежа) | — |
| Законный представитель (President) | [Именная печать: Zheng Hongjun — свидетельство о качестве] |
| Отдел обеспечения качества | 2026.7.1 |

Данные днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям настоящего стандарта, проектных чертежей и технического соглашения на поставку.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать ОТК]

Перечень выдаваемых документов: Протокол данных на днища (Data report of head plate); Сертификат качества на материал (Material quality certificate).

## Стр. 4 — Протокол данных на днища (Data Report of Head Plate)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260940-1~2 |
| Стандарт изготовления | GB/T25198-2023 |
| Тип днища | EHB — эллиптическое днище 2:1 (2:1 ELLIPSOIDAL HEAD) |
| Марка материала | S31603 |
| Количество | 2 |
| Способ формовки | Холодная штамповка (Cold press) |
| Состояние термообработки | — |
| Изготовитель | YIXING SANHE HEAD PLATE CO., LTD, пос. Хэцяо, г. Исин, пров. Цзянсу; тел. 18861559032; факс 0510-87840876 |
| Температура начала штамповки | / °C |
| Температура окончания штамповки | / °C |
| Способ охлаждения | / |

Эскиз днища: наружный диаметр Do = 325; номинальная толщина δn = 6; наружная высота Ho = 109,3; высота цилиндрической части h = 25. Эскиз кромки (разделки). Единица размеров: мм.

Результаты измерений (номер днища и фактические значения)

| Параметр | Допуск (норма) | Днище 0001 | Днище 0002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учётный номер (маркировка) | — | NB26197 | NB26197 |
| Сварные швы и качество поверхности, отсутствие продольных складок | — | Соответствует | Соответствует |
| Длина наружной окружности | 1021, -9 ~ +9 | 1021 | 1021 |
| Наружный диаметр Do: D1 | — | 326 | 326 |
| Наружный диаметр Do: D2 | — | 326 | 326 |
| Наружный диаметр Do: D3 | — | 325 | 325 |
| Наружный диаметр Do: D4 | — | 325 | 325 |
| Среднее значение | — | 326 | 326 |
| Допуск круглости | Max 1 | 1 | 1 |
| Толщина: днище (центр) | Min 5,28 | 5,7 | 5,7 |
| Толщина: отбортовка (переход) | Min 5,28 | 5,4 | 5,4 |
| Толщина: торец | Min 5,28 | 5,5 | 5,5 |
| Общая высота Ho | 109, 0~+1 | 110 | 110 |
| Отклонение формы: внутренняя вогнутость | ≤ 2 | 1 | 1 |
| Отклонение формы: наружная выпуклость | ≤ 4 | 1 | 1 |
| Угол разделки | — | 30° | 30° |
| Притупление | — | 1 | 1 |
| Цилиндрическая часть | — | 25 | 25 |
| Наклон цилиндрической части | — | 0,0 | 0,0 |
| Усиление сварного шва | — | / | / |

Примечание: —

Контролёр: He Tao. Дата: 01.07.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать ОТК]

## Стр. 5 — Сертификат качества на металл (TISCO, лист для днищ)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (TISCO) — Сертификат качества продукции (INSPECTION CERTIFICATE)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | — |
| Получатель | — |
| Продукция | Нержавеющая горячекатаная полоса (рулон) — Hot rolled stainless steel coil |
| Состояние поставки | 1D/No.1: аустенизация (закалка на твёрдый раствор), травление, необрезная кромка |
| Стандарт | GB/T713.7-2023, ASME SA-240M-2023 |
| Марка | S31603/316L |
| Номер контракта (Mill’s No.) | J253T00631 |
| Номер заказа клиента | — |
| Номер накладной (Delivery Order No.) | GFW250306316 |
| Номер сертификата | 004500367956665 |
| Номер вагона | — |

Идентификация

| № | Номер материала | Номер плавки | Размеры, мм | Кол-во | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA50317520K00 | A2501089 | 6*1500 | 1 | 28,070 |
| Итого | — | — | — | 1 | 28,070 |

Рукописная отметка: NB26197.

Химический состав, % (H — плавочный анализ)

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 | 0,52 | 1,07 | 0,031 | 0,001 | 16,68 | 10,01 | 2,03 | 0,03 |

Размеры и внешний вид: соответствуют (OK).

Механические свойства (при комнатной температуре)

| № | Направление образца | Rp0,2, МПа | Rp1,0, МПа | Rm, МПа | A5, % | A50, % | Твёрдость HRBW | Твёрдость HRBW | МКК (IGC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 (поперечное) / 1 (продольное) | 273 | 318 | 601 | 55,5 | 59 | 75,0 | 74,0 | OK |

Метод испытания на коррозию: GB/T 4334 E.

Пояснения: M = необрезная кромка; H = плавочный анализ; P = анализ готовой продукции; D = анализ после электрошлакового переплава; Y.S. = предел текучести; «常温» = нормальная (комнатная) температура; T.S. = предел прочности; EL. = относительное удлинение; A5: Lo=5,65√So; A50: Lo=50 мм; IGC = межкристаллитная коррозия; 2 = поперечное направление; 1 = продольное направление.

Заявление: продукция предназначена только для продажи на внутреннем рынке Китая, экспорт не допускается. Копия настоящего сертификата, выданная дистрибьютором потребителю, действительна только с печатью дистрибьютора.

Примечания: —

Заявление: настоящим удостоверяем, что продукция изготовлена и проконтролирована в соответствии с вышеуказанными требованиями, результаты соответствуют требованиям.

Тип сертификата: EN 10204 3.1. Сертифицировано в соответствии с PED 2014/68/EU, Приложение I, п. 4.3, органом TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (0035). Сертифицировано в соответствии с PER 2016 Schedule 2, п. 31.8, органом LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038).

Адрес: Цзянькаопин, г. Тайюань, пров. Шаньси, КНР, индекс 030003. Сервисная линия: 800-806-1998, 400-653-1998.

Ответственный за качество (Quality Manager): ZHAO JINLEI [Подпись] [Подпись] [Подпись]. Дата: 31.03.2026. Страница 1/1.

[QR-код] [QR-код]

[Печать: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. — печать для сертификатов качества (1)]

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать ОТК]

## Стр. 6 — Протокол определения содержания феррита (днища)

Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd.

Протокол испытания на содержание феррита (Ferrite Testing Report)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260940-1~2 |
| Типоразмер | EHB325*6 |
| Материал | S31603 |
| Номер протокола | T26365 |
| Дата протокола | 2026.6.29 |

Определение содержания феррита

- Основное оборудование: ферритометр FMP30.

- Момент контроля: после изготовления днища.

- Требование: ≤25%; все данные — максимальные значения по участкам.

- Результаты контроля (Fe%):

| Номер детали | Осн. металл, торец (1) | Торец (2) | Торец (3) | Торец (4) | Середина (1) | Середина (2) | Середина (3) | Середина (4) | R, днище (1) | R, днище (2) | Сварной шов (1) | Сварной шов (2) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | / | / | Соответствует |
| 2 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | / | / | Соответствует |

Примечание: все приведённые значения — максимальные значения по каждому участку.

Контролёр: Huang Guodong. Проверил: Liang Wenbin.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать ОТК]

## Стр. 7 — Свидетельство технического надзора за изготовлением днищ

[QR-код] Сканировать для просмотра информации о протоколе. Код формы на поле: JSTJ-BG-021-03-02-7.0

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-BU-00497

Свидетельство о надзорной инспекции при изготовлении днищ по договору

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | SH260940-1~2 |
| Тип и типоразмер днища | EHB325×6 | Материал | S31603 |
| Количество | 2 | Изготовление из давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорную инспекцию нашей организации; показатели безопасности соответствуют требованиям договора на инспекцию, в связи с чем выдаётся настоящее свидетельство.

Инспектор надзора: [Подпись]. Дата: 30.06.2026.

Проверил: [Подпись]. Дата: 30.06.2026.

Утвердил: [Подпись]. Дата: 30.06.2026.

Орган надзорной инспекции: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute (Цзянсуский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования) (печать органа надзорной инспекции). 30.06.2026.

Номер аккредитации органа надзорной инспекции: TS7110002-2028

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать ОТК]

[Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute — печать для инспекции / для электронных протоколов]

Примечание: свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в архиве органа надзорной инспекции, два передаются изготовителю, из которых один передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: пров. Цзянсу, г. Исин, Хуанкэюань, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Yihong Stainless Steel)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Zhejiang Yihong (Чжэцзян Ихун) Stainless Steel Co., Ltd. — Сертификат качества

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| № лицензии | TS2710L54-2026 |
| Основание | TSG D-2026 |
| Адрес | Промзона Цзяннань, ул. Цзяннань, 10, уезд Суншань; промзона Юнчжун Синьчэн, р-н Лунвань, г. Вэньчжоу |
| Заказчик | — |
| Номер контракта | — |
| Наименование продукции | Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортирования жидких сред (stainless steel seamless tubes for fluid transport) |
| Технические условия на материал | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки | A&P — аустенизация, травление |

Рукописная отметка: 1416.

A) Химический анализ, %

| Марка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Номер плавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0,02 | 0,82 | 0,31 | 0,001 | 0,45 | 16,33 | 10,02 | 2,03 | N260322AW11 |
| S31603 | 0,02 | 0,81 | 0,31 | 0,001 | 0,45 | 16,29 | 10,02 | 2,02 | N260416AW31 |
| S31603 | 0,02 | 0,83 | 0,33 | 0,001 | 0,45 | 16,28 | 10,02 | 2,02 | N260410AW33 |
| S31603 | 0,02 | 0,79 | 0,31 | 0,001 | 0,41 | 16,29 | 10,05 | 2,02 | N260303AW16 |
| S31603 | 0,02 | 0,83 | 0,32 | 0,001 | 0,41 | 16,32 | 10,05 | 2,03 | N260312AW19 |

B) Механические свойства (температура испытания — комнатная, RT)

| Номер плавки | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Твёрдость HRB ≤ 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N260322AW11 | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| N260416AW31 | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260410AW33 | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260303AW16 | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| N260312AW19 | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

D) Гидравлическое испытание, неразрушающий контроль, контроль размеров и т. д.

| № п/п | Количество | Типоразмер | Масса, кг | Визуальный / размерный контроль | Испытание на сплющивание | Испытание на раздачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3,5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 39 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что описанный материал изготовлен в соответствии с условиями контракта и соответствует вышеуказанным техническим условиям на материал.

| Дата | Заводской контролёр (Work inspector) | Утвердил начальник ОТК (Approved by QC manager) |
| --- | --- | --- |
| 2026/7/21 | Xu Shiqing | — |

[Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — печать для контроля]

[Печать: Shanghai [неразборчиво]zhe Shiye (Шанхай …чжэ, промышленная компания) Co., Ltd. — печать торгового посредника; отметки «соответствует»]

## Стр. 9 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Hangrui Steel)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD (Чжэцзян Ханжуй) — QUALITY TEST CERTIFICATE (Сертификат качества)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата | JG202606220198 |
| Номер контракта | — |
| Заказчик | — |
| Номер лицензии на производство | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Дата протокола | 2026.06.22 |

Логотипы систем сертификации: TS, ISO 9001, ISO 45001, GJB. Рукописные отметки: 1415, 7011.

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Длина, м | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | NY250517AT04 | HR260622 | S30408 | 18*3 | 9 | / | 63 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260305AS02 | HR260625 | S30408 | 25*3 | 1 | / | 5 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260304DC14 | HR260624 | S30408 | 32*3,5 | 2 | / | 30 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250727AT14 | HR260627 | S30408 | 38*3,5 | 2 | / | 39 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260215AW15 | HR260629 | S30408 | 57*3,5 | 2 | / | 57 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |

Химический состав, %

| Значение | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Факт (P.A), HR260622 | 0,045 | 1,12 | 0,033 | 0,002 | 0,36 | 18,09 | 8,05 | — | — | — | — |
| Факт (P.A), HR260625 | 0,042 | 1,38 | 0,035 | 0,002 | 0,41 | 18,08 | 8,08 | — | — | — | — |
| Факт (P.A), HR260624 | 0,041 | 1,15 | 0,032 | 0,001 | 0,42 | 18,03 | 8,01 | — | — | — | — |
| Факт (P.A), HR260627 | 0,043 | 1,05 | 0,031 | 0,003 | 0,48 | 18,03 | 8,06 | — | — | — | — |
| Факт (P.A), HR260629 | 0,045 | 1,08 | 0,032 | 0,002 | 0,51 | 18,02 | 8,12 | — | — | — | — |

Механические свойства, технологические свойства, неразрушающий контроль

| Значение | Условный предел текучести Rp0,2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Величина зерна (GB/T6394) | Твёрдость (HRB) | Испытание на МКК (GB/T4334-2020E) | Гидроиспытание (GB/T241) | Вихретоковый контроль ET (GB/T7735) | УЗК UT (GB/T5777) | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≥205 | ≥520 | ≥35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Факт, HR260622 | 252/257 | 565/575 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт, HR260625 | 252/256 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт, HR260624 | 235/240 | 551/555 | 50/55 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт, HR260627 | 241/255 | 555/560 | 53/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт, HR260629 | 250/255 | 530/540 | 50/60 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание: 1. Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы, изготовленные и проконтролированные в соответствии со стандартами на продукцию и требованиями контракта. 2. Без письменного согласия компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного копирования); право окончательного толкования настоящего сертификата принадлежит компании.

Контролёр: Zheng Da. Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager): [неразборчиво]. Подпись / печать отдела качества: см. печати.

[Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать ОТК]

[Печать: Jiangsu Kai[неразборчиво]rong Stainless Steel Co., Ltd. (Цзянсу Кай…жун, нержавеющая сталь) — № 3202051052382, печать торгового посредника]

[Печать (квадратная): «印鉴» — образец печати, № 20205105…]

## Стр. 10 — Сертификат качества на трубы (Jiangsu Qinghang New Materials)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°; копия низкого качества.)

Jiangsu Qinghang New Materials Co., Ltd (Цзянсу Цинхан, новые материалы) — Сертификат качества продукции (CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY)

Штамп входного контроля: «Принятый материал (ACCEPTABLE MATERIAL)»; учётный номер (CODED MARKING): G251019; проверил (REVIEWED): [Подпись]; дата: 2025.10.21.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Адрес | Экономико-техническая зона развития Цзинцзян, ул. Сяцинлунган Дун, 12 |
| Индекс | 214500 |
| Дата выдачи | 2025-10-18 |
| Номер сертификата | JSQH20251018102 |
| Заказчик | Jiangyin Changming (Цзянъинь Чанмин) Steel Materials Co., Ltd. |
| Номер контракта | — |
| Номер лицензии на изготовление спецоборудования | TS2732068-2028 |
| Наименование продукции | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Стандарт на продукцию | GB/T13296-2023 |
| Сертификат ISO9001:2015 № | 79424Q0725R0S |

Идентификация

| Марка стали | Номер плавки | Номер партии | Размер: наружный диаметр × толщина стенки × длина, мм | Кол-во, шт. | Длина, м | Масса, кг | Способ изготовления | Состояние поставки | Макроконтроль: размеры | Макроконтроль: внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | NY250409AT18 | QH250811-01 | 1921260 | 76 | — | 76,9 | Холоднотянутые (W-C, cold working) | Аустенизация и травление | Соответствует | Соответствует |

Химический состав, %

| Значение | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | V | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | ≤0,030 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,015 | ≤1,00 | 10,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 | / | — | / | / |
| Результат | 0,020 | 0,86 | 0,030 | 0,001 | 0,45 | 10,05 | 16,28 | 2,03 | — | — | / | / |

Механические и технологические свойства

| Значение | Rp0,2, МПа | Rm, МПа | A, % | Сплющивание (GB/T246) | Раздача (GB/T242) | Твёрдость HRB | Величина зерна (GB/T6394) | МКК (GB/T4334-2020E) | УЗК UT (GB/T5777) | Вихретоковый ET (GB/T7735) | Рентген X-RAY | Гидроиспытание (GB/T241) | Изгиб | Ударный изгиб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | ≥175 | ≥480 | ≥35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат | 240/280 | 560/56[неразборчиво] | 48/53 | Соответствует | / | Соответствует | / | Соответствует | / | / | / | Соответствует | / | / |

Примечание: —. Копии недействительны.

Составил: [неразборчиво]. Утвердил: Tao Xia.

[Печать: Jiangsu Qinghang New Materials Co., Ltd. — печать ОТК (Quality Assurance Department Stamp)]

[Печать: Shanghai …zhe Shiye Co., Ltd. — частично неразборчиво]

[Печать (квадратная): «Bo… 印» — неразборчиво]

## Стр. 11 — Сертификат на поковки (фланцы), JSTC260629-1

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Сертификат соответствия на поковки / Протокол контроля качества (логотипы: TX PEDC, ISO 9001)

Номер сертификата качества: JSTC260629-1

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo (Чжэцзян Хайбо) Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы под зажим / плоские приварные фланцы | Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Номер партии (изделия) | JSTC260629-1 | Класс поковки | II |
| Количество в партии | 15 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-1 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | N250429AV05 | Уковка | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковки, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,011 | 0,26 | 1,02 | 0,032 | 0,001 | 16,22 | 10,01 | / | / | 2,02 | / |

Механические свойства поковки

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударный изгиб: температура испытания, °C | KV2, Дж | Твёрдость, HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 275 | 50 | / | / | 175 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат испытания | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, складок, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Зачищенные места имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует установленным требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют требованиям чертежа заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPL50*80-RF16(B) | 1 |
| 2 | JPL25*50-RF16(B) | 5 |
| 3 | JPL80*125 RF16(B) | 2 |
| 4 | JPL15*40 RF16(B) | 3 |
| 5 | PL200-RF16(B) | 4 |
| 6–10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям к поковкам по HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

Ответственный инженер по контролю: [Именная печать: Ming Xiang]. Контролёр: [Именная печать контролёра: Zhang Youquan]. Дата: 15.07.2026.

Подпись контролёра ОТК: [Именная печать контролёра: Zhang Youquan]. 15.07.2026.

Печать ОТК (отдела): [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать ОТК]. 15.07.2026.

## Стр. 12 — Сертификат на поковки (фланцы), JSTC260629-2

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Сертификат соответствия на поковки / Протокол контроля качества (логотипы: TX PEDC, ISO 9001)

Номер сертификата качества: JSTC260629-2

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы | Стандарт изготовления | По чертежу |
| Номер партии (изделия) | JSTC260629-2 | Класс поковки | II |
| Количество в партии | 22 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-2 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | A250615AD141-2 | Уковка | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковки, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,015 | 0,34 | 1,04 | 0,033 | 0,001 | 16,66 | 10,03 | / | / | 2,03 | 0,036 |

Механические свойства поковки

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударный изгиб: температура испытания, °C | KV2, Дж | Твёрдость, HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 54,5 | / | / | 174/177/179 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат испытания | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, складок, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Зачищенные места имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует установленным требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют требованиям чертежа заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26SY039-008-08 | 2 |
| 2 | 25SY039-025-03 | 4 |
| 3 | 25SY039-025-07 | 2 |
| 4 | 25SY039-025-20 | 2 |
| 5 | TC24058-10 | 2 |
| 6 | TC24058-12 | 2 |
| 7 | 26SY039-009-07 | 3 |
| 8 | 26SY039-009-09 | 3 |
| 9 | 26SY039-011-06 | 1 |
| 10 | 26SY039-011-08 | 1 |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям чертежей и требованиям к поковкам по NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

Ответственный инженер по контролю: [Именная печать: Ming Xiang]. Контролёр: [Именная печать контролёра: Zhang Youquan]. Дата: 15.07.2026.

Подпись контролёра ОТК: [Именная печать контролёра: Zhang Youquan]. 15.07.2026.

Печать ОТК (отдела): [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать ОТК]. 15.07.2026.

## Стр. 13 — Сертификат соответствия на фланцы (Jiangyin Baming)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Jiangyin Baming (Цзянъинь Бамин) Machinery Parts Co., Ltd. — Сертификат соответствия

[QR-код]

Получатель: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер заказа: TC2026-0629-1356. Номер поковки: BM20260725-1.

| Наименование изделия | Материал | Номер плавки | Стандарт | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фланец | S31603II | NY240903AS12 | HG/T20592-2009 | PL25-RF 16(B) | 10 |
| Фланец | S31603II | NY240903AS12 | HG/T20592-2009 | PL150-RF 16(B) | 1 |
| Фланец | S31603II | NY240903AS12 | HG/T20592-2009 | PL50-RF 16(B) | 2 |
| Фланец | S31603II | NY240903AS12 | HG/T20592-2009 | PL65-RF 16(B) | 2 |
| Фланец | S31603II | NY240903AS12 | HG/T20592-2009 | JPL 40*80 RF16(B) | 1 |

Первоначальный поставщик материала: Tsingtuo Group Co., Ltd. (Цинтуо Групп).

Химический состав, %

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 | 0,860 | 0,350 | 0,001 | 0,031 | 16,44 | 10,03 | — | 2,03 | — | — | — | — | — |

Механические свойства

| Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, Дж | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковой контроль: /. Величина зерна: /.

Состояние поставки

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Внешний вид: отсутствие трещин, закатов и других дефектов на поверхности фланца | Соответствует |
| Размеры: соответствуют ли стандарту изготовления | Соответствует |
| Маркировка: чёткость клейма | Соответствует |
| Состояние термообработки | Аустенизация |

Данная продукция изготовлена по чертежам и стандарту NB/T47010-2017, по результатам контроля — соответствует.

Главный контролёр: [Именная печать: Liu Wu]. Проверил: [Именная печать: Chen Jian]. Печать: [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — отдел контроля качества]. [Штамп: «Контроль пройден (соответствует)»]. Дата: 02.08.2026.

## Стр. 14 — Отчёт по неразрушающему контролю (титульный лист)

Код формы: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт по неразрушающему контролю (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (проекта) | Вымораживающая ловушка 3 м² |
| Номер изделия (проекта) | E203 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-059 |
| Утвердил | [Подпись] (Zhou Licheng) |
| Дата отчёта | 15.08.2026 |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (Цзянсу Аньжуйтэ, контроль и испытания)

Адрес: пров. Цзянсу, г. Сучжоу, р-н Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Индекс: 215500. E-mail: Jiangsuanruite@163.com. Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd. — печать для контроля (5)]

Заявление: настоящий отчёт относится только к объекту контроля и в пределах информации, предоставленной заказчиком. Отчёт без полного комплекта подписей и печатей недействителен. О любых сомнениях в результатах следует сообщать в течение 15 дней. Если не указано иное, образцы хранятся только 30 дней. Без согласия нашей организации копирование отчёта (кроме полного копирования) не допускается.

## Стр. 15 — Протокол радиографического контроля

Код формы: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Протокол радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-059.

Объект контроля

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (проекта) | Вымораживающая ловушка 3 м² | Номер изделия (проекта) | E203 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III; □ котёл; □ трубопровод; ☑ прочее |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Тип разделки | V-образная | Типоразмер, мм | DN325*5 |
| Зона контроля | Сварной шов и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачищено | Момент контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид источника излучения | ☑ X-Ray □ Ir192 □ Se75 | Модель аппарата / заводской номер | XXG2505LZ / ART-RT-003 | Размер фокусного пятна | 1,0*2,5 мм |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb, передний/задний 0,03/0,03 |
| Тип индикатора качества изображения | ☑ проволочный □ канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■ класс AB □ класс B |
| Способ фотообработки | ☑ ручной □ автоматический | Проявитель | Рекомендованный изготовителем плёнки | Фиксаж | Рекомендованный изготовителем плёнки |
| Защита от обратного рассеяния | Свинцовая пластина сзади | Температура проявления | 20±2 °C | Время проявления | 4~6 мин |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑ AB □ B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-059 |

Технологические параметры контроля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер контролируемого участка | 1B |
| Типоразмер, мм | 1020*5 |
| Длина контроля / число швов, мм | 256 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 10 |
| Объём контроля, % | 100% |
| Схема просвечивания | Через две стенки на одно изображение |
| Требуемый номер видимой проволоки | 13 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 |
| Расстояние источник — объект f, мм | 593 |
| Расстояние объект — плёнка b, мм | 7 |
| Длина участка за одну экспозицию, мм | 128 |
| Количество снимков, шт. | 2 |
| Процент годных с первого раза, % | 100% |
| Напряжение на трубке / активность, кВ/Ки | 190 |
| Ток, мА | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 25% |
| Класс годности | III |

Число годных снимков

| Швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Окончательная оценка: класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения: 1. Ремонтов сварных швов изделия — / мест, максимальное число ремонтов — / раз. 2. Места контроля — см. схему расположения мест контроля. 3. Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки NB/T47013.2-2015.

Составил (квалификация): [Подпись], RT-II, 15.08.2026. Проверил (квалификация): [Подпись], RT-II, 15.08.2026.

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd. — печать для контроля (3)]

Стр. 2 из 4.

## Стр. 16 — Протокол радиографического контроля (продолжение)

Код формы: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Протокол радиографического контроля (продолжение)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-059.

| № | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Положение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер видимой проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1B-1F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 10 | Через две стенки на одно изображение | 13 | — | — |
| 2 | 3F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 10 | Через две стенки на одно изображение | 13 | — | — |
| 3 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Строки 4–33 не заполнены.

Характер дефектов: C = Crack — трещина; IF = Incomplete Fusion — несплавление; IP = Incomplete Penetration — непровар; RF = Round flaw — округлый дефект; SF = Stripy flaw — удлинённый дефект; UC = Undercut — подрез; BC = Bottom concave — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись], RT-II. Повторная оценка: [Подпись], RT-II. Дата: 15.08.2026.

Стр. 3 из 4.

## Стр. 17 — Схема расположения мест радиографического контроля

Код формы: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Схема расположения мест радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-059.

Схема расположения мест радиографического контроля

Надписи на схеме: 1B — кольцевой шов приварки днища к корпусу (место контроля).

Стр. 4 из 4.

## Стр. 18 — Протокол испытания давлением (трубное пространство по протоколу)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных промышленных решений. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

Номер изделия: E203. Наименование изделия: вымораживающая ловушка 3 м².

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место испытания | Трубное пространство | Дата испытания | 2026.8.24 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | 1,6 | Диапазон манометра, МПа | 0~0,4 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 201020611; 201020622 | Диаметр шкалы манометра, мм | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 35 | Температура среды, °C | 26 |

Кривая испытания давлением по проектным требованиям: ось ординат — МПа (пробное давление 0,13 МПа; расчётное давление); ось абсцисс — T; время выдержки — 30 мин; время осмотра — 30 мин.

Фактическая кривая испытания давлением: пробное давление 0,13 МПа; расчётное давление; время выдержки — 30 мин; время осмотра — 30 мин.

Заключение: изделие испытано давлением 0,13 МПа: течей нет, видимых остаточных деформаций нет, посторонних шумов нет; испытание выдержано.

Контролёр: Shi Pengjie. Ответственный за испытания давлением: Li Zuocheng. Дата: 25.08.2026.

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Примечание переводчика: в оригинале в данном протоколе местом испытания указано трубное пространство при пробном давлении 0,13 МПа, тогда как в свидетельстве ОТК (стр. 2) и в таблице проектных данных чертежа (стр. 20) пробное давление 0,13 МПа относится к межтрубному пространству, а 0,75 МПа — к трубному. Перевод выполнен строго по оригиналу.]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 19 — Протокол испытания давлением (межтрубное пространство по протоколу)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных промышленных решений. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

Номер изделия: E203. Наименование изделия: вымораживающая ловушка 3 м².

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место испытания | Межтрубное пространство | Дата испытания | 2026.8.23 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | 1,6 | Диапазон манометра, МПа | 0~1,6 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 240115063; 200805683 | Диаметр шкалы манометра, мм | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 33 | Температура среды, °C | 27 |

Кривая испытания давлением по проектным требованиям: ось ординат — МПа (пробное давление 0,75 МПа; расчётное давление); ось абсцисс — T; время выдержки — 30 мин; время осмотра — 30 мин.

Фактическая кривая испытания давлением: пробное давление 0,75 МПа; расчётное давление; время выдержки — 30 мин; время осмотра — 30 мин.

Заключение: изделие испытано давлением 0,75 МПа: течей нет, видимых остаточных деформаций нет, посторонних шумов нет; испытание выдержано.

Контролёр: Shi Pengjie. Ответственный за испытания давлением: Li Zuocheng. Дата: 23.08.2026.

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Примечание переводчика: см. примечание к стр. 18 — в оригинале места испытания на стр. 18 и 19 указаны наоборот относительно стр. 2 и чертежа (0,75 МПа — трубное пространство).]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 20 — Сборочный чертёж: вымораживающая ловушка 3 м²

Сборочный чертёж вымораживающей ловушки 3 м²

Рукописная отметка на чертеже: 26-01广 ZFXT-011.

Таблица проектных данных (Design Data Table)

Нормативы: 1. GB/T150.1~150.4-2011 «Сосуды под давлением»; 2. GB/T151-2014 «Теплообменники».

| Параметр | Межтрубное пространство | Трубное пространство |
| --- | --- | --- |
| Среда | Лёгкий компонент | Оборотная вода |
| Характеристика среды | Нетоксичная / невзрывоопасная | Нетоксичная / невзрывоопасная |
| Плотность среды, кг/м³ | / | 1000 |
| Рабочая температура, °C | 55 | 10 |
| Рабочее давление, МПа | -0,092 | 0,4 |
| Расчётная температура, °C | 200 | 100 |
| Расчётное давление, МПа | -0,1 | 0,6 |
| Минимальная расчётная температура металла, °C | / | / |
| Прибавка на коррозию, мм | / | / |
| Коэффициент прочности сварного шва | 0,85 | 0,85 |
| Материал основных элементов, работающих под давлением | S31603 | S31603 |
| Пробное давление (гидравлическое) горизонт./вертик., МПа | 0,13 | 0,75 |
| Давление испытания на герметичность, МПа | / | / |
| Число ходов | 1 | 2 |
| Полный объём, м³ | 0,075 | 0,0158 |
| Поверхность теплообмена (по наружному диаметру), м² | 3 | 3 |
| Размер теплообменных труб, шт. | Φ16×1,5×800 / 40 шт. | Φ16×1,5×800 / 40 шт. |
| Расположение теплообменных труб | Равносторонний треугольник | Равносторонний треугольник |
| Допуск перпендикулярности уплотнительной поверхности к оси корпуса, мм | 0,25 | 0,25 |
| Термообработка после сварки | / | / |
| Масса нетто, кг | / | / |
| Рабочая масса, кг | / | / |
| Масса с водой, кг | / | / |
| Ориентация штуцеров | По технологической схеме ориентации штуцеров | По технологической схеме ориентации штуцеров |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Категория сосуда под давлением | Вне категорий |
| Класс трубного пучка теплообменника | Класс I |
| Расчётный срок службы | 15 лет (без учёта изнашиваемых частей) |
| Конструкция сварного шва | Если не указано иное, применять сварные швы с полным проплавлением |
| Катет углового шва | Если не указано иное — по толщине более тонкой детали |
| Стандарт сварки фланцев штуцеров с патрубками | По соответствующему стандарту на фланцы |
| Способ соединения трубной решётки с корпусом | Сварка |
| Способ соединения теплообменных труб с трубной решёткой | Развальцовка + прочноплотная сварка |
| Окраска и транспортная упаковка | NB/T10558-2021 |
| Технология сварки | NB/T47015-2011 |
| Сварочные материалы (марка основного металла / электроды / проволока / флюс) | — / — / — / — |
| Методика неразрушающего контроля | NB/T47013.1~13-2015 |
| Неразрушающий контроль (A, B — межтрубное/трубное: RT, UT, TOFD; C, D — межтрубное/трубное: MT, PT): метод — объём контроля, класс годности, класс техники контроля | □ / / / (не отмечены) |
| Теплоизоляционный материал / толщина, мм | / |
| Базовое ветровое давление, Н/м² | / |
| Сейсмическая интенсивность / расчётное базовое сейсмическое ускорение | / |
| Категория грунта площадки / группа расчётного землетрясения | / |
| Категория шероховатости местности | / |

Технические требования

- Лист S31603 должен соответствовать требованиям GB/T24511-2017 «Листы и полосы из нержавеющей и жаропрочной стали для оборудования под давлением».

- Поверхность сварного шва соединения фланца распределительной камеры с обечайкой камеры подлежит 100% капиллярному контролю (PT) по методике NB/T47013.5-2015; результаты контроля — годен по классу I.

- Поверхность сварного шва соединения корпуса проушины, накладки и обечайки подлежит 100% капиллярному контролю (PT) по методике NB/T47013.5-2015; результаты должны соответствовать классу I.

- Приварка теплообменных труб к трубным решёткам выполняется аргонодуговой сваркой в два прохода. Сварные соединения труб с трубными решётками подлежат 100% капиллярному контролю (PT); результат годен при соответствии классу I по NB/T47013.5-2015.

- Если на чертеже не указано иное, форма и размеры сварных соединений должны соответствовать HG/T20583-2020 «Правила конструирования стальных химических аппаратов». Внутренние поверхности стыковых швов и внутренние угловые швы оборудования должны быть зашлифованы заподлицо (гладко).

- Все отверстия под болты фланцев должны располагаться симметрично относительно горизонтальной или вертикальной осевой линии.

- При гидравлическом испытании содержание хлорид-ионов в воде должно быть не более 25 мг/л. После успешного гидроиспытания внутренние полости оборудования должны быть высушены, со всех поверхностей удалены шлак, брызги, масло и загрязнения. Поверхности деталей из углеродистой стали подлежат антикоррозионной обработке согласно соответствующим требованиям, нержавеющая сталь — травлению и пассивации.

- Пластина электростатического заземления оборудования не окрашивается; сопротивление заземления — не более 10 Ом.

Спецификация (перечень деталей)

| Поз. | Обозначение чертежа / стандарта | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N3, N4, N5 | HG/T20592-2009 | Фланец PL25(B)-16 RF | 1 | S31603 | — | — | — |
| N3, N4, N5 | GB/T14976-2017 | Патрубок φ32×3,5 L=52 | 1 | S31603 | — | — | — |
| N2 | HG/T20592-2009 | Фланец PL200(B)-16 RF | 1 | S31603 | — | — | — |
| N2 | GB/T14976-2017 | Патрубок φ219×5 L=165 | 1 | S31603 | — | — | — |
| N1 | HG/T20592-2009 | Фланец PL200(B)-16 RF | 1 | S31603 | — | — | — |
| N1 | GB/T14976-2017 | Патрубок φ219×5 L=165 | 1 | S31603 | — | — | — |
| 19 | TC24058-19 | Перегородка (отбойник) | 1 | S31603 | — | 8 | — |
| 18 | — | Стяжка φ12 L=775 | 4 | S31603 | — | 8 | — |
| 17 | TC24058-17 | Теплообменная труба φ16×1,5 L=800 | 40U | S31603 | — | 38,62 | — |
| 16 | TC24058-16 | Опорная лапа (проушина) | 2 | S31603/304 | — | 15 | — |
| 15 | — | Перегородка распределительной камеры 314×141 | 1 | S30408 | — | 1,5 | T=4 |
| 14 | — | Крышка | 1 | S30408 | / | 4,3 | T=10 |
| 13 | — | Обечайка-патрубок φ325×5 L=144 | 1 | S30408 | — | 2 | — |
| 12 | TC24058-12 | Трубная решётка | 1 | S31603II | — | 25 | δ=24 |
| 11 | — | Уплотнительное кольцо (O-Ring) ID346 t=6 | 1 | FKM | / | 0,2 | — |
| 10 | TC24058-10 | Фланец | 1 | S31603II | / | 15 | — |
| 9 | GB/T6170-2015 | Гайка M20 | 12 | A2-50 | — | 1 | — |
| 8 | GB/T91-2000 | Шплинт 4×25 | 12 | S30408 | — | 0,1 | — |
| 7 | GB/T882-2008 | Ось (палец) 16×47×4×42 | 12 | S30408 | — | 1 | — |
| 6 | GB/T798-1988 | Откидной болт M20×100 | 12 | S30408 | — | 4 | — |
| 5 | — | Опорная пластина 40×40×8 | 24 | S30408 | 0,05 | 1,2 | Центральное отверстие φ22 |
| 4 | — | Узел штуцеров | 1 | Сборочная единица | / | 20 | — |
| 3 | TC24058-03 | Перегородка (сегментная) | 3 | S31603 | 1,8 | 5,4 | — |
| 2 | GB/T24511-2017 | Обечайка (корпус) φ325×5 L=1074 | 1 | S31603 | — | 35,3 | — |
| 1 | GB/T25198-2010 | Днище EHB325×5(4) | 1 | S31603 | — | 5,3 | — |

Таблица штуцеров (Nozzle Schedule)

| Обозначение | Номинальный размер DN | Номинальное давление | Стандарт присоединения | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Назначение или наименование | Вылет штуцера, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 200 | / | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Вход газа лёгкой фазы | 120 |
| N2 | 200 | / | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Выход газа после конденсации | 120 |
| N3 | 25 | / | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Вход охлаждающей воды | 50 |
| N4 | 25 | / | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Выход охлаждающей воды | 50 |
| N5 | 25 | / | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Выход конденсата лёгкого компонента | 50 |

Надписи на видах и выносных элементах

- Конструктивные формы сварных швов категорий A и B (60°±5°; размеры 2, 0).

- Конструкция сварного шва категории D (50°±5°; 2±0,5; 1±0,5).

- Поз. 14 — крышка (Part No. 14 Cover Plate): R157,5; 154,5; 315; t=10.

- Узел соединения стяжки с перегородкой (Detailed drawing of the connection structure between the tie rod and the baffle plate): φ12; 5; прихватка.

- Узел соединения стяжки с трубной решёткой (Detailed drawing of the connection structure between the tie rod and the tube plate): φ12; 10.

- Узел соединения теплообменной трубы с трубной решёткой (Detailed drawing of connection structure between heat exchanger tube and tube sheet): φ16×1,5; 45°; 2.

- Узел откидного болта (вид I и вид B): 100; 20; 20; 40; 8; 22; 40.

- Главный вид: φ325×5; размеры 120, 200, 295, 195, 250, 325, 25, 5(4), 55°, 120, 250, 10, 15, 170, 950, 130, 106,3, 80, 3; позиции 1–19; штуцеры N1–N5.

- Вид сверху (ориентация): 0°, 90°, 180°, 270°; N1–N4; 75; 75; A. Зазор (вырез) первой перегородки (The gap of the first baffle plate).

- Схема расположения теплообменных труб (Detailed layout of heat exchange tubes).

Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (TORCHI) |
| Наименование | Вымораживающая ловушка 3 м² |
| Разработал | [Подпись], 2026.7.24 |
| Проверил | — |
| Согласовал (нормоконтроль) | — |
| Утвердил | [Подпись], 2026/07/24 |
| Руководитель проекта | — |
| Масштаб | 1:4 |
| Формат | A1 |
| Изменение | A — 1 — изменение ориентации опорных лап — 2026.07.24 |
| Проект / позиция / стадия / № чертежа / ревизия / масса / листов / лист | — |