ОТЧЁТ

по результатам ИК- и ЯМР-спектроскопического анализа

образца buryak_shmurdyak_black

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Образец buryak_shmurdyak_black (паста чёрного цвета) |
| Методы | ИК-Фурье спектроскопия (НПВО, алмазный кристалл); ЯМР ¹H и ¹³C |
| Даты регистрации | ИК — 30.09.2026; ЯМР ¹H — 12.10.2026, ¹³C — 15.10.2026 |
| Дата отчёта | 31.10.2026 |
| Задача | Определить органическую основу, добавки и неорганический компонент; сравнить с ранее исследованными тиоколами |
| ЯМР | ¹H (600 МГц) и ¹³C (151 МГц), CDCl₃; в архиве ЯМР образец обозначен NVM-tk-BD |

# 1. Краткие результаты

Оба метода независимо показывают одно и то же: образец не содержит тиокола, его органическая часть — технический дибутилфталат (ДБФ). Кроме него обнаружены ≈2 % полидиметилсилоксана (силикона) и следы алифатических примесей. Неорганическая часть — чёрный оксид металла, предположительно диоксид марганца MnO₂.

По составу образец соответствует вулканизующей (отверждающей) пасте для тиоколовых герметиков — суспензии диоксида марганца в дибутилфталате (тип пасты №9). Это второй компонент к тиоколовой основе, а не сама основа.

Таблица 1. Состав органической части (среднее по ИК и ЯМР, сумма = 100 %)

| Компонент | ИК | ЯМР | Итог | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фталатный пластификатор (технический ДБФ) | ≈95–100 % | 97,2 % | ≈97 % | В т.ч. по ЯМР: ДБФ 94,5 %, метилбутилфталат ≈2,3 %, диизобутилфталат ≈0,5 % |
| Полидиметилсилоксан (силикон) | признаки (1260, 800 см⁻¹) | 2,2 % | ≈2 % | Силиконовая добавка (масло, антиадгезив, пеногаситель) или загрязнение силиконовой смазкой |
| Алифатические примеси | не видны | ≈0,6 % | < 1 % | Следовые сигналы 0,8–1,35 м.д. |
| Тиокол | < 5 % | не обнаружен (< 1 %) | нет | Нет полос 1024/1410/2560 см⁻¹ и сигналов 95,5/66,2/38,9 м.д. |
| Эпоксидная смола, хлорпарафин, полиуретан, лапрол, стеариновая кислота | не обнаружены | не обнаружены | нет | — |
| Неорганический компонент (вне 100 %) | M–O ниже 650 см⁻¹ | не виден | присутствует | Предположительно MnO₂; количество — зольность, металл — РФА |

# 2. Методика

- Спектр зарегистрирован методом НПВО (алмазный кристалл), 4000–550 см⁻¹, шаг 1 см⁻¹. Область ниже 560 см⁻¹ в анализе не использовалась (край пропускания).

- Обработка та же, что и для образцов buryak_1t, 2t, 1p, 2x: перевод в оптическую плотность A = −lg(T/T₀) с T₀ в области 2000–2600 см⁻¹, поиск пиков после сглаживания Савицкого–Голея, вторая производная для разрешения перекрывающихся полос.

- Для проверки на тиокол ИК-спектр сопоставлен со спектром чистого тиокола buryak_1t из предыдущей серии.

- ЯМР: спектрометр Bruker, 600 МГц по протонам. ¹H — импульсная программа zg, 1 накопление (количественный режим); ¹³C — zgpg30 с развязкой от протонов, 1024 накопления (не количественный). Растворитель CDCl₃; шкала откалибрована по остаточному CHCl₃ 7,26 м.д. и центру триплета CDCl₃ 77,16 м.д. Использованы обработанные спектры из архива прибора (pdata).

- Состав по ЯМР ¹H рассчитан по интегралам: на одну молекулу ДБФ приходится 4 H сигнала O–CH₂ при 4,30 м.д.; примеси пересчитаны на массу по их характеристическим сигналам.

# 3. ИК-спектр и его расшифровка

Рисунок 1. ИК-спектр (НПВО) образца buryak_shmurdyak_black с разметкой областей функциональных групп

Расшифровка:

- Сложный эфир ароматической кислоты. Сильная полоса C=O при 1723 см⁻¹ вместе с полосами 1277 см⁻¹ (C(=O)–O) и 1119/1072 см⁻¹ (O–C–C) — классическая «тройка» полос эфиров фталевой кислоты.

- Орто-замещённое бензольное кольцо. Дублет 1600/1580 см⁻¹ равной интенсивности и сильная полоса 742 см⁻¹ — однозначные признаки фталата.

- Бутильные группы. Самая сильная полоса C–H при 2960 см⁻¹ (CH₃), полосы 2935/2874, 1384 см⁻¹ и пара 962/941 см⁻¹ указывают на н-бутильные радикалы. Признаков длинных алкильных цепей (как у диоктилфталата: сильная полоса 2858 см⁻¹) нет. Вывод — дибутилфталат.

- Неорганический компонент. Поглощение монотонно растёт ниже 650 см⁻¹ (колебания металл–кислород); вместе с чёрным цветом образца это указывает на оксид металла, предположительно MnO₂ — стандартный отвердитель тиоколов. Слабая широкая полоса около 3440 см⁻¹ — вода или гидроксильные группы на поверхности оксида.

Таблица 2. ИК-пики образца buryak_shmurdyak_black

| ν, см⁻¹ | A | Отнесение |
| --- | --- | --- |
| 650 | 0.172 | деформационное колебание кольца фталата |
| 704 | 0.187 | деформационное колебание кольца фталата |
| 739 | 0.216 | δ C–H 1,2-замещённого (орто) бензольного кольца — маркер фталатов |
| 842 | 0.070 | колебание кольца фталата |
| 941 | 0.132 | колебание н-бутильной группы |
| 962 | 0.122 | колебание н-бутильной группы |
| 1039 | 0.182 | колебание кольца / C–O (н-бутил) |
| 1072 | 0.346 | ν O–C–C / колебание кольца фталата |
| 1119 | 0.308 | ν O–C–C сложного эфира |
| 1277 | 0.387 | νₐₛ C(=O)–O фталата — самая сильная полоса |
| 1356 | 0.031 | ω CH₂ |
| 1384 | 0.062 | δₛ CH₃ |
| 1465 | 0.074 | δ CH₂ / δₐₛ CH₃ |
| 1488 | 0.035 | колебание бензольного кольца |
| 1580 | 0.051 | ν C=C бензольного кольца (дублет фталата) |
| 1600 | 0.050 | ν C=C бензольного кольца (дублет фталата) |
| 1723 | 0.382 | ν C=O сложного эфира ароматической кислоты (фталат) |
| 2874 | 0.052 | νₛ CH₃ |
| 2935 | 0.067 | νₐₛ CH₂ |
| 2960 | 0.100 | νₐₛ CH₃ (бутильная группа) |
| 3442 | 0.014 | ν O–H (влага / гидратированный оксид) |

# 4. Сравнение с тиоколом

Рисунок 2. Наложение спектров образца и чистого тиокола buryak_1t (оптическая плотность)

Расшифровка. Спектры принципиально различаются. Самая сильная полоса тиокола 1024 см⁻¹ в образце отсутствует; на её месте — слабый склон полос фталата. Совпадающих по форме и положению полос нет.

Рисунок 3. Увеличенные диагностические области

Расшифровка по панелям:

- 1800–1550 см⁻¹. У образца — сильная C=O 1723 см⁻¹ и дублет 1600/1580 см⁻¹ (фталат); у тиокола в этой области полос нет.

- 1320–1000 см⁻¹. Набор фталата (1277, 1119, 1072, 1039 см⁻¹) вместо набора формали тиокола (1110, 1069, 1024 см⁻¹). Полосы 1024 см⁻¹ нет — тиокола в образце менее ≈5 %.

- 1000–560 см⁻¹. Полосы н-бутила 962/941 и орто-замещённого кольца 742 см⁻¹; ниже 650 см⁻¹ — рост поглощения неорганического компонента.

- 2640–2500 см⁻¹. У тиокола видна полоса SH-групп около 2560 см⁻¹, у образца её нет.

# 5. ЯМР ¹H

Рисунок 4. Спектр ЯМР ¹H (CDCl₃). На врезке — минорные сигналы при увеличении в 100 раз

Расшифровка. Спектр полностью описывается дибутилфталатом: два мультиплета ароматических протонов (7,71 и 7,52 м.д., по 2 H), триплет O–CH₂ (4,30 м.д., 4 H), два мультиплета CH₂ (1,72 и 1,45 м.д., по 4 H) и триплет CH₃ (0,96 м.д., 6 H). Найденное соотношение интегралов совпадает с теоретическим для ДБФ (C₁₆H₂₂O₄) в пределах 7 %.

- 0,07 м.д., синглет — Si–CH₃ полидиметилсилоксана (силикона), ≈2,2 % по массе.

- 3,92 м.д., синглет — O–CH₃; вероятно, метилбутилфталат (обычная технологическая примесь технического ДБФ), ≈2,3 %.

- 4,08 м.д. — O–CH₂ изобутильной группы, следы диизобутилфталата (≈0,5 %).

- 0,8–1,35 м.д. — слабые алифатические сигналы (≈0,6 %); сигнала 2,35 м.д. нет, то есть стеариновой кислоты в растворе нет. 5,32 м.д. — следы CH₂Cl₂.

- Сигналов тиокола (4,70 / 3,72 / 2,89 м.д.) и CHCl хлорпарафина (3,8–4,5 м.д., широкие) нет.

Таблица 3. Интегралы ЯМР ¹H (нормировка: O–CH₂ ДБФ = 4 H)

| δ, м.д. | Найдено, H | Теория для ДБФ, H | Отнесение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,71 | 1.86 | 2 | аром. CH (3,6) ДБФ |
| 7,52 | 2.00 | 2 | аром. CH (4,5) ДБФ |
| 4,30 | 4.00 | 4 | O–CH₂ ДБФ |
| 1,72 | 4.24 | 4 | O–CH₂–CH₂ ДБФ |
| 1,45 | 3.95 | 4 | CH₂–CH₃ ДБФ |
| 0,96 | 6.01 | 6 | CH₃ ДБФ |
| 0,07 | 0.51 | — | Si–CH₃ полидиметилсилоксана |
| 4,08 | 0.02 | — | O–CH₂ (диизобутилфталат?) |
| 0,8–1,35* | 0.27 | — | алифатические примеси |
| 3,92 | 0.08 | — | O–CH₃ (метилбутилфталат?) |
| 5,32 | 0.02 | — | CH₂Cl₂ (растворитель-примесь) |

# 6. ЯМР ¹³C

Рисунок 5. Спектр ЯМР ¹³C (CDCl₃). Серым отмечены положения, где должны быть сигналы тиокола и хлорпарафина, — их нет

Таблица 4. Сигналы ЯМР ¹³C

| δ, м.д. | Сигнал/шум | Отнесение |
| --- | --- | --- |
| 167,8 | 130 | C=O сложного эфира ДБФ |
| 132,4 | 153 | C аром. четвертичный (C1, C2) ДБФ |
| 131,0 | 482 | CH аром. (C4, C5) ДБФ |
| 128,9 | 503 | CH аром. (C3, C6) ДБФ |
| 77,16 | 205 | CDCl₃ (растворитель) |
| 65,7 | 515 | O–CH₂ ДБФ |
| 30,7 | 527 | O–CH₂–CH₂ ДБФ |
| 19,3 | 492 | CH₂–CH₃ ДБФ |
| 13,8 | 477 | CH₃ ДБФ |
| 1,1 | 30 | Si–CH₃ полидиметилсилоксана |

Расшифровка. Все восемь сигналов дибутилфталата на своих местах (литературные значения: 167,7; 132,3; 130,9; 128,8; 65,6; 30,6; 19,2; 13,7 м.д.). Единственный посторонний сигнал — 1,1 м.д. (силикон). Сигналов тиокола (95,5; 66,2; 38,9 м.д.), хлорпарафина (CHCl 55–65 м.д.), стеариновой кислоты (180 и 34 м.д.) и изобутильной группы ДИБФ (71,8 м.д.) выше шума нет.

# 7. Сопоставление ИК и ЯМР

| Структурный признак | ИК | ЯМР ¹H | ЯМР ¹³C | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сложный эфир фталевой кислоты | C=O 1723; 1277, 1119, 1072 см⁻¹ | — | C=O 167,8 м.д. | сходится |
| Орто-замещённое бензольное кольцо | 1600/1580, 742 см⁻¹ | 7,71 / 7,52 м.д. (2 + 2 H) | 132,4 / 131,0 / 128,9 м.д. | сходится |
| н-Бутильные группы | 2960, 1384, 962/941 см⁻¹ | 4,30 / 1,72 / 1,45 / 0,96 м.д. | 65,7 / 30,7 / 19,3 / 13,8 м.д. | сходится |
| Силикон (ПДМС) | плечо 1257–1260, полоса ≈800 см⁻¹ | 0,07 м.д. | 1,1 м.д. | ЯМР уточнил |
| Метилбутил- и диизобутилфталат | не различаются с ДБФ | 3,92 и 4,08 м.д. | — | ЯМР уточнил |
| Тиокол | нет 1024, 1410, 2560 см⁻¹ | нет 4,70 / 2,89 м.д. | нет 95,5 / 38,9 м.д. | сходится: нет |
| Хлорпарафин | нет 1260–1270 (CHCl) | нет 3,8–4,5 м.д. | нет 55–65 м.д. | сходится: нет |
| Стеариновая кислота | ниже предела | нет 2,35 м.д. | нет 180 / 34 м.д. | не обнаружена |
| Неорганический компонент | рост ниже 650 см⁻¹ | не виден | не виден | только ИК |

Противоречий между методами нет. ЯМР подтвердил идентификацию по ИК и уточнил три момента: установлено количество силикона, найдены технологические примеси самого ДБФ, исключена стеариновая кислота в растворимой части.

# 8. Выводы

- Образец buryak_shmurdyak_black не является тиоколом: признаков полисульфидного олигомера нет ни в ИК, ни в ЯМР.

- Органическая часть — технический дибутилфталат ≈97 % (в т.ч. ДБФ ≈94,5 %, метилбутилфталат ≈2,3 %, диизобутилфталат ≈0,5 %).

- Присутствует полидиметилсилоксан ≈2 % — силиконовая добавка или загрязнение силиконовой смазкой.

- Неорганическая часть — чёрный оксид металла, предположительно MnO₂.

- По составу образец соответствует вулканизующей пасте для тиоколовых герметиков (MnO₂ в ДБФ, тип пасты №9).

- Эпоксидная смола, хлорпарафины, полиуретаны, лапролы и стеариновая кислота не обнаружены.

# 9. Рекомендации

| Задача | Метод |
| --- | --- |
| Массовая доля неорганической части (паста : ДБФ) | Зольность (прокаливание) |
| Подтвердить, что неорганика — MnO₂ | РФА (ожидается Mn) |
| Добавка или загрязнение — силикон | Повторить ЯМР из свежей пробы, отобранной без силиконовой смазки, в чистой посуде |
| Стеарат марганца (мог не перейти в раствор) | ИК осадка после отмывки ДБФ растворителем: полосы карбоксилата 1540–1590 см⁻¹ |