# Свидетельство о качестве изделия — ловушка на жидком азоте, поз. E204

Перевод с китайского языка. Исходный файл: E204_Ловушка_на_жидком_азоте.pdf (исходное имя: E204_液氮冷井.pdf). Страниц в оригинале: 21.

## Стр. 1 — Титульный лист свидетельства о качестве изделия

Колонтитул: логотип TORCHI Engineering; «Tuochi (Торчи) // Профессиональный поставщик решений для промышленных систем»; http://www.torchien.com

Свидетельство о качестве изделия

(Certificate of quality of manufactured products)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Ловушка на жидком азоте (Liquid Nitrogen Cold Trap) |
| Номер изделия | E204 |
| Номер заказа (проекта) | 26-01 广 ZFXT-011 |
| Специальная печать контроля качества (печать организации) | 1 |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司)

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

[Примечание переводчика: данный лист в исходном файле оформлен на другое изделие — подогреватель 3 м², поз. E201, а не на ловушку E204. Перевод приведён в соответствии с оригиналом.]

Колонтитул: TORCHI Engineering; http://www.torchien.com. По всему листу — фоновый водяной знак «拓驰工程» (Torchi Engineering).

Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

| Наименование изделия | Подогреватель 3 м² | Номер чертежа изделия | 25SY039-025-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия | E201 | Дата окончания изготовления | август 2026 г. |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Контроль качества внешнего вида сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2012 | Соответствует |
| Испытание давлением | Межтрубное пространство — гидравлическое 0,57 МПа; трубное пространство — гидравлическое 0,13 МПа | GB/T 151-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Габаритные геометрические размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | Комплектна |

Заключение окончательного контроля:

Изготовление данного изделия [партии] проверено на соответствие требованиям чертежей изделия: соответствует.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр ОТК | Shi Pengjie |
| Специальная печать контроля качества | [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества] |
| Главный контролёр ОТК | Zhu Liangquan |
| Дата отгрузки | 28 августа 2026 г. |

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Сертификат соответствия на днище (Qualification Certificate of Product), YiXing JiuZhou Head Plate Forge

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR029 Rev8.0, единицы измерения: мм. Вверху — бледный рукописный штамп/надпись «拓驰» (Torchi).

Сертификат соответствия на днище

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., LTD (宜兴市九洲封头锻造有限公司) |
| Заказчик | / |
| Номер отчёта | QCR01OA147869-1 |
| Код изделия | OA147869-1 |
| Номер чертежа заказчика | / |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище (Ellipsoidal Head) |
| Количество | 1 |
| Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 |
| Проектное обозначение | EHB 273×4(3.2)-S31603 GB/T 25198-2023 |
| Маркировка изделия | EHB 273×4(3.2)-4-S31603 GB/T 25198-2023 |
| Прочее | — |
| Источник материала | Собственный материал изготовителя (Manufacturer) |
| Способ формовки | Холодная штамповка (cold formed) |
| Температура формовки | / |
| Состояние термообработки | / |
| Способ термообработки | / |
| Состояние при отгрузке | Целое (whole) |
| Дата окончания изготовления | 2026-07-07 |

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Examiner) | [Подпись] |
| Ответственный за качество (QA Engineer) | [Подпись] |
| Законный представитель (Artificial Person) | [Подпись] |
| Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества, Q.C.] |

Заключение по контролю: Днище прошло контроль качества и соответствует требованиям заказчика и проектных чертежей. (The heads has passed quality inspection, which meet the requirement of custom & drawings.)

[QR-код]

Перечень документов:

- Сертификат соответствия на днище (Qualification Certificate of Product)

- Протокол данных по днищу (Data Report of Product)

- Сертификат качества на материал (Material Quality Certificate)

- Свидетельство надзорного контроля (Supervise & Test Report)

- Протокол измерения феррита (Ferrite Report)

## Стр. 4 — Протокол данных по днищу (Data Report of Product)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR028 Rev8.0, единицы измерения: мм.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер отчёта | QCR02OA147869-1 |
| Код изделия | OA147869-1 |
| Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 |
| Проектное обозначение | EHB 273×4(3.2)-S31603 GB/T 25198-2023 |
| Маркировка изделия | EHB 273×4(3.2)-4-S31603 GB/T 25198-2023 |
| Контролёр | Zhou Fen, 2026-07-07 |
| Ответственный за качество | Ji Jundan, 2026-07-07 |
| Печать ОТК | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества, Q.C.] |

Эскизы протокола данных по днищу (эскиз изделия, схема контроля, эскиз разделки кромок)

Эскизы: «Эскиз изделия» (обозначения Ho — наружная высота, Do — наружный диаметр, δn — толщина, h — высота отбортовки); «Схема контроля» (диаметры D1–D4, измеряемые в четырёх направлениях); «Эскиз разделки кромок» — скос 30°, притупление 1 мм; «Эскиз разделки кромок (малой)» — /.

Результаты измерений

| Параметр | Требование | Изделие № 1 |
| --- | --- | --- |
| Код поступления материала (Material Code) | — | NB260267 |
| Наружная высота Ho | 95,3 (−0,5~1,6) | 96 |
| Наружный диаметр Do, D1 | 273 (−2~2) | 275 |
| Наружный диаметр Do, D2 | 273 (−2~2) | 274 |
| Наружный диаметр Do, D3 | 273 (−2~2) | 275 |
| Наружный диаметр Do, D4 | 273 (−2~2) | 274 |
| Наружный диаметр Do, Davg | 273 (−2~2) | 274,5 |
| Длина наружной окружности Co | 857,7 / | 862 |
| Отклонение формы: внутренняя вогнутость | ≤1,65 | 0 |
| Отклонение формы: наружная выпуклость | ≤3,31 | 1 |
| Минимальная толщина Tmin | ≥3,2 | 3,3 |
| Отбортовка: высота h | 25 (−1,25~2,5) | 25 |
| Отбортовка: наклон внутрь | ≤1 | 0 |
| Отбортовка: наклон наружу | ≤1,5 | 0 |
| Некруглость | ≤1,3 | 1 |
| Высота усиления сварного шва | — | / |
| Контроль разделки кромок | — | Соответствует (Pass) |
| Внешний осмотр | — | Соответствует (Pass) |

Примечание к детали (Remark): —

## Стр. 5 — Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением, POSCO (Zhangjiagang)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип POSCO, PZSS.

Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата | 251225-QC29ZN-0024A2-0001 |
| Дата выдачи | 2025.12.26 |
| Номер заказа | 29S1027693 |
| Номер заказа на закупку (PO No.) | — |
| Поставщик (订货方) | Wuxi Puxin (Уси Пусинь) Metal Products Co., Ltd. (无锡浦新金属制品有限公司) |
| Потребитель | Wuxi Puxin (Уси Пусинь) Metal Products Co., Ltd. |
| Наименование продукции | STS HR WHITE COIL (горячекатаный травленый рулон из нержавеющей стали) |
| Стандарт и марка | GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASME SA240/SA240M-2023:316L |
| Состояние поверхности | NO.1D |
| Состояние поставки | Аустенизация (закалка на твёрдый раствор) и травление |
| Рукописные пометки | QXY0268; NB260267 |

Идентификация и механические свойства

| Размер, мм | Номер продукции | Количество | Масса, кг | Номер плавки | Место отбора | YS 0,2%, МПа | YS 1,0%, МПа | TS, МПа | EL, % | Твёрдость HRBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x1510xC | QXY0268 | 1 | 24 016 | S623637 | T | 290 | 330 | 614 | 50 | 84,3 |

- Промежуточный итог (040): 1 шт., 24 016 кг

- ТЕРМООБРАБОТКА: аустенизация с охлаждением (закалка) при 1040–1090 °C (температура аустенизации 1040–1090)

- Итог по марке: 1 шт., 24 016 кг

- Общий итог: 1 шт., 24 016 кг

- === Последняя позиция ===

- Рукописная пометка у позиции: «0267»

Химический состав, % (Division L — ковшовая проба)

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N, ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0196 | 0,559 | 0,765 | 0,0316 | 0,0010 | 16,592 | 10,052 | 2,044 | 222 |

Рукописная запись: «После проверки данный материал соответствует требованиям ASME SA-240M 316L, изд. 2025 г.» — Lu Hongzhou, 2026-4-21.

Штамп «Подтверждение надзорного контроля»: Weng Jinghui, 2026.4.21.

Штамп «YXJZ. Материал годен (ACCEPTABLE MATERIAL)»: кодовая маркировка — NB260267; проверил — Lu Hongzhou; дата — 2026.4.21.

[Печать: Wuxi Puxin (Уси Пусинь) Metal Products Co., Ltd., 3202140079396; рядом личный штамп «倪欢岗» (Ni Huangang)]

[Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества, Q.C.]

[Штамп: Lu Hongzhou]

Сноски:

- Место отбора: T — верх, M — середина, B — низ.

- Испытание на растяжение: направление поперечное; расчётная длина: 80 мм (прямоугольный образец) ≤ 3t; 50 мм (круглый образец) > 17t; метод определения предела текучести: условный, 0,2 % остаточной деформации.

- Division L — ковшовая проба.

Настоящим удостоверяем, что указанный материал изготовлен в соответствии с заказом и вышеуказанными техническими условиями. Сертификат выдан согласно EN 10204 3.1.

Подделка преследуется по закону. Ненадлежащее использование продукции может привести к проблемам безопасности.

[Печать: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. — печать для контроля материалов] [Подпись] Начальник отдела испытаний материалов / лицо, подписавшее сертификат.

Инспектор (Surveyor To): —

< СТР. : 1 > [QR-код] [QR-код]

POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. (浦项(张家港)不锈钢股份有限公司). No.1 Daxin Riverside Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC / провинция Цзянсу, г. Чжанцзяган, пос. Дасинь, ул. Яньцзянгун, д. 1.

## Стр. 6 — Протокол измерения содержания феррита (Ferrite Testing Report)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR074 Rev8.1.

Информация об изделии

| Номер производственного задания | OA147869 | Номер протокола | FTOA147869-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер изделия | EHB 273*4-S31603 | Дата протокола | 2026-07-05 |

Оборудование и методика

| Средство контроля | Ферритометр FMP30 (FMP30 Ferrite Measurement Machine) | Метод контроля | Измерение по двум взаимно перпендикулярным образующим |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт контроля | GB/T 1954-2008 | Требование по ферриту | ≤25 Fe% |
| Момент контроля | После изготовления | Диапазон измеренных значений | 0,6–6,2 Fe% |

Записи контроля (основной металл)

| № | Заключение | Отбортовка h1 | Отбортовка h2 | Отбортовка h3 | Отбортовка h4 | Переход r1 | Переход r2 | Переход r3 | Переход r4 | Вершина R1 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствует | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | — | — | — |

Остальные строки таблицы не заполнены.

Обозначения: Bp — большой торец (Big port); Sp — малый торец (small port); r — тороидальный переход (Minor radius); R — вершина/сферическая часть (Large radius); P — торец (Port); IS — средняя часть (Middle section); DS — косой участок (Diagonal section).

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр | Zhou Ying |
| Дата контроля | 2026-07-05 |
| Проверил | Lu Hongzhou |
| Дата проверки | 2026-07-05 |
| Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества, Q.C.] |

## Стр. 7 — Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ по договору

[QR-код] Отсканируйте для просмотра информации об отчёте. Сбоку: JSTJ-BG-021-03-02-7.0.

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-P-04864

Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ по договору

| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | — | — |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | 0A147869-1 |
| Тип и размер днища | EHB273×4 | Материал | S31603 |
| Количество | 1 | Изготовление из давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 07.07.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорный контроль нашей организацией; показатели безопасности соответствуют требованиям договора, в связи с чем выдано настоящее свидетельство.

| Роль | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзорного контроля | [Подпись] | 07.07.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 07.07.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 07.07.2026 |

Организация надзорного контроля: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute (江苏省特种设备安全监督检验研究院, Институт надзора и контроля безопасности специального оборудования провинции Цзянсу) (печать для контроля органа надзорного контроля)

Номер разрешения органа надзорного контроля: TS7110002-2028. Дата: 07.07.2026.

[Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute — печать для контроля, только для электронных отчётов]

Примечание: свидетельство оформляется в трёх экземплярах: один хранится в органе надзорного контроля, два передаются изготовителю, один из которых изготовитель передаёт вместе с изделием в составе отгрузочной документации.

Адрес: провинция Цзянсу, г. Исин, ул. Хуанкэюань Люйюань, д. 500. Тел.: 0510-87984232. Индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат качества на тройник, Zhejiang Haibo Flange Manufacturing

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.) Рукописная пометка вверху: «广011». Фоновый водяной знак «海波法兰» (Haibo Flange).

Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (浙江海波法兰制造有限公司)

Сертификат качества изделия (PRODUCT QUALITY CERTIFICATES)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата | JSTC260721-3 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司) |
| Применённый стандарт | GB/T12459-2017 |

Идентификация

| Наименование изделия | Номер плавки | Марка | Номер партии | Размер, мм | Количество, шт. | Состояние поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходной тройник | NY25091301 | S31603 | — | 273x273x219x4 | 2 | — |

Химический состав, % масс.

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Sn | N | Co | Nb | Ti | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,016 | 0,33 | 0,90 | 0,032 | 0,001 | 16,37 | 10,01 | 2,02 | — | — | — | — | — | — | — |

Механические свойства и контроль

| Внешний вид, поверхность, размеры | Временное сопротивление Rm, МПа (≥515) | Предел текучести Rp0,2, МПа (≥205) | Относительное удлинение A (50%), % (≥30) | Твёрдость HBW (≤201) | НК: ПВК (PT) | Контроль размеров | Контроль поверхности | Контроль материала (PMI TEST) | Температура термообработки, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годен (OK) | 561 | 245 | 48 | 81 | / | Принято (ACCEPT) | Принято (ACCEPT) | Принято (ACCEPT) | — |
| Годен (OK) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Изделия изготовлены и испытаны в соответствии с указанными требованиями, результаты соответствуют требованиям. (Настоящим удостоверяем, что изделия изготовлены и испытаны строго в соответствии со спецификациями и заказом покупателя.)

Сертификат действителен при наличии печати отдела контроля качества; копии недействительны.

По вопросам качества просьба обращаться по телефону или факсу с указанием номера сертификата.

[Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] Проверил (Audit): [личный штамп «海波法兰» (Haibo Flange)]

## Стр. 9 — Сертификат качества на трубы, Zhejiang Hangrui Steel (сертификат № 20260520001JG)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD — QUALITY TEST CERTIFICATE (浙江航瑞钢业有限公司, сертификат качества)

Логотипы: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата | 20260520001JG |
| Номер договора | — |
| Покупатель | — |
| Номер лицензии на производство | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Дата протокола | 2026.05.20 |

Перечень продукции

| Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Метры | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | NY250326AS13 | HR260540 | TP316L | 133*3 | 1 | / | 4,5 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250326AT15 | HR260592 | TP316L | 219*4 | 1 | / | 13,5 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |

Химический состав, %

| Значение | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное (S.D) | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | / | / | / |
| Фактическое (P.A), поз. 1 | 0,019 | 1,13 | 0,031 | 0,002 | 0,39 | 16,08 | 10,02 | 2,01 | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 2 | 0,018 | 1,08 | 0,033 | 0,001 | 0,38 | 16,11 | 10,08 | 2,02 | — | — | — |

Механические и технологические свойства, неразрушающий контроль

| Значение | Предел текучести Rp0,2, МПа | Временное сопротивление Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Испытание на МКК (Huey test) | Гидравлическое испытание | Вихретоковый контроль (ET) | Ультразвуковой контроль (UT) | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное (S.D) | ≥200 | ≥480 | ≥40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 1 | 225 | 535 | 48 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | [в зоне штампа] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), поз. 2 | 220 | 508 | 46 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | [в зоне штампа] | / | Соответствует |

Примечание: Настоящим удостоверяется, что бесшовные холоднотянутые (холоднокатаные) трубы изготовлены и проконтролированы в соответствии со стандартом на продукцию и требованиями договора. Без письменного согласия компании копирование настоящего сертификата не допускается; право окончательного толкования сертификата принадлежит компании.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Inspector) | [неразборчиво] |
| Инженер по обеспечению качества (QA Manager) | Wang Qiang [частично закрыто печатью] |
| Подпись/печать отдела качества | [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

[Печать: Jiangsu Kaiyuelai (Цзянсу Кайюэлай) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯跃莱不锈钢有限公司) [частично неразборчиво], 3202051052382]

[Личная печать: Han Xiao (韩笑), 32020510523…]

## Стр. 10 — Сертификат качества на трубы, Zhejiang Hangrui Steel (сертификат № 20260513001JG)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD — QUALITY TEST CERTIFICATE (浙江航瑞钢业有限公司, сертификат качества)

Логотипы: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата | 20260513001JG |
| Номер договора | — |
| Покупатель | — |
| Номер лицензии на производство | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Дата протокола | 2026.05.13 |

Перечень продукции

| № | Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Метры | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная | NY250326AS13 | HR260420 | TP316L | 76*4 | 1 | / | 3,6 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| 2 | Труба стальная | NY250326AT15 | HR260820 | TP316L | 133*4 | 1 | / | 4 | То же | GB/T14976-2025 |
| 3 | Труба стальная | NY250326AT12 | HR260425 | TP316L | 45*3.5 | 1 | / | 3 | То же | GB/T14976-2025 |
| 4 | Труба стальная | NY250811AS08 | HR260408 | TP316L | 219*5 | 1 | / | 31 | То же | GB/T14976-2025 |
| 5 | Труба стальная | NY250326AT12 | HR260426 | TP316L | 273*4 | 1 | / | 21 | То же | GB/T14976-2025 |

Химический состав, %

| Значение | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное (S.D) | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | / | / | / |
| Фактическое (P.A), поз. 1 | 0,022 | 1,11 | 0,032 | 0,001 | 0,35 | 16,08 | 10,15 | 2,01 | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 2 | 0,021 | 1,18 | 0,033 | 0,001 | 0,36 | 16,15 | 10,08 | 2,05 | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 3 | 0,018 | 1,09 | 0,033 | 0,001 | 0,38 | 16,11 | 10,08 | 2,02 | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 4 | 0,019 | 1,13 | 0,031 | 0,002 | 0,39 | 16,08 | 10,02 | 2,01 | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 5 | 0,018 | 1,08 | 0,033 | 0,001 | 0,38 | 16,11 | 10,08 | 2,02 | — | — | — |

Механические и технологические свойства, неразрушающий контроль

| Значение | Предел текучести Rp0,2, МПа | Временное сопротивление Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Испытание на МКК (Huey test) | Гидравлическое испытание | Вихретоковый контроль (ET) | Ультразвуковой контроль (UT) | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное (S.D) | ≥200 | ≥480 | ≥40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фактическое (P.A), поз. 1 | 218 | 530 | 45 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | [в зоне штампа] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), поз. 2 | 220 | 508 | 46 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | [в зоне штампа] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), поз. 3 | 225 | 535 | 48 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | [в зоне штампа] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), поз. 4 | 230 | 530 | 50 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), поз. 5 | 235 | 535 | 49 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание: Настоящим удостоверяется, что бесшовные холоднотянутые (холоднокатаные) трубы изготовлены и проконтролированы в соответствии со стандартом на продукцию и требованиями договора. Без письменного согласия компании копирование настоящего сертификата не допускается; право окончательного толкования сертификата принадлежит компании.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Inspector) | — |
| Инженер по обеспечению качества (QA Manager) | Wang Qiang |
| Подпись/печать отдела качества | [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

[Печать: Jiangsu Kaiyuelai (Цзянсу Кайюэлай) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯跃莱不锈钢有限公司) [частично неразборчиво], 3202051052382]

[Личная печать: Han Xiao (韩笑), 3202051052386]

## Стр. 11 — Сертификат качества на трубы, Zhejiang Yihong Stainless Steel

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.) Рукописная пометка вверху: «1416».

Zhejiang Yihong (Чжэцзян Ихун) Stainless Steel Co., Ltd. (浙江益宏不锈钢有限公司) — Сертификат качества

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер | 1No. TS2710L54—2026 |
| Основание | According to TSG D—2026 |
| Адрес | уезд Суньян, промзона Цзяннань, ул. Цзяннань, д. 10; г. Вэньчжоу, р-н Лунвань, промзона Юнчжун Синьчэн |
| Заказчик | — |
| Номер договора | — |
| Наименование продукции | Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки текучих сред (stainless steel seamless tubes for fluid transport) |
| Технические условия на материал | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки | A&P — аустенизация, травление |

A) Химический анализ, % / B) Механические свойства

| Марка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Номер плавки | Температура испытания | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % | Твёрдость HRB ≤90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0,02 | 0,82 | 0,31 | 0,001 | 0,45 | 16,33 | 10,02 | 2,03 | N260322AW11 | RT | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| S31603 | 0,02 | 0,81 | 0,31 | 0,001 | 0,45 | 16,29 | 10,02 | 2,02 | N260416AW31 | RT | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| S31603 | 0,02 | 0,83 | 0,33 | 0,001 | 0,45 | 16,28 | 10,02 | 2,02 | N260410AW33 | RT | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| S31603 | 0,02 | 0,79 | 0,31 | 0,001 | 0,41 | 16,29 | 10,05 | 2,02 | N260303AW16 | RT | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| S31603 | 0,02 | 0,83 | 0,32 | 0,001 | 0,41 | 16,32 | 10,05 | 2,03 | N260312AW19 | RT | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

D) Гидравлическое испытание, неразрушающий контроль, контроль размеров и др.

| № п/п | Количество | Наименование, размер | Масса, кг | Внешний вид / контроль размеров | Испытание на сплющивание | Испытание на раздачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3.5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 39 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что описанный материал изготовлен в соответствии с договором и соответствует вышеуказанным техническим условиям на материал.

| Дата | 2026/7/21 | Заводской контролёр | Xu Shiqing | Утверждено руководителем ОТК (подпись и печать) | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Печать: Shanghai [неразборчиво]zhe (Шанхай …чжэ) Industrial Co., Ltd. (上海…哲实业有限公司)]

[Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — печать для контроля]

## Стр. 12 — Сертификат соответствия на поковки / протокол контроля качества, Zhejiang Haibo Flange Manufacturing

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотипы: «Сертификат соответствия на поковки», TX (сертификат типовых испытаний I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы менеджмента качества). Протокол контроля качества.

Номер сертификата качества: JSTC260629-1

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (浙江海波法兰制造有限公司) |
| Наименование поковки | Фланцы под зажим / плоские приварные фланцы |
| Номер партии (поковки) | JSTC260629-1 |
| Количество в партии | 15 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Класс поковок | II |
| Марка стали | S31603 |
| Дата изготовления | 15 июля 2026 г. |

Данная партия поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Технического регламента по надзору за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Номер поковки | JSTC260629-1 | Марка материала | S31603 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер плавки материала | N250429AV05 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,011 | 0,26 | 1,02 | 0,032 | 0,001 | 16,22 | 10,01 | / | / | 2,02 | / | — | — | — |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударное испытание: температура, °C | Ударное испытание: KV2, Дж | Твёрдость HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 275 | 50 | / | / | 175 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Требование стандарта | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, заковов, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежу заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Количество, шт. | № | Типоразмер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPL50*80-RF16(B) | 1 | 6 | — | — |
| 2 | JPL25*50-RF16(B) | 5 | 7 | — | — |
| 3 | JPL80*125 RF16(B) | 2 | 8 | — | — |
| 4 | JPL15*40 RF16(B) | 3 | 9 | — | — |
| 5 | PL200-RF16(B) | 4 | 10 | — | — |

Заключение по контролю: данная партия изделий соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются).

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Подпись контролёра качества | [Штамп: «海波 张佑全 检» — Haibo, Zhang Youquan, контроль], 15 июля 2026 г. |
| Печать отдела (службы) контроля качества | [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества], 15 июля 2026 г. |
| Ответственный за контроль | [Личная печать: [неразборчиво]祥印] |
| Контролёр | [Штамп: «海波 张佑全 检» — Haibo, Zhang Youquan, контроль] |
| Дата | 15 июля 2026 г. |

## Стр. 13 — Сертификат соответствия на фланцы, Jiangyin Baming Machinery Parts (поковка № BM20260726-1)

(Страница в оригинале перевёрнута на 180°.)

Jiangyin Baming (Цзянъинь Бамин) Machinery Parts Co., Ltd. (江阴市霸铭机械零部件有限公司) — сертификат соответствия

[QR-код]

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Грузополучатель | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Номер заказа | TC2026-0629-1356 |
| Номер поковки | BM20260726-1 |
| Наименование изделия | Фланец |
| Материал | S31603II |
| Номер плавки | NY240904AT01 |
| Поставщик исходного материала | Tsingtuo Group Co., Ltd. (青拓集团有限公司) |

Химический состав, %

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,017 | 0,890 | 0,390 | 0,002 | 0,033 | 16,47 | 10,02 | — | 2,01 | — | — | — | — | — |

Механические свойства

| Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, Дж | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковой контроль: /. Размер зерна: /.

Состояние поставки

| Пункт | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Отсутствие трещин, включений и других дефектов на поверхности фланца | Соответствует |
| Размеры | Размеры изготовлены в соответствии со стандартом | Соответствует |
| Маркировка | Маркировка клеймом, размеры чёткие | Соответствует |
| Состояние термообработки | — | Аустенизация |

Изделие изготовлено и обработано по чертежам и стандарту NB/T47010-2017, контроль пройден, годно.

Спецификация

| Стандарт / номер чертежа | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- |
| 25SY039-013-03 | По чертежу, Φ450Φ31334 | 2 |
| TC23014-05 | По чертежу, Φ375Φ26524 | 1 |
| TC23014-12 | По чертежу, Φ375Φ5024 | 1 |

[Штамп: «Контроль пройден»]

| Главный контролёр | Проверил | Печать | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [Личная печать: Liu Xuwu (刘绪武)] | [Личная печать: Chen Jian (陈剑)] | [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — отдел контроля качества] | 02.08.2026 |

## Стр. 14 — Сертификат соответствия на фланцы, Jiangyin Baming Machinery Parts (поковка № BM20260725-1)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Jiangyin Baming (Цзянъинь Бамин) Machinery Parts Co., Ltd. (江阴市霸铭机械零部件有限公司) — сертификат соответствия

[QR-код]

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Грузополучатель | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Номер заказа | TC2026-0629-1356 |
| Номер поковки | BM20260725-1 |
| Наименование изделия | Фланец |
| Материал | S31603II |
| Номер плавки | NY240903AS12 |
| Поставщик исходного материала | Tsingtuo Group Co., Ltd. (青拓集团有限公司) |

Химический состав, %

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 | 0,860 | 0,350 | 0,001 | 0,031 | 16,44 | 10,03 | — | 2,03 | — | — | — | — | — |

Механические свойства

| Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, Дж | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковой контроль: /. Размер зерна: /.

Состояние поставки

| Пункт | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Отсутствие трещин, включений и других дефектов на поверхности фланца | Соответствует |
| Размеры | Размеры изготовлены в соответствии со стандартом | Соответствует |
| Маркировка | Маркировка клеймом, размеры чёткие | Соответствует |
| Состояние термообработки | — | Аустенизация |

Изделие изготовлено и обработано по чертежам и стандарту NB/T47010-2017, контроль пройден, годно.

Спецификация

| Стандарт | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- |
| HG/T20592-2009 | PL25-RF 16(B) | 10 |
| HG/T20592-2009 | PL150-RF 16(B) | 1 |
| HG/T20592-2009 | PL50-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | PL65-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | JPL 40*80 RF16(B) | 1 |

[Штамп: «Контроль пройден»]

| Главный контролёр | Проверил | Печать | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [Личная печать: Liu Xuwu (刘绪武)] | [Личная печать: Chen Jian (陈剑)] | [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — отдел контроля качества] | 02.08.2026 |

## Стр. 15 — Отчёт о неразрушающем контроле (титульный лист)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о неразрушающем контроле (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (объекта) | Ловушка на жидком азоте |
| Номер изделия (объекта) | E204 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-068 |
| Утвердил | [Подпись] |
| Дата отчёта | 15 августа 2026 г. |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (江苏安瑞特检验检测有限公司)

Адрес: провинция Цзянсу, г. Сучжоу, р-н Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, д. 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Индекс: 215500. E-mail: Jiangsuanruite@163.com. Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для результатов контроля (3), 320581635…]

Заявление: отчёт относится только к объекту контроля и в пределах информации, предоставленной заказчиком. Без полного комплекта подписей и печатей отчёт недействителен. О любых сомнениях в результатах следует сообщить в течение 15 дней. Если не указано иное, образцы хранятся только 30 дней. Без разрешения организации копирование отчёта не допускается (за исключением полного копирования).

## Стр. 16 — Протокол радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Протокол радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-068

Объект контроля

| Наименование изделия (объекта) | Ловушка на жидком азоте | Номер изделия (объекта) | E204 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III □ Котёл □ Трубопровод ☑ Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Тип разделки | V-образная | Размер, мм | DN273*4 |
| Зона контроля | Сварной шов и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачищена | Момент контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника излучения | ☑ X-Ray □ Ir192 □ Se75 | Модель аппарата | XXG2505LZ | Размер фокусного пятна | 1,0*2,5 мм |
| — | — | Заводской номер аппарата | ART-RT-003 | — | — |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb передний/задний 0,03/0,03 |
| Тип индикатора качества изображения | ☑ проволочный □ канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■ класс AB □ класс B |
| Способ фотообработки | ☑ ручной □ автоматический | Проявитель | рецептура, рекомендованная производителем плёнки | Фиксаж | рецептура, рекомендованная производителем плёнки |
| Защита от рассеянного излучения | свинцовая подложка | Температура проявления | 20±2 °C | Время проявления | 4~6 мин |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑ класс AB □ класс B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-068 |

Технологические параметры контроля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер объекта (шва) | 1B~2B |
| Размер, мм | 858*4 |
| Длина контроля / число швов, мм | 286*2 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 8 |
| Объём контроля, % | 100% |
| Схема просвечивания | Двухстенная, однократное изображение |
| Номер требуемой видимой проволоки | 14 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 |
| Расстояние источник — объект f, мм | 594 |
| Расстояние объект — плёнка b, мм | 6 |
| Длина одного снимка, мм | 143 |
| Количество снимков, шт. | 4 |
| Доля годных с первого раза, % | 100% |
| Напряжение на трубке / активность (кВ/Ки) | 190 |
| Ток, мА | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 33,3% |
| Класс годности | III |

Количество годных снимков

| Швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Окончательная оценка: класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения:

- Число ремонтов сварных швов изделия — / мест, максимальное число повторных ремонтов — / раз.

- Расположение зон контроля — см. схему мест контроля.

- Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки NB/T47013.2-2015.

| Составил (квалификация) | Проверил (квалификация) | Печать |
| --- | --- | --- |
| [Подпись] RT-II, 15 августа 2026 г. | [Подпись] RT-II, 15 августа 2026 г. | [Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для результатов контроля (3)] |

Стр. 2 из 4

## Стр. 17 — Протокол радиографического контроля (продолжение)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Протокол радиографического контроля (продолжение)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-068

| № | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Местоположение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер видимой проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1B-1F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 8 | Двухстенная, однократное изображение | 14 | — | — |
| 2 | 3F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 8 | Двухстенная, однократное изображение | 14 | — | — |
| 3 | 2B-1F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 8 | Двухстенная, однократное изображение | 14 | — | — |
| 4 | 3F | 2,0-4,5 | — | — | — | I | 8 | Двухстенная, однократное изображение | 14 | — | — |
| 5 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Строки 6–33 не заполнены.

Характер дефекта: C=Crack — трещина; IF=Incomplete Fusion — несплавление; IP=Incomplete Penetration — непровар; RF=Round flaw — округлый дефект; SF=Stripy flaw — удлинённый дефект; UC=Undercut — подрез; BC=Bottom concave — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись] RT-II. Повторная оценка: [Подпись] RT-II. Дата: 15 августа 2026 г.

Стр. 3 из 4

## Стр. 18 — Схема мест радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Схема мест радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-068

Схема мест радиографического контроля

Надписи на схеме: 1B, 2B — кольцевые сварные швы, подвергнутые радиографическому контролю (1B — верхний шов корпуса, 2B — шов приварки днища).

Стр. 4 из 4

## Стр. 19 — Протокол испытания давлением (трубное пространство)

[Примечание переводчика: данный протокол в исходном файле оформлен на изделие E201 «Подогреватель 3 м²», а не на E204. Перевод приведён в соответствии с оригиналом.]

Колонтитул: TORCHI Engineering; http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

| Номер изделия (Product ID) | E201 | Наименование изделия | Подогреватель 3 м² | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая полость | Трубное пространство | Дата испытания | 2026.8.25 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | 1,6 | Диапазон манометра, МПа | 0~0,4 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 201020611; 201020622 | Диаметр шкалы манометра, мм | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 35 | Температура среды, °C | 26 |

Кривые испытания давлением — проектная и фактическая (трубное пространство)

Надписи на графиках: «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» и «Фактическая кривая испытания давлением»; ось ординат — МПа, ось абсцисс — T (время); уровни: пробное давление 0,13 МПа, расчётное давление; участки: время выдержки 30 мин, время осмотра 30 мин.

Заключение: изделие испытано давлением 0,13 МПа: утечек нет; видимых аномальных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание пройдено.

| Контролёр | Ответственный за испытание давлением | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 25 августа 2026 г. |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 20 — Протокол испытания давлением (межтрубное пространство)

[Примечание переводчика: данный протокол в исходном файле оформлен на изделие E201 «Подогреватель 3 м²», а не на E204. Перевод приведён в соответствии с оригиналом.]

Колонтитул: TORCHI Engineering; http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

| Номер изделия (Product ID) | E201 | Наименование изделия | Подогреватель 3 м² | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая полость | Межтрубное пространство | Дата испытания | 2026.8.19 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | 1,6 | Диапазон манометра, МПа | 0~1,6 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 240115063; 200805683 | Диаметр шкалы манометра, мм | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 34 | Температура среды, °C | 26 |

Кривые испытания давлением — проектная и фактическая (межтрубное пространство)

Надписи на графиках: «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» и «Фактическая кривая испытания давлением»; ось ординат — МПа, ось абсцисс — T (время); уровни: пробное давление 0,57 МПа, расчётное давление; участки: время выдержки 30 мин, время осмотра 30 мин.

Заключение: изделие испытано давлением 0,57 МПа: утечек нет; видимых аномальных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание пройдено.

| Контролёр | Ответственный за испытание давлением | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 19 августа 2026 г. |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 21 — Чертёж общего вида: ловушка на жидком азоте E204

Чертёж общего вида ловушки на жидком азоте E204

Рукописная пометка на поле чертежа: «26-01广ZFXT-011».

### Выноски и надписи на видах

- Главный вид (разрез): позиции 1–14; штуцера N1, N2, N3, N4; узлы I, II, III. Размеры: общая высота ~1002; 762; 574,2; 300; 94; 93; 127; 450; 76; 656; 140; 25; 100 (вылет штуцеров N1 и N2); Φ133×3,0 (внутренняя колба); Φ273×4,0 (корпус); толщина стенки днища 4 (min 3,2); толщина воронки 3. W.L — линия сварного шва; T.L — касательная линия днища.

- Вид сверху: штуцера N1, N2, N3, N4; «铭牌» — табличка (фирменная).

- «Конструктивное исполнение сварных швов категорий A и B»: V-образная разделка 60°±5, зазор 2, притупление 0~1.

- «Конструктивное исполнение сварных швов категории D»: скос 50°±5; размеры 6, 1±0,5, 2±0,5.

- Узел II: скосы 30° и 60°; размеры 3, 2, 10, 3, 4.

- Узел III: размеры 4, 4, 1; угол 45°.

- Узел I (откидной болт): M16; 95; 18; 18; 36; 9; 20; 36; вид A.

- «Деталь пластины заземления»: 80×50, отверстие Φ12, размер 30.

- «Деталь воронки»: Φ255, угол 110°, высота 70, Φ56, толщина 3.

### Таблица проектных данных

Расчётные параметры

| Параметр | Корпус | Внутренняя ёмкость (колба) |
| --- | --- | --- |
| Категория сосуда | / | / |
| Рабочее давление, МПа (изб.) | / | / |
| Расчётное давление, МПа (изб.) | -0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимое рабочее давление, МПа (изб.) | / | / |
| Рабочая температура (вход/выход), °C | / | / |
| Расчётная температура, °C | 100 | -196 |
| Наименование среды | Лёгкая фракция | Жидкий азот |
| Характеристики среды (токсичность/взрывоопасность) | / | / |
| Плотность среды (жидкость/пар), кг/м³ | / | / |
| Прибавка на коррозию, мм | 0 | 0 |
| Коэффициент прочности сварного шва | 0,85 | 0,85 |
| Полный объём, м³ | 0,05 | 0,007 |
| Материал основных элементов, работающих под давлением | S31603 | S31603 |
| Материал теплоизоляции | / | / |
| Толщина теплоизоляции, мм | / | / |
| Базовое ветровое давление, Н/м² | / | / |
| Снеговая нагрузка, Н/м² | / | / |
| Сейсмичность / ускорение | / | / |
| Категория грунта / сейсмическая группа | / | / |
| Расчётный срок службы, лет | / | / |
| Транспортная упаковка | / | / |
| Масса аппарата нетто, кг | 70 | 70 |
| Масса при заполнении водой, кг | / | / |

Стандарты проектирования, изготовления и контроля: GB/T150.1~150.4-2011 «Сосуды под давлением».

Требования к изготовлению и контролю

Тип и размеры сварных соединений: кроме указанных на чертеже, принимать по HG/T20583-2021. Катет углового шва — по толщине более тонкого листа; сварные соединения фланцев — по соответствующим стандартам на фланцы.

| Сварка между материалами | Электроды | Сварочная проволока / марка флюса |
| --- | --- | --- |
| Нержавеющая сталь с нержавеющей сталью | — | — |
| Углеродистая сталь с углеродистой сталью, низколегированной сталью | — | — |
| Углеродистая сталь с нержавеющей сталью | — | — |
| Между низколегированными сталями | — | — |

Неразрушающий контроль

| Тип сварного соединения | Полость | Метод и объём контроля | Стандарт контроля | Класс техники | Класс годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории A, B | Корпус | RT-20 | NB/T47013.2-2015 | AB | III |
| Категории A, B | Внутренняя ёмкость | RT-20 | NB/T47013.2-2015 | AB | III |
| Категории D, E | Корпус | PT-100 | NB/T47013.5-2015 | / | I |
| Категории D, E | Внутренняя ёмкость | PT-100 | NB/T47013.5-2015 | / | I |

Испытание давлением

| Полость | Давление гидравлического испытания, МПа | Давление испытания на герметичность, МПа |
| --- | --- | --- |
| Корпус | 0,13 | / |
| Внутренняя ёмкость | / | / |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Термообработка | / |
| Обработка поверхности | / |
| Масса в рабочем состоянии, кг | / |
| Ориентация штуцеров и опор | По данному чертежу |

### Технические требования

- Общие требования:

  - 1.1 Если специально не оговорено иное, применяются единицы общепринятой системы ISO.

  - 1.2 Отверстия под болты фланцев располагаются симметрично относительно осевой линии «север — юг» аппарата.

  - 1.3 Штуцера и ориентация аппарата — по данному чертежу.

- Выбор сварочных материалов должен соответствовать требованиям HG/T20581-2020 «Нормы выбора материалов для стальных химических аппаратов» и положениям соответствующих технологических процессов сварки.

- Изготовление и контроль:

  - 3.1 Сварка днища из частей не допускается.

  - 3.2 Отверстия под штуцера, внутренние устройства и накладки на корпусе располагать так, чтобы они не попадали на продольные и кольцевые швы.

  - 3.3 Все соединительные швы элементов, работающих под давлением, выполняются с полным проплавлением; катет углового шва определяется по толщине более тонкого листа; сварка фланцев — согласно положениям соответствующих стандартов на фланцы.

  - 3.4 Вылет и высота патрубков отсчитываются от уплотнительной поверхности фланца. Патрубок должен быть заподлицо с внутренней поверхностью корпуса, за исключением патрубков, выступающих внутрь, у которых внутренняя кромка скругляется (с фаской).

  - 3.5 Внутренние и наружные поверхности сосуда под давлением должны быть тщательно очищены; перед испытанием давлением на поверхностях не должно быть масляных пятен, сварочного шлака, брызг, царапин, окалины, ржавчины и других посторонних включений.

  - 3.6 Перед гидравлическим испытанием внутренние и наружные поверхности оборудования из нержавеющей стали подвергаются травлению и пассивации. После успешного испытания следы воды немедленно удаляются, внутренняя полость сосуда просушивается сжатым воздухом. Содержание хлорид-ионов в воде для гидравлического испытания не должно превышать 25 ppm.

### Таблица штуцеров (Nozzle Schedule)

| Обозначение | Условный проход | Условное давление | Стандарт присоединения | Тип фланца | Тип уплотнительной поверхности | Назначение | Вылет штуцера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 200 | PN16 | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Вход лёгкой фазы | 150 |
| N2 | 200 | PN16 | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Выход лёгкой фазы | 150 |
| N3 | / | / | / | / | / | Вход жидкого азота | 70 |
| N4 | 25 | PN16 | HG/T20592(B)-2009 | PL | RF | Выход конденсата лёгких компонентов | 45 |

### Спецификация

Детали штуцеров

| Штуцер | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | HG/T20592-2009 | Фланец PL25(B)-16 RF | 1 | S31603 | 14 |
| N4 | GB/T14976-2017 | Патрубок (труба) Φ32×3,5 L=100 | 1 | S31603 | 1,5 |
| N3 | GB/T12459-2005 | Заглушка трубы DN125 II Φ133×3 | 1 | S31603 | 4 |
| N3 | HG/T14976-2017 | Внутренняя колба Φ133×3 L=450 | 1 | S31603 | 10 |
| N3 | GB/T12459-2005 | Переход DN125×50 II-3 R(C) | 1 | S31603 | 7,6 |
| N3 | См. данный чертёж | Воронка | 1 | S31603 | 6,5 |
| N2 | HG/T20592-2009 | Фланец PL200(B)-16 RF | 1 | S31603 | 14 |
| N2 | GB/T14976-2017 | Патрубок (труба) Φ219×5,0 L=280 | 1 | S31603 | 1,5 |
| N1 | HG/T20592-2009 | Фланец PL200(B)-16 RF | 1 | S31603 | 14 |
| N1 | GB/T14976-2017 | Патрубок (труба) Φ219×5,0 L=175 | 1 | S31603 | 1,5 |

[Примечание переводчика: значения массы для штуцеров приведены так, как они читаются на скане чертежа (у фланцев «14», у патрубков «1.5»); десятичная точка на скане может быть неразличима.]

Основная спецификация

| Поз. | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общая, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | См. данный чертёж | Пластина заземления T=4 | 1 | 304 | — | 0,5 | — |
| 13 | — | Квадратная труба 50X50X4 + накладка 60X60X4 | 2 | Сборочная единица | 7,5 | 15 | Изменение B |
| 12 | TC23014-12 | Фланцевая заглушка (Blind flange) | 1 | S31603II | — | 10 | — |
| 11 | GB/T3452.1-2005 | Уплотнительное кольцо (O-Ring) ID291 t=6 | 1 | FKM | — | 0,2 | — |
| 10 | GB/T6170-2000 | Гайка M16 | 12 | A2-50 | 0,12 | 1,5 | — |
| 9 | GB/T798-1998 | Откидной болт M16×95 | 12 | 304 | 0,2 | 2,4 | — |
| 8 | GB/T91-2000 | Шплинт 3,2×25 | 12 | 304 | 0,05 | 0,6 | — |
| 7 | GB/T882-2008 | Ось (палец) 12×45×3,2×40 | 12 | 304 | 0,1 | 1,2 | — |
| 6 | — | Опорная пластина 36×36×8 | 24 | S31603 | 0,12 | 1,5 | Центральное отверстие Φ14 |
| 5 | TC23014-05 | Фланец | 1 | S31603II | — | 9 | — |
| 4 | — | Штуцерный узел (Nozzle assembly) | 1 | Сборочная единица | — | 22 | — |
| 3 | TC23014-03 | Табличка (Nameplate) | 1 | Сборочная единица | — | 2 | Строка зачёркнута (изменение A) |
| 2 | GB/T 12459-2025 | Тройник DN250-200 II-4 TR | 2 | S31603 | — | 28 | Изменение A |
| 1 | GB/T25198-2010 | Эллиптическое днище EHB273×4 (3.2) | 1 | S31603 | — | 3,8 | — |

### Таблица изменений

| Метка | Кол-во | Зона | Номер документа об изменении | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | — | Опоры-лапы заменены квадратной трубой | — | 2026.07.23 |
| A | 1 | — | Обечайка и патрубки заменены тройниками [частично неразборчиво] | — | 2026.07.23 |

### Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司), логотип TORCHI |
| Наименование проекта (PROJECT) | — |
| Наименование (рукописно) | Ловушка на жидком азоте |
| Позиция оборудования (ITEM) | E204 |
| Стадия проектирования (STAGE) | — |
| Номер чертежа (DRW NO.) | — |
| Ревизия (REV.) | — |
| Разработал (DRAWN BY) | [Подпись], 2026.7.24 |
| Проверил (CHECKED BY) | — |
| Согласовал (AUDITED BY) | [Подпись], 2026/07/24 |
| Утвердил (APPROVED BY) | — |
| Руководитель проекта (P.M) | — |
| Масштаб | 1:4 |
| Формат | A1 |
| Масса | — |
| Листов / лист | — / — |