# Паспорт качества: ёмкость сырья 200 л, поз. V101

Перевод с китайского языка. Исходный файл: V101_Емкость_сырья.pdf (исходное имя: V101_原料罐.pdf). Страниц в оригинале: 26.

## Стр. 1 — Титульный лист: Свидетельство о качестве изделия

Колонтитул: TORCHI Engineering — Tuochi (Точи) // Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Свидетельство о качестве изделия (Certificate of quality of manufactured products)

Наименование изделия: ёмкость сырья 200 л (200L Raw material tank)

Номер изделия: V101

Номер заказа (проекта): 26-01 广 ZFXT-011

Печать отдела контроля качества (официальная печать): [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — Печать для контроля качества]

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司)

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия изделия)

[Примечание переводчика: по странице нанесён фоновый водяной знак 拓驰工程 (Tuochi Engineering).]

| Наименование изделия | Ёмкость сырья 200 л | Номер чертежа изделия | 26SY039-008-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия | V101 | Дата окончания изготовления | 08.2026 |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Визуальный контроль качества сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2025 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Испытание давлением | Внутренний корпус — испытание наливом воды на герметичность; рубашка — 0,61 МПа | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Наружные геометрические размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | Полная |

Заключение окончательного контроля: Изготовление данного изделия (партии) проверено на соответствие требованиям чертежей изделия — соответствует.

Контролёр по качеству: Shi Pengjie (石鹏杰) Печать для контроля качества: [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — Печать для контроля качества]

Главный контролёр по качеству: Zhu Liangquan (朱良泉) Дата отгрузки: 28.08.2026

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Сертификат соответствия на днища (Qualification Certificate of Product)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR029 Rev8.0. Единицы: мм. Рукописная пометка сверху: 封头 (днища) [частично неразборчиво].

Сертификат соответствия на днища

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., LTD (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | Дата окончания изготовления | 2026-07-07 |
| Заказчик | / | — | — |
| Номер отчёта | QCR01OA147867-1 | Источник материала | Материал изготовителя |
| Код изделия | OA147867-1~2 | Способ формовки | Холодная штамповка |
| Номер чертежа заказчика | / | Температура формовки | / |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Состояние термообработки | / |
| Количество | 2 | Вид термообработки | / |
| Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 | Состояние при поставке | Цельное |
| Проектная маркировка | EHA 600×6(5)-S31603 GB/T 25198-2023 | — | — |
| Маркировка изделия | EHA 600×6(5)-6-S31603 GB/T 25198-2023 | — | — |
| Прочие примечания | — | — | — |

Заключение по контролю: Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям заказчика и проектных чертежей. [QR-код]

Перечень документов: - Сертификат соответствия на днища - Отчёт с данными измерений днищ - Сертификат качества на материал - Отчёт о надзорном контроле (Supervise & Test Report) - Отчёт по содержанию феррита

| Должность | Подпись / печать |
| --- | --- |
| Контролёр (Examiner) | [Подпись] |
| Ответственный за качество (QA Engineer) | [Подпись] |
| Законный представитель (Artificial Person) | [Подпись] |
| Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.] |

## Стр. 4 — Отчёт с данными измерений днищ (Data Report of Product)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR028 Rev8.0. Единицы: мм.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер отчёта | QCR02OA147867-1 | Код изделия | OA147867-1~2 |
| Проектная маркировка | EHA 600×6(5)-S31603 GB/T 25198-2023 | Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 |
| Маркировка изделия | EHA 600×6(5)-6-S31603 GB/T 25198-2023 | Контролёр | Yin Xinyu (尹新宇), 2026-07-07 |
| — | — | Ответственный за качество | Ji Jundan (纪俊丹), 2026-07-07 |

Эскизы: «Схема изделия» (днище с обозначениями Hi, h, δ); «Схема контроля» (окружность с диаметрами D1–D4); «Схема разделки кромок» (скос 30°, притупление); «Схема разделки кромок (малый патрубок)» — «/»; «Печать ОТК» — [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.].

Результаты измерений:

| № изделия | Номер поступления материала | Внутренняя глубина Hi | D1 | D2 | D3 | D4 | Dср | Наружный периметр Co | Форма: вогнутость внутрь I | Форма: выпуклость наружу O | Мин. толщина Tmin | Отбортовка: высота h | Отбортовка: наклон внутрь I | Отбортовка: наклон наружу O | Некруглость | Усиление сварного шва | Контроль кромок | Визуальный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование | — | 175 −1,2~3,6 | 600 | 600 | 600 | 600 | −3~3 | 1922.7 / | I≤3,75 | O≤7,5 | ≥5 | 25 −1,25~2,5 | ≤1 | ≤1,5 | ≤3 | — | — | — |
| 1 | NB260353 | 177 | 600 | 601 | 600 | 602 | 600.8 | 1928 | 0 | 3 | 5.1 | 25 | 0 | 1 | 2 | / | Годен | Годен |
| 2 | NB260353 | 177 | 600 | 601 | 600 | 602 | 600.8 | 1928 | 0 | 3 | 5.1 | 25 | 0 | 1 | 2 | / | Годен | Годен |

Примечание к деталям (Remark): —

## Стр. 5 — Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (POSCO)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

POSCO PZSS. Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер заказа | 29S2002996 |
| Номер закупки (PO No.) | — |
| Поставщик / заказчик | Wuxi Puxin (Уси Пусинь) Metal Products Co., Ltd. (无锡浦新金属制品有限公司) |
| Потребитель (завод-пользователь) | Wuxi Puxin (Уси Пусинь) Metal Products Co., Ltd. |
| Наименование продукции | STS HR White.Coil (нержавеющий горячекатаный травленый рулон) |
| Стандарт и марка | GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASME SA240/SA240M-2023:316L |
| Номер сертификата | 20260508-QC29ZN-0008-0001 |
| Дата выдачи | 11.05.2026 |
| Состояние поверхности | NO.1D |
| Состояние поставки | Аустенизированный (закалка с растворением) и травлёный |

Рукописно рядом со стандартом: QXD0492, NB260353.

Идентификация и механические свойства:

| Размер, мм | Номер продукта | Кол-во | Масса, кг | Номер плавки | Место отбора | YS 0,2 %, МПа | YS 1,0 %, МПа | TS, МПа | EL, % | Твёрдость HRBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6X1510XC | QXD0492 | 1 | 27,166 | S625859 | T | 282 | 325 | 599 | 55 | 83.9 |

Рукописная пометка у размера: 0353.

Химический состав (вид анализа L — ковшовая проба):

| C, % | Si, % | Mn, % | P, % | S, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % | N, ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0140 | 0.511 | 0.737 | 0.0251 | 0.0018 | 16.157 | 10.032 | 2.036 | 165 |

- Sub Total (040): 1 шт., 27,166 кг

- Термообработка: обработка на твёрдый раствор (аустенизация) 1040–1090 °C с закалкой (температура обработки на твёрдый раствор 1040–1090)

- Grade Total: 1 шт., 27,166 кг

  - Место отбора: T — верх, M — середина, B — низ.

  - Направление испытания на растяжение: поперечное; расчётная длина: 50 мм (прямоугольный образец) при толщине < 3t, 80 мм (прямоугольный образец) при ≥ 3t; метод определения предела текучести: условный, 0,2 %.

  - Вид анализа: L — ковшовая проба.

Настоящим удостоверяем, что материал изготовлен в соответствии с заказом и вышеуказанной спецификацией. Сертификат выдан по EN 10204 3.1.

Неправильное использование продукции может создать угрозу безопасности; за подделку возможна юридическая ответственность.

Инспектор (Surveyor To): —

Начальник отдела испытаний материалов / подписант: Lin Hongliang (林鸿亮) [Подпись]. [Печать: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. — Печать для контроля материалов]. [QR-код] [QR-код]

[Печать: Wuxi Puxin Metal Products Co., Ltd., № 3202140079396]

Штамп «YXJZ — МАТЕРИАЛ ГОДЕН (ACCEPTABLE MATERIAL)»: код маркировки — NB260353; проверил — [Подпись] Lu Hongzhou; дата — 2026.5.22.

Штамп «Подтверждено надзорным контролем»: Weng Jinghui (翁京辉), 2026.5.22. Штамп с именем: Ni Huangang (倪欢岗).

Рукописная запись: «Проверено: данный материал соответствует требованиям ASME SA-240M 316L 2025 Ed. [Подпись] 2026.5.22».

[Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.]. Именной штамп: 卢泓舟 Lu hong zhou.

Нижний колонтитул: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. No.1 Daxin Riverside Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC (провинция Цзянсу, г. Чжанцзяган, пос. Дасинь, Яньцзян-роуд, 1).

## Стр. 6 — Отчёт по контролю содержания феррита (днища)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR074 Rev8.1.

Отчёт по контролю содержания феррита (Ferrite Testing Report)

Сведения об изделии:

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер производственного заказа | OA147867 | Номер отчёта | FTOA147867-1 |
| Типоразмер | EHA 600*6-S31603 | Дата отчёта | 2026-07-07 |

Оборудование и методика:

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Средство контроля | FMP30 — ферритометр (FMP30 Ferrite Measurement Machine) | Метод контроля | Измерение на двух взаимно перпендикулярных образующих |
| Стандарт контроля | GB/T 1954-2008 | Требование по ферриту | ≤25 Fe% |
| Момент контроля | После изготовления | Диапазон измеренных значений | 1.2-9.3 Fe% |

Результаты контроля (основной металл), Fe%:

| № изделия | Заключение | Отбортовка h1 | Отбортовка h2 | Отбортовка h3 | Отбортовка h4 | Переход r1 | Переход r2 | Переход r3 | Переход r4 | Вершина R1 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годен | 4.5 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | — | — | — |
| 2 | Годен | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | — | — | — |

Условные обозначения: Bp — большой торец; Sp — малый торец; r — малый радиус (переход/торовая часть); R — большой радиус (вершина); P — торец; IS — средний участок; DS — наклонный участок.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Выполнил контроль | Zhou Ying (周英) |
| Дата контроля | 2026-07-07 |
| Проверил | Lu Hongzhou (卢泓舟) |
| Дата проверки | 2026-07-07 |
| Печать ОТК | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.] |

## Стр. 7 — Свидетельство о надзорном контроле изготовления днищ (OA147867-1~2)

Слева вертикально: JSTJ-BG-021-03-02-7.0. [QR-код] «Отсканируйте для просмотра сведений об отчёте».

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-P-04886

Свидетельство о надзорном контроле изготовления днищ по договору

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | OA147867-1~2 |
| Тип и типоразмер днища | EHA600×6 | Материал | S31603 |
| Количество | 2 | Переработка давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 07.07.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорный контроль нашей организации; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзорного контроля | [Подпись] (Weng Jinghui) | 08.07.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 08.07.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 08.07.2026 |

Организация надзорного контроля: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute (江苏省特种设备安全监督检验研究院 — Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и контроля безопасности специального оборудования) (печать организации надзорного контроля). [Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute — Печать для контроля; для электронных отчётов]

Номер разрешения (аккредитации) организации надзорного контроля: TS7I10002-2028 08.07.2026

Примечание: свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в организации надзорного контроля, два направляются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: провинция Цзянсу, г. Исин, Хуаньке-юань, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат соответствия на днище (OA147866-1)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR029 Rev8.0. Единицы: мм. Рукописная пометка сверху: [неразборчиво].

Сертификат соответствия на днища

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., LTD (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | Дата окончания изготовления | 2026-06-29 |
| Заказчик | / | — | — |
| Номер отчёта | QCR01OA147866-1 | Источник материала | Материал изготовителя |
| Код изделия | OA147866-1 | Способ формовки | Тёплая штамповка |
| Номер чертежа заказчика | / | Температура формовки | Начальная температура ST: 200 °C |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Состояние термообработки | / |
| Количество | 1 | Вид термообработки | / |
| Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 | Состояние при поставке | Цельное |
| Проектная маркировка | EHA 700×6(5)-S30408 GB/T 25198-2023 | — | — |
| Маркировка изделия | EHA 700×6(5)-6-S30408 GB/T 25198-2023 | — | — |
| Прочие примечания | — | — | — |

Заключение по контролю: Днище прошло контроль качества и соответствует требованиям заказчика и проектных чертежей. [QR-код]

Перечень документов: - Сертификат соответствия на днища - Отчёт с данными измерений днищ - Сертификат качества на материал - Отчёт о надзорном контроле (Supervise & Test Report) - Отчёт по содержанию феррита

| Должность | Подпись / печать |
| --- | --- |
| Контролёр (Examiner) | [Подпись] (Zhou Ying) |
| Ответственный за качество (QA Engineer) | [Подпись] |
| Законный представитель (Artificial Person) | [Подпись] |
| Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.] |

## Стр. 9 — Отчёт с данными измерений днища (OA147866-1)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR028 Rev8.0. Единицы: мм.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер отчёта | QCR02OA147866-1 | Код изделия | OA147866-1 |
| Стандарт изготовления | GB/T 25198-2023 | — | — |
| Проектная маркировка | EHA 700×6(5)-S30408 GB/T 25198-2023 | Контролёр | Zhou Ying (周英), 2026-06-29 |
| Маркировка изделия | EHA 700×6(5)-6-S30408 GB/T 25198-2023 | Ответственный за качество | Ji Jundan (纪俊丹), 2026-06-29 |

Эскизы: «Схема изделия» (днище с обозначениями Di, Hi, h, δ); «Схема контроля» (окружность с диаметрами D1–D4); «Схема разделки кромок» (скос 30°, притупление 1); «Схема разделки кромок (малый патрубок)» — «/»; «Печать ОТК» — [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.].

Результаты измерений:

| № изделия | Номер поступления материала | Внутренняя глубина Hi | D1 | D2 | D3 | D4 | Dср | Наружный периметр Co | Форма: вогнутость внутрь I | Форма: выпуклость наружу O | Мин. толщина Tmin | Отбортовка: высота h | Отбортовка: наклон внутрь I | Отбортовка: наклон наружу O | Некруглость | Усиление сварного шва | Контроль кромок | Визуальный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование | — | 200 −1,4~4,2 | 700 | 700 | 700 | 700 | −3~3 | 2236.8 / | I≤4,37 | O≤8,75 | ≥5 | 25 −1,25~2,5 | ≤1 | ≤1,5 | ≤3,5 | — | — | — |
| 1 | NB250600 | 203 | 701 | 700 | 699 | 700 | 700 | 2239 | 0 | 4 | 5.3 | 25 | 0 | 0 | 2 | / | Годен | Годен |

Примечание к деталям (Remark): —

## Стр. 10 — Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (POSCO, S30408)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°; по фону — защитная сетка с повторяющимся логотипом posco.]

POSCO PZSS. Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер заказа | 29S1026295 |
| Номер закупки (PO No.) | — |
| Поставщик / заказчик | Jiangsu Daming Industrial Technology Group (江苏大明工业科技集团) |
| Потребитель (завод-пользователь) | Jiangsu Daming Industrial Technology Group Co., Ltd. (江苏大明工业科技集团有限公司) |
| Наименование продукции | STS HR WHITE COIL (нержавеющий горячекатаный травленый рулон) |
| Стандарт и марка | GB/T 713.7-2023:S30408(06CR19NI10)/ASTM A240/A240M-2025:304 |
| Номер сертификата | 250901-QC29ZN-0008A1-0001 |
| Дата выдачи | 2025.09.02 |
| Состояние поверхности | NO.1D |
| Состояние поставки | Аустенизированный (закалка с растворением) и травлёный |

Рукописно рядом со стандартом: QUV0741, NB250600.

Идентификация и механические свойства:

| Размер, мм | Номер продукта | Кол-во | Масса, кг | Номер плавки | Страна выплавки и разливки | Место отбора | YS 0,2 %, МПа | YS 1,0 %, МПа | TS, МПа | EL, % | Твёрдость HRBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6x1510xC | QUV0741 | 1 | 23,946 | S604965 | CHN | T | 291 | 335 | 663 | 54 | 87.7 |

Рукописная пометка у размера: 0600.

Химический состав (вид анализа L — ковшовая проба):

| C, % | Si, % | Mn, % | P, % | S, % | Cr, % | Ni, % | N, ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0490 | 0.412 | 1.150 | 0.0320 | 0.0020 | 18.080 | 8.010 | 360 |

- Sub Total (050): 1 шт., 23,946 кг

- Термообработка: обработка на твёрдый раствор (аустенизация) 1040–1090 °C с закалкой (температура обработки на твёрдый раствор 1040–1090)

- Grade Total: 1 шт., 23,946 кг; Grand Total: 1 шт., 23,946 кг

- === Последняя позиция ===

  - Место отбора: T — верх, M — середина, B — низ.

  - Направление испытания на растяжение: поперечное; расчётная длина: 80 мм (прямоугольный образец) при 3t~≤17t, 50 мм (круглый образец) при > 17t; метод определения предела текучести: условный, 0,2 %.

  - Вид анализа: L — ковшовая проба.

Настоящим удостоверяем, что материал изготовлен в соответствии с заказом и вышеуказанной спецификацией. Мы, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., настоящим удостоверяем, что продукция, указанная в данном сертификате (MTC), полностью произведена в Китае (сведения о производстве и адрес указаны ниже).

Неправильное использование продукции может создать угрозу безопасности; за подделку возможна юридическая ответственность.

Инспектор (Surveyor To): —

Начальник отдела испытаний материалов / подписант: [Подпись]. [Печать: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. — Печать для контроля материалов]. [QR-код] [QR-код]. <СТР.: 1>

[Печать: Jiangsu Daming Industrial Technology Group Co., Ltd., № 320205154…] [Печать: Jiangsu Daming Industrial Technology Group Co., Ltd. — Печать ОТК (1)], именной штамп: Jiang Xiaoxiong (蒋晓雄).

Штамп «YXJZ — МАТЕРИАЛ ГОДЕН (ACCEPTABLE MATERIAL)»: код маркировки — NB250600; проверил — [Подпись]; дата — 2025.9.30.

Штамп «Подтверждено надзорным контролем»: Weng Jinghui (翁京辉), 2025.9.30 [Примечание переводчика: месяц написан от руки нечётко].

[Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.]. Именной штамп: 郭晴 Guo qing.

Нижний колонтитул: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. No.1 Daxin Riverside Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC (провинция Цзянсу, г. Чжанцзяган, пос. Дасинь, Яньцзян-роуд, 1).

## Стр. 11 — Отчёт по контролю содержания феррита (днище OA147866)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR074 Rev8.1.

Отчёт по контролю содержания феррита (Ferrite Testing Report)

Сведения об изделии:

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер производственного заказа | OA147866 | Номер отчёта | FTOA147866-1 |
| Типоразмер | EHA 700*6-S30408 | Дата отчёта | 2026-06-29 |

Оборудование и методика:

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Средство контроля | FMP30 — ферритометр (FMP30 Ferrite Measurement Machine) | Метод контроля | Измерение на двух взаимно перпендикулярных образующих |
| Стандарт контроля | GB/T 1954-2008 | Требование по ферриту | ≤25 Fe% |
| Момент контроля | После изготовления | Диапазон измеренных значений | 0.6-1.6 Fe% |

Результаты контроля (основной металл), Fe%:

| № изделия | Заключение | Отбортовка h1 | Отбортовка h2 | Отбортовка h3 | Отбортовка h4 | Переход r1 | Переход r2 | Переход r3 | Переход r4 | Вершина R1 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годен | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | — | — | — |

Условные обозначения: Bp — большой торец; Sp — малый торец; r — малый радиус (переход/торовая часть); R — большой радиус (вершина); P — торец; IS — средний участок; DS — наклонный участок.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Выполнил контроль | Zhou Ying (周英) |
| Дата контроля | 2026-06-29 |
| Проверил | Lu Hongzhou (卢泓舟) |
| Дата проверки | 2026-06-29 |
| Печать ОТК | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — Печать ОТК, Q.C.] |

## Стр. 12 — Свидетельство о надзорном контроле изготовления днищ (OA147866-1)

Слева вертикально: JSTJ-BG-021-03-02-7.0. [QR-код] «Отсканируйте для просмотра сведений об отчёте».

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-P-04639

Свидетельство о надзорном контроле изготовления днищ по договору

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | OA147866-1 |
| Тип и типоразмер днища | EHA700×6 | Материал | S30408 |
| Количество | 1 | Переработка давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорный контроль нашей организации; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзорного контроля | [Подпись] (Weng Jinghui) | 30.06.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 30.06.2026 |

Организация надзорного контроля: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute (江苏省特种设备安全监督检验研究院 — Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и контроля безопасности специального оборудования) (печать организации надзорного контроля). [Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute — Печать для контроля; для электронных отчётов]

Номер разрешения (аккредитации) организации надзорного контроля: TS7I10002-2028 30.06.2026

Примечание: свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в организации надзорного контроля, два направляются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: провинция Цзянсу, г. Исин, Хуаньке-юань, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 13 — Сертификат качества на нержавеющий горячекатаный рулон S30408 (Liyang Ruida)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Отметка времени печати: 2026/3/17 09:48

Liyang Ruida New Materials Group Co., Ltd (溧阳瑞达新材料集团有限公司)

Свидетельство о качестве изделия (INSPECTION CERTIFICATE)

[QR-код] NO: DLCZ260316019. Тел.: 0519-80686127. Факс: 0519-80686127. Адрес: провинция Цзянсу, г. Лиян, зона высоких технологий (Liyang High-tech Zone, Jiangsu Province).

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель | — | Номер договора | HYSTJSKSB20260312B01 | Дата отгрузки | 16.03.2026 |
| Марка стали | S30408 | Наименование продукции | Нержавеющий горячекатаный рулон (Stainless Steel Hot Rolled Coil) | Состояние поставки | Аустенизированный и травлёный (Solution & Anneal) |
| Стандарт | GB/T 713.7-2023 | — | — | — | — |

Идентификация, размеры и механические свойства:

| № п/п | Номер рулона | Марка | Состояние поверхности | Кромка M/C | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Масса, т | Удлинение EL, % (L0=50 мм) | Предел прочности TS, МПа | Предел текучести YS 0,2 %, МПа | Твёрдость HRB | Номер сляба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DG5620951 | S30408 | 1D | M | 4.75 | 1520 | 487 | 28.99 | 58 | 680 | 324 | 84 | J516052611 |
| 10 | DG5620804 | S30408 | 1D | M | 13.80 | 1520 | 166 | 28.99 | 54 | 693 | 354 | 90 | J526040316 |
| 11 ✓ | DG5630551 | S30408 | 1D | M | 4.00 | 1520 | 535 | 29.03 | 54 | 691 | 358 | 87 | J516065711 |
| 12 | DG5630598 | S30408 | 1D | M | 7.65 | 1520 | 301 | 29.04 | 52 | 685 | 344 | 83 | J516067212 |
| 13 ✓ | DG5620767 | S30408 | 1D | M | 6.00 | 1520 | 402 | 29.06 | 50 | 694 | 325 | 84 | J516047812 |
| 14 | DG5630525 | S30408 | 1D | M | 4.65 | 1520 | 493 | 29.08 | 50 | 695 | 318 | 89 | J516065515 |
| Итого | — | — | — | — | — | — | — | 395.95 | — | — | — | — | — |

[Примечание переводчика: позиции 11 и 13 отмечены от руки галочками.]

Химический состав, %:

| № п/п | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.044 | 0.82 | 0.44 | 0.030 | 0.004 | 8.00 | 18.19 | 0.056 |
| 10 | 0.037 | 0.81 | 0.42 | 0.025 | 0.003 | 8.00 | 18.08 | 0.054 |
| 11 | 0.055 | 0.80 | 0.48 | 0.020 | 0.006 | 8.02 | 18.01 | 0.055 |
| 12 | 0.039 | 0.80 | 0.48 | 0.026 | 0.004 | 8.00 | 18.02 | 0.052 |
| 13 | 0.047 | 0.82 | 0.49 | 0.032 | 0.002 | 8.02 | 18.08 | 0.048 |
| 14 | 0.037 | 0.82 | 0.45 | 0.025 | 0.005 | 8.01 | 18.20 | 0.063 |

Пояснения: 1. Подделка настоящего сертификата запрещена; копия действительна только при наличии красной печати дилера. 2. Кромка: M (Mill) — необрезная кромка, C (Cut) — обрезная кромка. 3. Продукция проверена на отсутствие радиоактивного загрязнения; ртуть не добавлялась. 4. Продукция в таблице изготовлена и испытана в соответствии с вышеуказанными требованиями, результаты соответствуют требованиям, что настоящим удостоверяется. 5. Телефон послепродажного обслуживания: 0519-80686127.

Примечание: компанией получены следующие сертификаты: 1. ISO9001:2015 — система менеджмента качества; 2. ISO45001:2018 — система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда; 3. ISO50001:2018 — система энергетического менеджмента; 4. ISO10012:2003 — система менеджмента измерений; 5. сертификация ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED); 6. сертификация ЕС на строительные материалы (CPR).

Ответственный за качество (Quality Manager): [Подпись]. [Печать: Liyang Ruida New Materials Group Co., Ltd. — Печать для контроля качества]

[Печать: Jiangsu Kairong (Цзянсу Кайжун) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯荣不锈钢有限公司), № 320…105238…] [Именной штамп: 印 韩笑 (Han Xiao), № 32020…]

## Стр. 14 — Сертификат качества на бесшовные трубы из нержавеющей стали (Zhejiang Yihong)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°. Рукописная пометка в правом верхнем углу: 1416 (?).]

1No. TS2710L54—2026. According to TSG D—2026 (по TSG D—2026).

Zhejiang Yihong (Чжэцзян Ихун) Stainless Steel Co., Ltd. (浙江益宏不锈钢有限公司) Сертификат качества

Адрес: провинция Чжэцзян, уезд Сунъян, промзона Цзяннань, ул. Цзяннань, 10; г. Вэньчжоу, район Лунвань, промзона нового города Юнчжун.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | — |
| Номер договора | — |
| Наименование продукции | Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки жидкостей (stainless steel Seamless tubes for fluid transport) |
| Технические условия на материал | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки | A&P — аустенизация (термообработка на твёрдый раствор) и травление |

- Химический анализ, %:

| Марка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.33 | 10.02 | 2.03 |
| S31603 | 0.02 | 0.81 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.29 | 10.02 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.33 | 0.001 | 0.45 | 16.28 | 10.02 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.79 | 0.31 | 0.001 | 0.41 | 16.29 | 10.05 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.32 | 0.001 | 0.41 | 16.32 | 10.05 | 2.03 |

- Механические свойства (температура испытания RT):

| Номер плавки | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Твёрдость HRB ≤ 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N260322AW11 | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| N260416AW31 | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260410AW33 | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260303AW16 | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| N260312AW19 | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

- Гидравлическое испытание, НК, контроль размеров и т. п.:

| № п/п | Количество | Наименование / типоразмер | Масса, кг | Визуальный и размерный контроль | Испытание на сплющивание | Испытание на раздачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3.5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 33 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что вышеуказанный материал соответствует требованиям договора и вышеуказанным техническим условиям на материал.

| Дата | Заводской контролёр | Утверждено руководителем ОТК (подпись и печать) |
| --- | --- | --- |
| 2026/7/21 | Xu Shiqing (许士庆) | [Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — Печать для контроля] |

[Печать: Shanghai …zhe (Шанхай …чжэ) Industrial Co., Ltd. (上海…哲实业有限公司), частично неразборчиво]

## Стр. 15 — Сертификат качества на бесшовные трубы из нержавеющей стали (Zhejiang Hangrui Steel)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°. Рукописные пометки в правом верхнем углу: 1415, 7011 (?).]

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD (浙江航瑞钢业有限公司) — Сертификат качества (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Логотипы сертификаций: TS, ISO 9001, ISO 14001 (?), ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сертификата | JG202606220198 | Номер разрешения на производство | TS2733R53-2028 |
| Номер договора | — | Наименование материала | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Заказчик | — | Дата отчёта | 2026.06.22 |

Перечень продукции:

| Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Метры | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | NY250517AT04 | HR260622 | S30408 | 18*3 | 9 | / | 63 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260305AS02 | HR260625 | S30408 | 25*3 | 1 | / | 5 | Аустенизированная, травлёная | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260304DC14 | HR260624 | S30408 | 32*3.5 | 2 | / | 30 | Аустенизированная, травлёная | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250727AT14 | HR260627 | S30408 | 38*3.5 | 2 | / | 39 | Аустенизированная, травлёная | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260215AW15 | HR260629 | S30408 | 57*3.5 | 2 | / | 57 | Аустенизированная, травлёная | GB/T14976-2025 |

Химический состав, %:

| Строка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение S.D | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Фактическое значение P.A (1) | 0.045 | 1.12 | 0.033 | 0.002 | 0.36 | 18.09 | 8.05 | — | — | — | — |
| Фактическое значение P.A (2) | 0.042 | 1.38 | 0.035 | 0.002 | 0.41 | 18.08 | 8.08 | — | — | — | — |
| Фактическое значение P.A (3) | 0.041 | 1.15 | 0.032 | 0.001 | 0.42 | 18.03 | 8.01 | — | — | — | — |
| Фактическое значение P.A (4) | 0.043 | 1.05 | 0.031 | 0.003 | 0.48 | 18.03 | 8.06 | — | — | — | — |
| Фактическое значение P.A (5) | 0.045 | 1.08 | 0.032 | 0.002 | 0.51 | 18.02 | 8.12 | — | — | — | — |

Механические, технологические свойства и неразрушающий контроль:

| Строка | Условный предел текучести Rp0,2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость HRB | Испытание на межкристаллитную коррозию | Гидравлическое испытание | Вихретоковый контроль ET | Ультразвуковой контроль UT | Визуальный и размерный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение S.D | ≥205 | ≥520 | ≥35 | GB/T6394 | — | GB/T4334-2020E | GB/T241 | GB/T7735 | GB/T5777 | — |
| P.A (1) | 252/257 | 565/575 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| P.A (2) | 252/256 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| P.A (3) | 235/240 | 551/555 | 50/55 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| P.A (4) | 241/255 | 555/560 | 53/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| P.A (5) | 250/255 | 530/540 | 50/60 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание: Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии с требованиями стандартов на продукцию и договора. 1. Удостоверяем, что продукция изготовлена и проверена в соответствии с требованиями договора и стандартов на продукцию для холоднотянутых (холоднокатаных) бесшовных труб. 2. Без письменного согласия компании копирование настоящего сертификата не допускается (кроме полного копирования); право окончательного толкования сертификата принадлежит компании.

Контролёр (Inspector): [Подпись]. Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager): [Подпись]. Подпись / печать отдела качества: [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — Печать ОТК]

[Печать: Jiangsu Kairong (Цзянсу Кайжун) Stainless Steel Co., Ltd., № 3202051052382] [Именной штамп: 印 韩笑 (Han Xiao), № 32020510…]

## Стр. 16 — Протокол контроля качества поковок JSTC260629-1 (Zhejiang Haibo Flange)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Шапка: логотип; «Поковки годны»; знаки TX (сертификат типовых испытаний I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы качества). Протокол контроля качества. Номер сертификата качества: JSTC260629-1.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo (Чжэцзян Хайбо) Flange Manufacturing Co., Ltd. (浙江海波法兰制造有限公司) | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланец рубашки / плоский приварной фланец | Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Номер партии (изделия) | JSTC260629-1 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 15 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует «Правилам технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектным чертежам и требованиям отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-1 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | N250429AV05 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация (термообработка на твёрдый раствор) |

Химический состав стали поковок, %:

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.011 | 0.26 | 1.02 | 0.032 | 0.001 | 16.22 | 10.01 | / | / | 2.02 | / |

Механические свойства поковок:

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударный изгиб: температура испытания, °C | Ударный изгиб: KV2, Дж | Твёрдость HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 275 | 50 | / | / | 175 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида:

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, заковов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежу | Соответствует |

Перечень изделий:

| № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. | № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPL50*80-RF16(B) | 1 | 6 | — | — |
| 2 | JPL25*50-RF16(B) | 5 | 7 | — | — |
| 3 | JPL80*125 RF16(B) | 2 | 8 | — | — |
| 4 | JPL15*40 RF16(B) | 3 | 9 | — | — |
| 5 | PL200-RF16(B) | 4 | 10 | — | — |

Заключение по контролю: данная партия изделий соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются).

Подпись контролёра ОТК: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan (张佑全) — контроль], 15.07.2026. Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — Печать ОТК], 15.07.2026. Ответственный за контроль: [Именной штамп: Tan Mingxiang (谭明祥)]. Контролёр: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. 15.07.2026.

## Стр. 17 — Протокол контроля качества поковок JSTC260629-2 (Zhejiang Haibo Flange)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Шапка: логотип; «Поковки годны»; знаки TX (сертификат типовых испытаний I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы качества). Протокол контроля качества. Номер сертификата качества: JSTC260629-2.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo (Чжэцзян Хайбо) Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланец | Стандарт изготовления | По чертежу |
| Номер партии (изделия) | JSTC260629-2 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 22 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует «Правилам технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектным чертежам и требованиям отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-2 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | A250615AD141-2 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация (термообработка на твёрдый раствор) |

Химический состав стали поковок, %:

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.34 | 1.04 | 0.033 | 0.001 | 16.66 | 10.03 | / | / | 2.03 | 0.036 |

Механические свойства поковок:

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударный изгиб: температура испытания, °C | Ударный изгиб: KV2, Дж | Твёрдость HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 54.5 | / | / | 174/177/179 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида:

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, заковов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежу | Соответствует |

Перечень изделий:

| № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. | № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26SY039-008-08 | 2 | 6 | TC24058-12 | 2 |
| 2 | 25SY039-025-03 | 4 | 7 | 26SY039-009-07 | 3 |
| 3 | 25SY039-025-07 | 2 | 8 | 26SY039-009-09 | 3 |
| 4 | 25SY039-025-20 | 2 | 9 | 26SY039-011-06 | 1 |
| 5 | TC24058-10 | 2 | 10 | 26SY039-011-08 | 1 |

Заключение по контролю: данная партия изделий соответствует требованиям чертежей и стандарта на поковки NB/T47010-2017 (исправления не допускаются).

Подпись контролёра ОТК: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan (张佑全) — контроль], 15.07.2026. Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — Печать ОТК], 15.07.2026. Ответственный за контроль: [Именной штамп: Tan Mingxiang (谭明祥)]. Контролёр: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. 15.07.2026.

## Стр. 18 — Сертификат соответствия на фланцы (Jiangyin Baming Machinery Parts)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Сертификат соответствия Jiangyin Baming (Цзянъинь Бамин) Machinery Parts Co., Ltd. (江阴市霸铭机械零部件有限公司) [QR-код]

Грузополучатель: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер заказа: TC2026-0629-1356. Номер поковки: BM20260725-1.

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Фланец | Материал | S31603II | Номер плавки | NY240903AS12 |
| Первичный поставщик | Tsingtuo Group Co., Ltd. (青拓集团有限公司) | — | — | — | — |

Химический состав, %:

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 0.860 | 0.350 | 0.001 | 0.031 | 16.44 | 10.03 | — | 2.03 | — | — | — | — | — |

Механические свойства:

| Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, Дж | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковая дефектоскопия: /. Размер зерна: /.

Состояние поставки:

| Показатель | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | На поверхности фланца нет трещин, включений и прочих дефектов | Соответствует |
| Размеры | Соответствие размеров стандарту изготовления | Соответствует |
| Маркировка | Клеймо маркировки и размеры чёткие | Соответствует |
| Состояние термообработки | Аустенизация (термообработка на твёрдый раствор) | — |

Изделие изготовлено и обработано по чертежам и стандарту NB/T47010-2017, по результатам контроля годно.

Спецификация:

| Стандарт | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- |
| HG/T20592-2009 | PL25-RF 16(B) | 10 |
| HG/T20592-2009 | PL150-RF 16(B) | 1 |
| HG/T20592-2009 | PL50-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | PL65-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | JPL 40*80 RF16(B) | 1 |

Штамп: «Контроль пройден».

Главный контролёр: [Именной штамп: Liu Xuwu (刘绪武)]. Проверил: [Именной штамп: Chen Jian (陈剑)]. Печать: [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — Отдел контроля качества]. Дата: 02.08.2026.

## Стр. 19 — Протокол контроля качества поковок JSTC260718-1 (Zhejiang Haibo Flange)

[Примечание переводчика: страница в оригинале повёрнута на 90°.]

Шапка: логотип; «Поковки годны»; знаки TX (сертификат типовых испытаний I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы качества). Протокол контроля качества. Номер сертификата качества: JSTC260718-1.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo (Чжэцзян Хайбо) Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланец | Стандарт изготовления | HG/T 20592-2009 |
| Номер партии (изделия) | JSTC260718-1 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 104 | Марка стали | S30408 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 28.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует «Правилам технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектным чертежам и требованиям отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260718-1 | Марка материала | S30408 |
| Номер плавки (ковша) материала | NY260513AS15 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200 °C | Состояние термообработки | Аустенизация (термообработка на твёрдый раствор) |

Химический состав стали поковок, %:

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.35 | 1.06 | 0.022 | 0.002 | 18.14 | 8.04 | / | / | / | / |

Механические свойства поковок:

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударный изгиб: температура испытания, °C | Ударный изгиб: KV2, Дж | Твёрдость HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 52.5 | / | / | 174/175/173 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида:

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, заковов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежу | Соответствует |

Перечень изделий:

| № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. | № п/п | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL DN15 (B)-16RF | 32 | 6 | JPL DN80-DN125-16RF (B) | 2 |
| 2 | PL DN20 (B)-16RF | 2 | 7 | BL DN25 (B) -16RF | 4 |
| 3 | PL DN32 (B)-16RF | 14 | 8 | — | — |
| 4 | PL DN50 (B)-16RF | 3 | 9 | — | — |
| 5 | JPL DN25-DN50-16RF (B) | 47 | 10 | — | — |

Заключение по контролю: данная партия изделий соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T 20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются).

Подпись контролёра ОТК: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan (张佑全) — контроль], 28.07.2026. Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — Печать ОТК], 28.07.2026. Ответственный за контроль: [Именной штамп: Tan Mingxiang (谭明祥)]. Контролёр: [Штамп: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. 28.07.2026.

## Стр. 20 — Титульный лист отчёта о неразрушающем контроле

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о неразрушающем контроле (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость сырья |
| Номер изделия (объекта) | V101 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-069 |
| Утвердил | [Подпись] (Zhou …) |
| Дата отчёта | 05.08.2026 |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (江苏安瑞特检验检测有限公司) Адрес: провинция Цзянсу, г. Сучжоу, район Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Почтовый индекс: 215500. Эл. почта: Jiangsuanruite@163.com Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd. — Печать для испытаний (3), № 3205816358011]

Заявление: настоящий отчёт относится только к объекту контроля и действителен в пределах информации, предоставленной заказчиком. Отчёт без полного комплекта подписей и печатей недействителен. О любых сомнениях в результатах следует сообщить в течение 15 дней. Если не указано иное, образцы хранятся только 30 дней. Без разрешения организации копирование отчёта не допускается (кроме копирования полностью).

## Стр. 21 — Отчёт о радиографическом контроле (стр. 2 из 4)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о радиографическом контроле

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-069

Объект контроля:

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость сырья | Номер изделия (объекта) | V101 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III; □ котёл; □ трубопровод; ☑ прочее |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603/S30408 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Тип разделки кромок | V-образная | Типоразмер, мм | DN6006/DN7006 |
| Зона контроля | Сварной шов и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачищено (шлифовка) | Момент контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования:

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника излучения | ☑ X-Ray □ Ir192 □ Se75 | Модель аппарата | XXG2505LZ | Размер фокусного пятна | 1.0*2.5 мм |
| — | — | Заводской номер аппарата | ART-RT-003 | — | — |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb передний/задний 0.03/0.03 |
| Тип индикатора качества изображения | ☑ проволочный □ канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■ класс AB □ класс B |
| Способ фотообработки | ☑ ручной □ автоматический | Проявитель | Рецептура, рекомендованная изготовителем плёнки | Фиксаж | Рецептура, рекомендованная изготовителем плёнки |
| Защита от обратного рассеяния | Свинцовая подложка сзади | Температура проявления | 20±2 °C | Время проявления | 4~6 мин |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑ класс AB □ класс B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-069 |

Технологические параметры контроля:

| Параметр | 1A | 2A | 3A | 1B~2B | 3B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер, мм | 150*6 | 750*6 | 750*6 | 1884*6 | 2198*6 |
| Длина контроля / число стыков, мм | 150 | 600 | 600 | 600*2 | 600 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Объём контроля, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Схема просвечивания | Через две стенки, одно изображение | Через две стенки, одно изображение | Через две стенки, одно изображение | Через две стенки, одно изображение | Через две стенки, одно изображение |
| Номер выявляемой проволоки | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Источник — объект f, мм | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Объект — плёнка b, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина участка за одну экспозицию, мм | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Количество снимков, шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Годность с первого раза, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Напряжение на трубке / активность, кВ/Ки | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ток, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 100% | 80% | 80% | 31.8% | 27.3% |
| Класс приёмки | III | III | III | III | III |

Количество годных снимков:

| Швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Итоговая оценка: класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения: 1. Всего исправлений сварных швов изделия — / мест, максимальное число исправлений — / раз. 2. Места контроля — см. схему расположения участков контроля. 3. Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки NB/T47013.2-2015.

| Составил (квалификация) | Проверил (квалификация) | Печать для испытаний |
| --- | --- | --- |
| [Подпись] RT-II, 05.08.2026 | [Подпись] RT-II, 05.08.2026 | [Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd. — Печать для испытаний (3)] |

Стр. 2 из 4.

## Стр. 22 — Отчёт о радиографическом контроле (продолжение), стр. 3 из 4

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о радиографическом контроле (продолжение)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-069

| № п/п | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Положение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер выявленной проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 2 | 2A-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 3 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 4 | 3A-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 5 | 3F | 2.0-4.5 | RF | 1 точка | -5 | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 6 | 1B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | T | — |
| 7 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 8 | 2B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | T | — |
| 9 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 10 | 3B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | T | — |
| 11 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 12 | Через две стенки, одно изображение | 13 | — | — |
| 12 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

[Примечание переводчика: строки 13–33 в оригинале не заполнены.]

Характер дефектов: C (Crack) — трещина; IF (Incomplete Fusion) — несплавление; IP (Incomplete Penetration) — непровар; RF (Round flaw) — округлый дефект (пора); SF (Stripy flaw) — удлинённый (протяжённый) дефект; UC (Undercut) — подрез; BC (Bottom concave) — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись] RT-II. Повторная оценка: [Подпись] RT-II. Дата: 05.08.2026.

Стр. 3 из 4.

## Стр. 23 — Схема расположения участков радиографического контроля, стр. 4 из 4

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Схема расположения участков радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-069

Схема расположения участков радиографического контроля (стр. 23)

Надписи на схеме: левый эскиз — корпус с фланцевым разъёмом: в верхней части (днище и обечайка) обозначены участки контроля 1B (кольцевой шов) и 1A (продольный шов), в нижней части — 2A (продольный шов) и 2B (кольцевой шов); правый эскиз — корпус с днищем: 3A (продольный шов) и 3B (кольцевой шов).

Стр. 4 из 4.

## Стр. 24 — Протокол испытания давлением (внутренний корпус)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)) ☑ Гидравлическое □ Пневматическое

Номер изделия: V101 Наименование изделия: ёмкость сырья 200 л

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая часть | Внутренний корпус | Дата испытания | 2026.8.22 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | / | Диапазон манометра, МПа | / | Дата поверки манометра | / |
| Номер манометра | / | Диаметр шкалы манометра, мм | / | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 32 | Температура среды, °C | 25 |

Кривая испытания давлением по проекту: испытание наливом воды на герметичность, 60 мин.

Фактическая кривая испытания давлением: испытание наливом воды на герметичность, 60 мин.

Заключение: изделие испытано давлением / МПа; утечек нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание выдержано.

Контролёр: Shi Pengjie (石鹏杰) Ответственный за испытание давлением: Li Zuocheng (李作成) 22.08.2026

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — Печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 25 — Протокол испытания давлением (рубашка)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)) ☑ Гидравлическое □ Пневматическое

Номер изделия: V101 Наименование изделия: ёмкость сырья 200 л

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая часть | Рубашка | Дата испытания | 2026.8.23 | Номер технологической карты | / |
| Класс точности манометра | 1.6 | Диапазон манометра, МПа | 0~1.6 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номер манометра | 240115063; 200805683 | Диаметр шкалы манометра, мм | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л | / | Температура окружающей среды, °C | 32 | Температура среды, °C | 27 |

Кривая испытания давлением по проекту: ось ординат — МПа, ось абсцисс — T; пробное давление 0,61 МПа; расчётное давление; время выдержки 30 мин; время осмотра 30 мин.

Фактическая кривая испытания давлением: ось ординат — МПа, ось абсцисс — T; пробное давление 0,61 МПа; расчётное давление; время выдержки 30 мин; время осмотра 30 мин.

Заключение: изделие испытано давлением 0,61 МПа; утечек нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание выдержано.

Контролёр: Shi Pengjie (石鹏杰) Ответственный за испытание давлением: Li Zuocheng (李作成) 23.08.2026

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — Печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 26 — Сборочный чертёж: ёмкость сырья 200 л, поз. V101 (26SY039-008-00)

[Примечание переводчика: лист формата A1 в оригинале размещён в альбомной ориентации и уменьшен; часть мелкого китайского текста в штампе читается с трудом, английские дубли использованы для сверки.]

Сборочный чертёж ёмкости сырья 200 л V101, 26SY039-008-00 (стр. 26)

### Надписи на видах и выносках

- Рукописно в левом верхнем углу: 26-01广ZFXT-011 (номер заказа).

- Главный вид (вертикальный разрез): внутренний корпус DN600X6.0, рубашка DN700X6.0; общая высота 2059; размеры 342, 250, 200, 200, 50, 150, 181, 25, 150, 100, 775, 750, 300, 206, 25, 25, 181, 800, 150, 175, 20; толщина днищ 6(5.0); угол патрубка 45°, R100 (?); наружный диаметр опорного кольца Ø689; позиции 1–12; штуцеры N1 (DN50/80), N2 (DN25/50), N3 (DN25), N4 (DN25), N5 (DN80), N6 (DN32), N7 (DN32), N8 (DN25), N9 (DN15), N10 (DN15); смотровое окно на обечайке; разрез A–A по опорам.

- Вид сверху: угловые положения 0°, 90°, 180°, 270°; расположение штуцеров N1–N10; N3(N2) — соосно.

- «Узел сварных швов категорий A, B — без масштаба»: V-образная разделка 60°±5°, зазор 1±1, притупление 1 (+1/0).

- «Узел сварных швов категории D прочих патрубков — без масштаба»: скос 50°±5°, размеры 6, 1±0,5, зазор 2+0,5.

- «Узел сварных швов категории D нерадиальных патрубков — без масштаба»: скосы 30°±5° и 45°±5°, размеры 2±0,5, 6.

- Узел I (1:2): соединение фланцев и рубашки — 30°, 45°, размеры 2, 2, 1:2, 10, 13, 3, 6.

- «Деталь заземляющей пластины 1:3»: Ø11, 2-R10, 50, 25, 75.

- «A–A 1:5» (опорная лапа): 4-Ø24 под болты M20; 120, 120, 20, 20.

### Технические требования

- Все сварные соединения оборудования не должны иметь поверхностных трещин, непроваров, несплавлений, поверхностных пор, кратеров, незаполненных участков и брызг металла. Сварной шов должен плавно переходить к основному металлу; угловой шов должен иметь вогнутый плавный переход без подрезов.

- Отверстия под болты трубных фланцев располагать симметрично относительно главной оси или вертикали корпуса (по середине между ними).

- При гидравлическом испытании оборудования содержание хлорид-ионов в воде не должно превышать 25 мг/л.

- После успешного испытания давлением поверхности из нержавеющей стали очистить от масляных загрязнений и подвергнуть травлению и пассивации.

### Данные для проектирования, изготовления и контроля

Нормы и стандарты: 1. GB150.1~4-2024 «Сосуды под давлением».

| Параметр | Внутренний корпус | Рубашка |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | Атмосферное | 0.4 |
| Расчётное давление, МПа | Атмосферное | 0.44 |
| Рабочая температура, °C | 100 | 120 |
| Расчётная температура, °C | 150 | 150 |
| Минимальная расчётная температура металла, °C | - | - |
| Рабочая среда: наименование | - | Горячая вода |
| Рабочая среда: токсичность | Нетоксичная | Нетоксичная |
| Рабочая среда: взрывоопасность | Невзрывоопасная | Невзрывоопасная |
| Плотность среды, кг/м³ | - | - |
| Среда, вызывающая коррозионное растрескивание под напряжением | - | - |
| Группа среды | Вторая группа | Вторая группа |
| Основные материалы элементов под давлением | См. таблицу материалов | См. таблицу материалов |
| Прибавка на коррозию, мм | 0 | 0 |
| Коэффициент прочности сварного шва (обечайка/днище) | 0.85/1.0 | 0.85/1.0 |
| Полная вместимость, м³ | 0.28 | - |
| Коэффициент заполнения | - | - |
| Давление открытия предохранительного клапана, МПа | Установлен на трубопроводе | Установлен на трубопроводе |
| Давление разрыва разрывной мембраны, МПа | - | - |
| Сейсмичность (ускорение) | - | - |
| Снеговая нагрузка, Н/м² | - | - |
| Теплоизоляция: материал | - | - |
| Теплоизоляция: толщина, мм | - | - |
| Гидравлическое испытание (вертикальное), МПа | Испытание наливом воды | 0.61 |
| Гидравлическое испытание (горизонтальное), МПа | Испытание наливом воды | 0.61 |
| Пневматическое испытание, МПа | - | - |
| Пневмогидравлическое испытание, МПа | - | - |
| Испытание на герметичность газом (вертикальное / горизонтальное), бар | - | - |
| Проверка на утечку, МПа | - | - |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Категория сосуда | - |
| Отчёт об оценке рисков | Не требуется (NA) |
| Расчётный срок службы / число циклов | 15 лет |
| Нормы на сварку | NB/T47015-2011 |
| Типы сварных соединений | Если на чертеже не указано иное, типы и размеры сварных соединений — по HG/T20583-2020; катет углового шва равен толщине более тонкой из свариваемых деталей; сварка фланцев — по стандарту на фланцы; прочее — по GB/T985.1,2-2008. |
| Сварочные материалы: S30408 со S30408 | A102 |
| Сварочные материалы: S31603 со S31603 | A022 |
| Сварочные материалы: S30408 со S31603 | A302 |
| Базовый скоростной напор ветра, Н/м² | - |
| Дополнительная нагрузка, Н/м² | - |
| Термообработка после сварки | Не требуется |
| Шероховатость обработанных поверхностей деталей без чертежа | 50 (знак шероховатости) |
| Окраска, упаковка, транспортирование | NB/T 10558-2021 |
| Прочие требования | См. технические требования |
| Масса нетто, кг | 415 |
| Масса нержавеющей стали, кг | - |
| Масса с водой, кг | 795 |
| Рабочая масса, кг | - |
| Максимальная масса при подъёме, кг | 515 |
| Ориентация штуцеров и опор | См. чертёж |

Неразрушающий контроль:

| Категория соединения | Элемент | Метод | Объём контроля | Стандарт — технический класс — класс приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B | Обечайка | RT | 20% | NB/T47013.2-2015, класс AB / III |
| A, B | Днище | RT | 100% | NB/T47013.2-2015, класс AB / III |
| C, D | Обечайка | MT | - | NB/T47013.4-2015, I |
| C, D | Днище | PT | - | NB/T47013.5-2015, I |

### Таблица основных материалов

| Элемент | Материал | Вид полуфабриката | Стандарт | Состояние поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обечайка, днища внутреннего корпуса | S31603 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланцы внутреннего корпуса | S31603 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Патрубки внутреннего корпуса | S31603 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |
| Обечайка, днище рубашки | S30408 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланцы рубашки | S30408 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Патрубки рубашки | S30408 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |

### Таблица штуцеров

| Обозначение | Условный размер | Стандарт присоединения | Тип / уплотнительная поверхность | Назначение | Размер патрубка | Вылет от оси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PN16 DN50X80 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Вход | Φ57X3.5 | См. чертёж |
| N2 | PN16 DN25X50 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Выход | Φ32X3.5 | См. чертёж |
| N3 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Штуцер уровнемера | Φ32X3.5 | См. чертёж |
| N4 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Резервный | Φ32X3.5 | См. чертёж |
| N5 | PN16 DN80 | / | / | Смотровое окно | / | См. чертёж |
| N6 | PN16 DN32 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Вход горячей воды | Φ38X3.5 | См. чертёж |
| N7 | PN16 DN32 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Выход горячей воды | Φ38X3.5 | См. чертёж |
| N8 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Воздушник | Φ32X3.5 | См. чертёж |
| N9 | PN16 DN15 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Вход горячей воды (теплоносителя) | Φ38X3.5 | См. чертёж |
| N10 | PN16 DN15 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Выход горячей воды (теплоносителя) | Φ38X3.5 | См. чертёж |

[Примечание переводчика: строки N9, N10 выделены «облаком» изменения с меткой ревизии A.]

### Спецификация (позиции)

| Поз. | Номер чертежа или стандарта | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | — | Обечайка DN600X6 | 1 | S31603 | — | 10.7 | L=117 |
| 11 | NB/T47027-2012 | Гайка M20 | 48 | 25 | 0.05 | 2.4 | — |
| 10 | NB/T47027-2012 | Шпилька M20X160-B | 24 | 35 | 0.4 | 9.6 | — |
| 9 | NB/T47024-2012 | Прокладка 700-1.0 | 1 | PTFE | — | / | — |
| 8 | 26SY039-008-08 | Фланец | 2 | S31603 II | 89.0 | 178 | — |
| 7 | — | Табличка (шильдик) | 1 | Сборочная единица | — | / | — |
| 6 | — | Обечайка DN600X6 | 1 | S31603 | — | 65.4 | L=717 |
| 5 | — | Обечайка DN700X6 | 1 | S30408 | — | 77.2 | L=732 |
| 4 | GB/T25198-2023 | Днище EHA600X6(5.0) | 2 | S31603 | 20.4 | 40.8 | — |
| 3 | GB/T25198-2023 | Днище EHA700X6(5.0) | 1 | S30408 | — | 27.3 | — |
| 2 | — | Пластина заземления | 1 | S30408 | — | 0.5 | S=6 |
| 1 | NB/T47065.2-2018 | Опора (лапа) A3-800-8 | 4 | Q235B/S30408 | 17.3 | 69.2 | — |

### Спецификация штуцеров

| Штуцер | Номер чертежа или стандарта | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 2 | S31603 II | 2.5 | 5.0 |
| N8 | — | Патрубок φ32X3.5, L=201 | 2 | S31603 | 0.5 | 1.0 |
| N7 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 32(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 |
| N7 | — | Патрубок φ38X3.5, L=151 | 1 | S30408 | — | 0.45 |
| N6 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 32(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 |
| N6 | — | Патрубок φ38X3.5, L=156 | 1 | S30408 | — | 0.46 |
| N5 | HG/T21619-1986 | Смотровое окно II Pg16, Dg80 | 1 | Сборочная единица | — | 7.0 |
| N4 | HG/T20592-2009 | Заглушка фланцевая BL 25-16 RF | 1 | S31603 II | — | 1.5 |
| N4 | GB/T6170-2015 | Гайка M12 | 4 | Класс 8 | 0.02 | 0.08 |
| N4 | GB/T5780-2016 | Болт M12X50 | 4 | Класс 8.8 | 0.06 | 0.24 |
| N4 | HG/T20606-2009 | Прокладка RF 25-16 | 1 | RSB | — | / |
| N4 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 1.0 |
| N4 | — | Патрубок φ32X3.5, L=160 | 1 | S31603 | — | 0.4 |
| N3 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 1.0 |
| N3 | — | Патрубок φ32X3.5, L=151 | 1 | S31603 | — | 0.38 |
| N2 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 25X50(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 2.5 |
| N2 | — | Патрубок φ32X3.5, L=151 | 1 | S31603 | — | 0.38 |
| N2 | — | Патрубок φ57X3.5, L=105 | 1 | S30408 | — | 0.49 |
| N1 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 50X80(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 2.5 |
| N1 | — | Патрубок φ57X3.5, L=336 | 1 | S31603 | — | 0.8 |
| N1 | — | Патрубок φ89X4.0, L=171 | 1 | S31603 | — | 0.8 |

[Примечание переводчика: в спецификации для прокладки N4 указан стандарт «HG/T206606-2009» — вероятно, опечатка оригинала вместо HG/T20606-2009.]

### Таблица изменений

| Метка | Кол-во | Зона | Номер документа изменения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | — | Изменение по штуцерам [частично неразборчиво] | — | 2026.07.23 |
| A | 1 | — | Добавлены вход/выход теплоносителя [частично неразборчиво] | — | 2026.06.24 |

### Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司) |
| Наименование | Ёмкость сырья 200 л (200L RAW MATERIAL TANK). Сборочный чертёж |
| Проект | — |
| Позиция оборудования | V101 |
| Стадия проектирования | Рабочая документация (Detail Design) |
| Номер чертежа | 26SY039-008-00 |
| Ревизия | — |
| Разработал | [Подпись] 2026.7.23 |
| Проверил | — |
| Нормоконтроль / согласовал | [Подпись] 2026/07 |
| Утвердил | — |
| Руководитель проекта | — |
| Масштаб | 1:5 (?) |
| Формат | A1 |
| Масса | — |
| Листов / лист | — |