# Свидетельство о качестве изделия — ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя, поз. V102

Перевод с китайского языка. Исходный файл: V102_Емкость_тяжелой_фазы_пленочная.pdf (исходное имя: V102_薄膜重相罐.pdf). Страниц в оригинале: 26.

## Стр. 1 — Титульный лист свидетельства о качестве изделия

Шапка бланка: TORCHI Engineering — Tuochi (Точи) // Профессиональный поставщик комплексных решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Certificate of quality of manufactured products

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЯ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия (Product Name) | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя (Thin film heavy phase tank) |
| Заводской номер изделия (Product No.) | V102 |
| Номер заказа проекта (Item No.) | 26-01 广 ZFXT-011 |
| Печать отдела контроля качества (Quality inspection and special chapter (Seal)) | [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (Цзянсу Точи, инжиниринг и развитие технологий)

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия изделия)

Шапка бланка: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ОТК (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ)

| Наименование изделия | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя | Номер чертежа изделия | 26SY039-009-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской номер изделия | V102 | Дата окончания изготовления | 08.2026 |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Визуальный контроль качества сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2025 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Испытание давлением | Внутренний корпус 0,13 МПа; рубашка 0,61 МПа | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Габаритные размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | Комплектна |

Заключение окончательного контроля:

Изготовление данного изделия (партии) проверено на соответствие требованиям чертежей изделия — соответствует.

Контролёр ОТК: Shi Pengjie — Печать для контроля качества: [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Главный контролёр по качеству: Zhu Liangquan — Дата отгрузки: 28.08.2026

[Примечание переводчика: на лист наложен водяной знак — иероглифы «拓驰工程» (Torchi Engineering).]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Сертификат соответствия на днища (Certificate of Head Plate) (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ДНИЩА

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. (Исин Саньхэ, производство днищ) |
| Адрес | пос. Хэцяо, г. Исин, пров. Цзянсу |
| Тел. | 18861559032 |
| Факс | 0510-87840876 |
| Заказчик (Enterprise) | — |
| Адрес заказчика | — |
| Стандарт на материал (Material Code) | GB/T713.7-2023 |
| Проектная маркировка днища (Design mark of head) | EHB377×4(3.52)-S31603 GB/T25198-2023 |
| Номер заказа (Order No.) | SH260943 |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1～6 |
| Маркировка готового днища (Product mark of head) | EHB377×4(3.52)-4-S31603 GB/T25198-2023 |
| Инженер по обеспечению качества (QA Engineer) | [Печать: He Ping — сертификат качества] |
| Контролёр по качеству (Inspector) | He Tao, 2026.6.30 |
| Происхождение материала (Steel supply mode) | Собственный материал изготовителя (Material of one’s own) |
| Номер технического документа (Drawing No.) | — |
| Законный представитель (President) | [Печать: Zheng Hongjun — сертификат качества] |
| Отдел обеспечения качества (Section) | 2026.6.30 |

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям настоящего стандарта, проектных чертежей и технического соглашения на поставку.

| Перечень выдаваемой документации (Contents of documents issued) | Отчёт с данными по днищам (Data report of head plate) | Свидетельство технадзора (Supervision certificate) | Сертификат качества материала (Material quality certificate) |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

## Стр. 4 — Отчёт с данными по днищам (Data Report of Head Plate) (страница повёрнута)

ОТЧЁТ С ДАННЫМИ ПО ДНИЩАМ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1～6 |
| Стандарт изготовления (Manufacture Code) | GB/T25198-2023 |
| Тип днища (Type) | EHB — эллиптическое днище 2:1 (2:1 ELLIPSOIDAL HEAD) |
| Марка материала (Material) | S31603 |
| Количество (Quantity) | 6 |
| Способ формовки (Forming Method) | Холодная штамповка (Cold press) |
| Состояние термообработки (Heat treatment state) | — |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd., пос. Хэцяо, г. Исин, пров. Цзянсу; тел. 18861559032; факс 0510-87840876 |

Эскиз днища (Sketch of head plate): наружный диаметр Do = 377; номинальная толщина δn = 4; наружная высота Ho = 121,3; высота цилиндрического борта h = 25.

Эскиз разделки кромки (Sketch of Edge Shape) — изображение. Единицы размеров: мм.

| Температура начала штамповки | Температура окончания штамповки | Способ охлаждения |
| --- | --- | --- |
| / °C | / °C | / |

Результаты измерений (номер днища и фактические значения)

| № днища | Номер приёмки (Coded marking) | Качество сварных швов и поверхности, отсутствие продольных складок | Наружный периметр, 1184 (−5～+5) | Do: D1 | D2 | D3 | D4 | Среднее | Отклонение от круглости, max 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0002 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0003 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0004 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0005 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0006 | NB26200 | Годен | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |

| № днища | Толщина min 3,52: днище (центр) | переход (тор) | торец | Общая высота Ho 121 (0～+2) | Отклонение формы ≤2 вогнутость | ≤4 выпуклость | Угол разделки | Притупление | Цилиндрический борт | Наклон борта | Усиление шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0002 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0003 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0004 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0005 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0006 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |

Примечания (Remarks): —

Контролёр (Inspector): He Tao. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 5 — Сертификат качества на металл днищ (TISCO, Inspection Certificate) (страница повёрнута)

TISCO — Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Шаньси Тайган, нержавеющая сталь). СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (INSPECTION CERTIFICATE)

Идентификация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик (Customer) | — |
| Грузополучатель (Purchaser) | — |
| Наименование продукции (Product) | Рулон горячекатаный из нержавеющей стали (Hot rolled stainless steel coil) |
| Состояние поставки (Condition) | 1D/No.1; аустенизация (solution annealed), травление; M — необрезная кромка |
| Стандарт (Specification) | GB/T713.7-2023, EN10028-7:2016, ASME SA-240M-2023 |
| Марка (Grade) | S31603/1.4404/316L |
| Номер контракта завода (Mill’s No.) | J25BT16306 |
| Номер заказа клиента (Customer Order No.) | — |
| Номер накладной (Delivery Order No.) | GFW251102811 |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 0045001252373704 |
| Номер вагона (Train Wagon No.) | — |

| № | Номер материала | Номер плавки | Номер испытательной партии | Размеры, мм | Кол-во | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA5102950 | A1504270 | FA5102950 | 4*1500 | 1 | 28.200 |
| Итого | — | — | — | — | 1 | 28.200 |

Рукописная отметка под строкой: «NB26200» (предыдущий номер зачёркнут — [неразборчиво]).

Химический состав, % (анализ H — плавочный)

| № | Анализ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 0.020 | 0.53 | 1.10 | 0.031 | 0.001 | 16.52 | 10.14 | 2.07 | 0.03 |

Размеры и внешний вид (Acceptable Visual d Dimensions): соответствуют (OK).

Механические свойства (при комнатной температуре)

| № | Положение / направление | Предел текучести Rp0,2, МПа | Предел текучести Rp1,0, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Удлинение A5, % | Удлинение A50, % | Твёрдость HRBW | Твёрдость HRBW | Межкристаллитная коррозия IGC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2 / J1 | 311 | 379 | 625 | 53.0 | 47 | 79.5 | 79.5 | OK |

Метод коррозионных испытаний (Corrosion Methods): GB/T 4334 E.

Примечания (Notes): M — необрезная кромка; H — плавочный анализ; P — анализ готовой продукции; D — электрошлаковый переплав; Y.S. — предел текучести; «常温» — нормальная (комнатная) температура; T.S. — предел прочности; EL — относительное удлинение; A5: Lo=5,65√So; A50: Lo=50 мм; IGC — межкристаллитная коррозия; J — головная/хвостовая часть (Top/Bottom); 2 — поперечное направление; 1 — продольное направление.

Заявление (Declare): Продукция предназначена только для продажи на внутреннем рынке Китая, экспорт не допускается. Копия настоящего сертификата, выданная дилером конечному потребителю, недействительна без печати дилера.

Примечания (Remarks): —

Заявление: Настоящим удостоверяем, что продукция изготовлена и испытана в соответствии с указанными выше требованиями, результаты удовлетворяют требованиям.

Тип сертификата: EN 10204 3.1. Сертифицировано в соответствии с PED 2014/68/EU, Приложение I, п. 4.3, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (0035). Сертифицировано в соответствии с PER 2016, Приложение 2, п. 31.8, LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038).

Адрес: КНР, пров. Шаньси, г. Тайюань, ул. Цзяньцаопин, 2, 030003. Сервисная линия: 800-806-1998, 400-653-1998.

Ответственный за качество (Quality Manager): ZHAO JINLEI [Подпись] [Подпись]. Дата: 02/27/2026. Страница 1/1.

[Печать: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. — печать для сертификатов качества (1)] [Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества] [QR-код] [QR-код]

## Стр. 6 — Отчёт об измерении содержания феррита (днища)

Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕРЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТА (Ferrite Testing Report)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1~6 |
| Типоразмер (Specification) | EHB377*4 |
| Материал (Material) | S31603 |
| Номер отчёта (Report No.) | T26368 |
| Дата отчёта (Date) | 2026.6.29 |

Определение содержания феррита

- Основное оборудование: ферритометр FMP30.

- Момент контроля: после окончания изготовления днищ.

- Требование: ≤25 %; все значения — максимальные значения по зонам.

- Результаты контроля (Fe %):

| № детали | Основной металл: торец (1) | торец (2) | торец (3) | торец (4) | середина (1) | середина (2) | середина (3) | середина (4) | R-днище (1) | R-днище (2) | Сварной шов (1) | Сварной шов (2) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 6 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |

Примечание: приведённые значения являются максимальными для каждой зоны.

Контролёр (Inspector): Huang Guodong. Проверил (Auditor): Liang Wenbin.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 7 — Свидетельство надзорной инспекции изготовления днищ (по договору)

[QR-код] Отсканируйте для просмотра информации об отчёте. Вертикальная надпись на поле: JSTJ-BG-021-03-02-7.0

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-BU-00500

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАДЗОРНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДНИЩ (ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА)

| Изготовитель | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. (Исин Саньхэ, производство днищ) | — | — |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | SH260943-1～6 |
| Тип и типоразмер днища | EHB377×4 | Материал | S31603 |
| Количество | 6 | Переработка давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорную инспекцию нашей организацией; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора-поручения, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзора | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 30.06.2026 |

Надзорная инспекционная организация: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute (Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования). (Печать для надзорной инспекции.)

Номер разрешения инспекционной организации: TS7I10002-2028. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества] [Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute — печать для инспекции, для электронных отчётов]

Примечание: свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в инспекционной организации, два направляются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с изделием в составе отгрузочной документации.

Адрес: пров. Цзянсу, г. Исин, Экологический научно-технический парк, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат соответствия на днища (Certificate of Head Plate), второй комплект (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ДНИЩА

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. (Исин Саньхэ, производство днищ) |
| Адрес | пос. Хэцяо, г. Исин, пров. Цзянсу |
| Тел. | 18861559032 |
| Факс | 0510-87840876 |
| Заказчик (Enterprise) | — |
| Адрес заказчика | — |
| Стандарт на материал (Material Code) | GB/T713.7-2023 |
| Проектная маркировка днища (Design mark of head) | EHA450×3(2.64)-S30408 GB/T25198-2023 |
| Номер заказа (Order No.) | SH260941 |
| Номер задания (Job No.) | SH260941-1～3 |
| Маркировка готового днища (Product mark of head) | EHA450×3(2.64)-3-S30408 GB/T25198-2023 |
| Инженер по обеспечению качества (QA Engineer) | [Печать: He Ping — сертификат качества] |
| Контролёр по качеству (Inspector) | He Tao, 2026.6.30 |
| Происхождение материала (Steel supply mode) | Собственный материал изготовителя (Material of one’s own) |
| Номер технического документа (Drawing No.) | — |
| Законный представитель (President) | [Печать: Zheng Hongjun — сертификат качества] |
| Отдел обеспечения качества (Section) | 2026.6.30 |

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям настоящего стандарта, проектных чертежей и технического соглашения на поставку.

| Перечень выдаваемой документации (Contents of documents issued) | Отчёт с данными по днищам (Data report of head plate) | Свидетельство технадзора (Supervision certificate) | Сертификат качества материала (Material quality certificate) |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

## Стр. 9 — Отчёт с данными по днищам (Data Report of Head Plate), второй комплект (страница повёрнута)

ОТЧЁТ С ДАННЫМИ ПО ДНИЩАМ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260941-1～3 |
| Стандарт изготовления (Manufacture Code) | GB/T25198-2023 |
| Тип днища (Type) | EHA — эллиптическое днище 2:1 (2:1 ELLIPSOIDAL HEAD) |
| Марка материала (Material) | S30408 |
| Количество (Quantity) | 3 |
| Способ формовки (Forming Method) | Холодная штамповка (Cold press) |
| Состояние термообработки (Heat treatment state) | — |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd., пос. Хэцяо, г. Исин, пров. Цзянсу; тел. 18861559032; факс 0510-87840876 |

Эскиз днища (Sketch of head plate): внутренний диаметр Di = 450; номинальная толщина δn = 3; внутренняя высота H = 152,5; высота цилиндрического борта h = 40.

Эскиз разделки кромки (Sketch of Edge Shape) — изображение. Единицы размеров: мм.

| Температура начала штамповки | Температура окончания штамповки | Способ охлаждения |
| --- | --- | --- |
| / °C | / °C | / |

Результаты измерений (номер днища и фактические значения)

| № днища | Номер приёмки (Coded marking) | Качество сварных швов и поверхности, отсутствие продольных складок | Наружный периметр, 1433 (−4～+4) | Di: D1 | D2 | D3 | D4 | Среднее | Отклонение от круглости, max 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | NB26199 | Годен | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |
| 0002 | NB26199 | Годен | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |
| 0003 | NB26199 | Годен | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |

| № днища | Толщина min 2,64: днище (центр) | переход (тор) | торец | Общая высота H 153 (0～+2) | Отклонение формы ≤2 вогнутость | ≤5 выпуклость | Угол разделки | Притупление | Цилиндрический борт | Наклон борта | Усиление шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 153 | 1 | 1 | 30° | 1 | 40 | 0.0 | / |
| 0002 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 153 | 1 | 1 | 30° | 1 | 40 | 0.0 | / |
| 0003 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 153 | 1 | 1 | 30° | 1 | 40 | 0.0 | / |

Примечания (Remarks): —

Контролёр (Inspector): He Tao. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 10 — Сертификат качества на металл днищ (TISCO, Inspection Certificate), второй комплект (страница повёрнута)

TISCO — Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Шаньси Тайган, нержавеющая сталь). СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (INSPECTION CERTIFICATE)

Идентификация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик (Customer) | — |
| Грузополучатель (Purchaser) | — |
| Наименование продукции (Product) | Рулон горячекатаный из нержавеющей стали (Hot rolled stainless steel coil) |
| Состояние поставки (Condition) | 1D/No.1; аустенизация (solution annealed), травление; M — необрезная кромка |
| Стандарт (Specification) | GB/T713.7-2023, EN10028-7:2016, ASME SA-240/SA-240M-2025 |
| Марка (Grade) | S30408/1.4301/304 |
| Номер контракта завода (Mill’s No.) | J261T02792 |
| Номер заказа клиента (Customer Order No.) | — |
| Номер накладной (Delivery Order No.) | NEW6021826001 |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 0045011448649372 |
| Номер вагона (Train Wagon No.) | 晋AAJ956 |

| № | Номер материала | Номер плавки | Номер испытательной партии | Размеры, мм | Кол-во | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA6013135 | A1600367 | FA6013135 | 3*1500 | 1 | 28.180 |
| Итого | — | — | — | — | 1 | 28.180 |

Рукописная отметка под строкой: «NB26199».

Химический состав, % (анализ H — плавочный)

| № | Анализ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 0.06 | 0.53 | 1.09 | 0.031 | 0.002 | 18.01 | 8.00 | 0.06 |

Размеры и внешний вид (Acceptable Visual d Dimensions): соответствуют (OK).

Механические свойства (при комнатной температуре)

| № | Положение / направление | Предел текучести Rp0,2, МПа | Предел текучести Rp1,0, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Удлинение A5, % | Удлинение A50, % | Твёрдость HRBW | Твёрдость HRBW | Межкристаллитная коррозия IGC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 / 1 | 279 | 319 | 678 | 61.0 | 57 | 89.0 | 89.5 | OK |

Метод коррозионных испытаний (Corrosion Methods): GB/T 4334-2020 E.

Примечания (Notes): M — необрезная кромка; H — плавочный анализ; P — анализ готовой продукции; D — электрошлаковый переплав; Y.S. — предел текучести; «常温» — нормальная (комнатная) температура; T.S. — предел прочности; EL — относительное удлинение; A5: Lo=5,65√So; A50: Lo=50 мм; IGC — межкристаллитная коррозия; J — головная/хвостовая часть (Top/Bottom); 2 — поперечное направление; 1 — продольное направление.

Заявление (Declare): Продукция предназначена только для продажи на внутреннем рынке Китая, экспорт не допускается. Копия настоящего сертификата, выданная дилером конечному потребителю, недействительна без печати дилера.

Примечания (Remarks): —

Заявление: Настоящим удостоверяем, что продукция изготовлена и испытана в соответствии с указанными выше требованиями, результаты удовлетворяют требованиям.

Тип сертификата: EN 10204 3.1. Сертифицировано в соответствии с PED 2014/68/EU, Приложение I, п. 4.3, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (0035). Сертифицировано в соответствии с PER 2016, Приложение 2, п. 31.8, LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038).

Адрес: КНР, пров. Шаньси, г. Тайюань, ул. Цзяньцаопин, 2, 030003. Сервисная линия: 800-806-1998, 400-653-1998.

Ответственный за качество (Quality Manager): ZHAO JINLEI [Подпись] [Подпись]. Дата: 03/05/2026. Страница 1/1.

[Печать: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. — печать для сертификатов качества (1)] [Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества] [QR-код] [QR-код]

## Стр. 11 — Отчёт об измерении содержания феррита (днища), второй комплект

Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕРЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТА (Ferrite Testing Report)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260941-1~3 |
| Типоразмер (Specification) | EHA450*3 |
| Материал (Material) | S30408 |
| Номер отчёта (Report No.) | T26366 |
| Дата отчёта (Date) | 2026.6.29 |

Определение содержания феррита

- Основное оборудование: ферритометр FMP30.

- Момент контроля: после окончания изготовления днищ.

- Требование: ≤25 %; все значения — максимальные значения по зонам.

- Результаты контроля (Fe %):

| № детали | Основной металл: торец (1) | торец (2) | торец (3) | торец (4) | середина (1) | середина (2) | середина (3) | середина (4) | R-днище (1) | R-днище (2) | Сварной шов (1) | Сварной шов (2) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | / | / | Соответствует |
| 2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |

Примечание: приведённые значения являются максимальными для каждой зоны.

Контролёр (Inspector): Huang Guodong. Проверил (Auditor): Liang Wenbin.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 12 — Свидетельство надзорной инспекции изготовления днищ (по договору), второй комплект

[QR-код] Отсканируйте для просмотра информации об отчёте. Вертикальная надпись на поле: JSTJ-BG-021-03-02-7.0

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-BU-00498

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАДЗОРНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДНИЩ (ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА)

| Изготовитель | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. (Исин Саньхэ, производство днищ) | — | — |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | SH260941-1～3 |
| Тип и типоразмер днища | EHA450×3 | Материал | S30408 |
| Количество | 3 | Переработка давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорную инспекцию нашей организацией; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора-поручения, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзора | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 30.06.2026 |

Надзорная инспекционная организация: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute (Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и инспекции безопасности специального оборудования). (Печать для надзорной инспекции.)

Номер разрешения инспекционной организации: TS7I10002-2028. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества] [Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute — печать для инспекции, для электронных отчётов]

Примечание: свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в инспекционной организации, два направляются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с изделием в составе отгрузочной документации.

Адрес: пров. Цзянсу, г. Исин, Экологический научно-технический парк, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 13 — Сертификат качества на трубы TP316L (Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd.) (страница повёрнута)

Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. (Чжэцзян Ханжуй, сталь) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЙ (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Знаки на бланке: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 20260513001JG |
| Номер контракта (Contract No.) | — |
| Заказчик (Purchaser) | — |
| Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала (Material Grades) | Трубы бесшовные из нержавеющей стали |
| Дата отчёта (Date of Report) | 2026.05.13 |
| Состояние поставки (Delivery condition) | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) |
| Стандарт на материал (Materials standard) | GB/T14976-2025 |

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Длина, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | NY250326AS13 | HR260420 | TP316L | 76*4 | 1 | / | 3.6 |
| Труба стальная | NY250326AT15 | HR260820 | TP316L | 133*4 | 1 | / | 4 |
| Труба стальная | NY250326AT12 | HR260425 | TP316L | 45*3.5 | 1 | / | 3 |
| Труба стальная | NY250811AS08 | HR260408 | TP316L | 219*5 | 1 | / | 31 |
| Труба стальная | NY250326AT12 | HR260426 | TP316L | 273*4 | 1 | / | 21 |

Химический состав, %

| Строка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16–18 | 10-14 | 2–3 | / | / | / |
| Фактическое значение (P.A), HR260420 | 0.022 | 1.11 | 0.032 | 0.001 | 0.35 | 16.08 | 10.15 | 2.01 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260820 | 0.021 | 1.18 | 0.033 | 0.001 | 0.36 | 16.15 | 10.08 | 2.05 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260425 | 0.018 | 1.09 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260408 | 0.019 | 1.13 | 0.031 | 0.002 | 0.39 | 16.08 | 10.02 | 2.01 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260426 | 0.018 | 1.08 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |

Механические свойства, технологические свойства, неразрушающий контроль

| Строка | Предел текучести Rp0,2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Межкристаллитная коррозия (Huey test) | Гидроиспытание | Вихретоковый контроль ET | Ультразвуковой контроль UT | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≥200 | ≥480 | ≥40 | — | — | — | — | — | — | — |
| HR260420 | 218 | 530 | 45 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260820 | 220 | 508 | 46 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260425 | 225 | 535 | 48 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260408 | 230 | 530 | 50 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260426 | 235 | 535 | 49 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы, изготовленные и проконтролированные в соответствии со стандартом на продукцию и требованиями контракта.

- Без письменного согласия нашей компании копирование настоящего сертификата не допускается (только полностью); право окончательного толкования настоящего сертификата качества принадлежит компании.

Контролёр (Inspector): — . Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager): Wang Qiang. Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp).

[Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] [Печать: Jiangsu Kai[неразборчиво] Stainless Steel Co., Ltd. (Цзянсу Кай…, нержавеющая сталь), 3202051052382] [Печать: личная печать Han Xiao, 3202051052386]

## Стр. 14 — Сертификат качества на трубы S31603 (Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd.) (страница повёрнута)

Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. (Чжэцзян Ихун, нержавеющая сталь) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер лицензии | 1No. TS2710L54—2026, According to TSG D—2026 |
| Адрес (ADD) | Уезд Сунъян, Промышленная зона Цзяннань, ул. Цзяннань, 10; г. Вэньчжоу, район Лунвань, Промышленная зона Юнчжун-Синьчэн |
| Заказчик (Customer name) | — |
| Номер контракта (Contract No.) | — |
| Наименование продукции (Description) | Трубы бесшовные из нержавеющей стали для транспортировки жидких сред (stainless steel Seamless tubes for fluid transport) |
| Технические условия на материал (Material specification) | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки (Condition) | A&P — аустенизация, травление |

Рукописная отметка в верхнем углу: «1416».

A) Химический анализ, %

| Марка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Номер плавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.33 | 10.02 | 2.03 | N260322AW11 |
| S31603 | 0.02 | 0.81 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.29 | 10.02 | 2.02 | N260416AW31 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.33 | 0.001 | 0.45 | 16.28 | 10.02 | 2.02 | N260410AW33 |
| S31603 | 0.02 | 0.79 | 0.31 | 0.001 | 0.41 | 16.29 | 10.05 | 2.02 | N260303AW16 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.32 | 0.001 | 0.41 | 16.32 | 10.05 | 2.03 | N260312AW19 |

[Примечание переводчика: значения P (0,31–0,33 %) приведены так, как напечатаны в оригинале.]

B) Механические свойства

| Номер плавки | Температура испытания | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Удлинение, % | Твёрдость HRB ≤90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N260322AW11 | RT (комнатная) | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| N260416AW31 | RT (комнатная) | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260410AW33 | RT (комнатная) | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260303AW16 | RT (комнатная) | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| N260312AW19 | RT (комнатная) | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

Перечень поставки и D) Гидроиспытание, НК и контроль размеров

| № | Количество | Типоразмер | Масса, кг | Внешний вид / контроль размеров | Испытание на сплющивание | Испытание на раздачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3.5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 33 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что вышеуказанный материал изготовлен в соответствии с требованиями контракта и отвечает приведённым выше техническим условиям на материал.

| Дата | Заводской контролёр | Утверждено начальником ОТК (Approved by QC manager) |
| --- | --- | --- |
| 2026/7/21 | Xu Shiqing | — |

[Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — печать для контроля] [Печать: Shanghai [неразборчиво]zhe Shiye (Шанхай …чжэ, промышленная компания) Co., Ltd.]

## Стр. 15 — Сертификат качества на трубы S30408 (Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd.) (страница повёрнута)

Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. (Чжэцзян Ханжуй, сталь) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЙ (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Знаки на бланке: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB. Рукописные отметки: «1415», «7011».

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No.) | JG202606220198 |
| Номер контракта (Contract No.) | — |
| Заказчик (Purchaser) | — |
| Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала (Material Grades) | Трубы бесшовные из нержавеющей стали |
| Дата отчёта (Date of Report) | 2026.06.22 |
| Состояние поставки (Delivery condition) | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) |
| Стандарт на материал (Materials standard) | GB/T14976-2025 |

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование | Номер плавки | Номер партии | Марка | Размер, мм | Кол-во, шт. | Длина, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная | NY250517AT04 | HR260622 | S30408 | 18*3 | 9 | / | 63 |
| Труба стальная | N260305AS02 | HR260625 | S30408 | 25*3 | 1 | / | 5 |
| Труба стальная | N260304DC14 | HR260624 | S30408 | 32*3.5 | 2 | / | 30 |
| Труба стальная | NY250727AT14 | HR260627 | S30408 | 38*3.5 | 2 | / | 39 |
| Труба стальная | N260215AW15 | HR260629 | S30408 | 57*3.5 | 2 | / | 57 |

Химический состав, %

| Строка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Фактическое значение (P.A), HR260622 | 0.045 | 1.12 | 0.033 | 0.002 | 0.36 | 18.09 | 8.05 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260625 | 0.042 | 1.38 | 0.035 | 0.002 | 0.41 | 18.08 | 8.08 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260624 | 0.041 | 1.15 | 0.032 | 0.001 | 0.42 | 18.03 | 8.01 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260627 | 0.043 | 1.05 | 0.031 | 0.003 | 0.48 | 18.03 | 8.06 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), HR260629 | 0.045 | 1.08 | 0.032 | 0.002 | 0.51 | 18.02 | 8.12 | — | — | — | — |

Механические свойства, технологические свойства, неразрушающий контроль

| Строка | Условный предел текучести Rp0,2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Межкристаллитная коррозия (Huey test) | Гидроиспытание | Вихретоковый контроль ET | Ультразвуковой контроль UT | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) / стандарт метода | ≥205 | ≥520 | ≥35 | GB/T6394 | — | GB/T4334-2020E | GB/T241 | GB/T7735 | GB/T5777 | — |
| HR260622 | 252/257 | 565/575 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260625 | 252/256 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260624 | 235/240 | 551/555 | 50/55 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260627 | 241/255 | 555/560 | 53/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| HR260629 | 250/255 | 530/540 | 50/60 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы, изготовленные и проконтролированные в соответствии со стандартом на продукцию и требованиями контракта.

- Без письменного согласия нашей компании копирование настоящего сертификата не допускается (только полностью); право окончательного толкования настоящего сертификата качества принадлежит компании.

Контролёр (Inspector): Zheng Da [неразборчиво]. Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager): Wang Qiang. Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp).

[Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] [Печать: Jiangsu Kai[неразборчиво] Stainless Steel Co., Ltd. (Цзянсу Кай…, нержавеющая сталь), 3202051052382] [Печать: личная печать Han Xiao, 3202051052386]

## Стр. 16 — Сертификат соответствия на поковки и отчёт о контроле качества, партия JSTC260629-1 (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ПОКОВКИ (знаки на бланке: TX (лицензия на изготовление специального оборудования I II III IV), PED, CE, ISO 9001 — сертификация системы менеджмента качества)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (Чжэцзян Хайбо, производство фланцев) |
| Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы с рубашкой / плоские приварные фланцы |
| Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-1 |
| Класс поковок | II |
| Количество в партии | 15 |
| Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль] 15.07.2026

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] 15.07.2026

ОТЧЁТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА — Номер сертификата качества: JSTC260629-1

| Номер поковки | JSTC260629-1 | Марка материала | S31603 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер плавки материала | N250429AV05 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.011 | 0.26 | 1.02 | 0.032 | 0.001 | 16.22 | 10.01 | / | / | 2.02 | / |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударное испытание: температура, °C | KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 275 | 50 | / | / | 175 |

| Неразрушающий контроль: метод | Стандарт | Заключение НК |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежам | Соответствует |

Перечень поковок

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. | № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPL50*80-RF16(B) | 1 | 6 | — | — |
| 2 | JPL25*50-RF16(B) | 5 | 7 | — | — |
| 3 | JPL80*125 RF16(B) | 2 | 8 | — | — |
| 4 | JPL15*40 RF16(B) | 3 | 9 | — | — |
| 5 | PL200-RF16(B) | 4 | 10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются; при наличии исправлений документ недействителен).

Ответственный за контроль: [Печать: личная печать Tan Mingxiang (谭明祥印)]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 15.07.2026.

## Стр. 17 — Сертификат соответствия на поковки и отчёт о контроле качества, партия JSTC260629-2 (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ПОКОВКИ (знаки на бланке: TX (лицензия на изготовление специального оборудования I II III IV), PED, CE, ISO 9001 — сертификация системы менеджмента качества)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (Чжэцзян Хайбо, производство фланцев) |
| Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы |
| Стандарт изготовления | По чертежам |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-2 |
| Класс поковок | II |
| Количество в партии | 22 |
| Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль] 15.07.2026

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] 15.07.2026

ОТЧЁТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА — Номер сертификата качества: JSTC260629-2

| Номер поковки | JSTC260629-2 | Марка материала | S31603 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер плавки материала | A250615AD141-2 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.34 | 1.04 | 0.033 | 0.001 | 16.66 | 10.03 | / | / | 2.03 | 0.036 |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударное испытание: температура, °C | KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 54.5 | / | / | 174/177/179 |

| Неразрушающий контроль: метод | Стандарт | Заключение НК |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежам | Соответствует |

Перечень поковок

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. | № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26SY039-008-08 | 2 | 6 | TC24058-12 | 2 |
| 2 | 25SY039-025-03 | 4 | 7 | 26SY039-009-07 | 3 |
| 3 | 25SY039-025-07 | 2 | 8 | 26SY039-009-09 | 3 |
| 4 | 25SY039-025-20 | 2 | 9 | 26SY039-011-06 | 1 |
| 5 | TC24058-10 | 2 | 10 | 26SY039-011-08 | 1 |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует чертежам и требованиям стандарта на поковки NB/T47010-2017 (исправления не допускаются; при наличии исправлений документ недействителен).

Ответственный за контроль: [Печать: личная печать Tan Mingxiang (谭明祥印)]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 15.07.2026.

## Стр. 18 — Сертификат соответствия на поковки и отчёт о контроле качества, партия JSTC260629-3 (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ПОКОВКИ (знаки на бланке: TX (лицензия на изготовление специального оборудования I II III IV), PED, CE, ISO 9001 — сертификация системы менеджмента качества)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (Чжэцзян Хайбо, производство фланцев) |
| Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы |
| Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-3 |
| Класс поковок | II |
| Количество в партии | 16 |
| Марка стали | S30408 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль] 15.07.2026

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] 15.07.2026

ОТЧЁТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА — Номер сертификата качества: JSTC260629-3

| Номер поковки | JSTC260629-3 | Марка материала | S30408 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер плавки материала | S260606AA09 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.060 | 0.28 | 1.14 | 0.034 | 0.006 | 18.11 | 8.02 | / | / | / | / |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударное испытание: температура, °C | KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 575 | 245 | 52.5 | / | / | 174/175/173 |

| Неразрушающий контроль: метод | Стандарт | Заключение НК |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежам | Соответствует |

Перечень поковок

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. | № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL32-RF16(B) | 6 | 6 | — | — |
| 2 | PL15-RF16(B) | 10 | 7 | — | — |
| 3 | — | — | 8 | — | — |
| 4 | — | — | 9 | — | — |
| 5 | — | — | 10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются; при наличии исправлений документ недействителен).

Ответственный за контроль: [Печать: личная печать Tan Mingxiang (谭明祥印)]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 15.07.2026.

## Стр. 19 — Сертификат соответствия на поковки и отчёт о контроле качества, партия JSTC260718-1 (страница повёрнута)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА ПОКОВКИ (знаки на бланке: TX (лицензия на изготовление специального оборудования I II III IV), PED, CE, ISO 9001 — сертификация системы менеджмента качества)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (Чжэцзян Хайбо, производство фланцев) |
| Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы |
| Стандарт изготовления | HG/T 20592-2009 |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260718-1 |
| Класс поковок | II |
| Количество в партии | 104 |
| Марка стали | S30408 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Дата изготовления | 28.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль] 28.07.2026

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] 28.07.2026

ОТЧЁТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА — Номер сертификата качества: JSTC260718-1

| Номер поковки | JSTC260718-1 | Марка материала | S30408 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер плавки материала | NY260513AS15 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.35 | 1.06 | 0.022 | 0.002 | 18.14 | 8.04 | / | / | / | / |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударное испытание: температура, °C | KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 52.5 | / | / | 174/175/173 |

| Неразрушающий контроль: метод | Стандарт | Заключение НК |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

Качество внешнего вида

| Нормативное требование | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, включений шлака. | Дефектов нет | Соответствует |
| Плавный переход в местах зачистки, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежам заказа. | Соответствует чертежам | Соответствует |

Перечень поковок

| № | Типоразмер | Кол-во, шт. | № | Типоразмер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL DN15 (B)-16RF | 32 | 6 | JPL DN80-DN125-16RF (B) | 2 |
| 2 | PL DN20 (B)-16RF | 2 | 7 | BL DN25 (B) -16RF | 4 |
| 3 | PL DN32 (B)-16RF | 14 | 8 | — | — |
| 4 | PL DN50 (B)-16RF | 3 | 9 | — | — |
| 5 | JPL DN25-DN50-16RF (B) | 47 | 10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления не допускаются; при наличии исправлений документ недействителен).

Ответственный за контроль: [Печать: личная печать Tan Mingxiang (谭明祥印)]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 28.07.2026.

## Стр. 20 — Отчёт по неразрушающему контролю (титульный лист)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ОТЧЁТ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя |
| Номер изделия (объекта) | V102 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-064 |
| Утвердил | [Подпись] (Zhou Licheng) |
| Дата отчёта | 05.08.2026 |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (Цзянсу Аньжуйтэ, инспекция и испытания)

Адрес: пров. Цзянсу, г. Сучжоу, район Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Почтовый индекс: 215500. Эл. почта: Jiangsuanruite@163.com. Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для испытаний (3)]

Заявление: Настоящий отчёт распространяется только на объект контроля и в пределах информации, предоставленной заказчиком. Отчёт без полного набора подписей и печатей недействителен. Любые возражения по результатам должны быть заявлены в течение 15 дней. Если не оговорено иное, образцы хранятся только 30 дней. Без разрешения организации копирование отчёта не допускается (за исключением копирования полного текста).

## Стр. 21 — Протокол радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ПРОТОКОЛ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-064

Объект контроля

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя | Номер изделия (объекта) | V102 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III; □ котёл; □ трубопровод; ☑ прочее |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603/S30408 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Форма разделки кромок | V-образная | Типоразмер, мм | DN3774/DN4503 |
| Зона контроля | Сварной шов и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачищена | Момент контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника излучения | ☑ X-Ray □ Ir192 □ Se75 | Модель аппарата | XXG2505LZ | Размер фокусного пятна | 1.0*2.5 мм |
| — | — | Инв. номер аппарата | ART-RT-003 | — | — |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb передний/задний 0.03/0.03 |
| Тип индикатора качества изображения | ☑ проволочный □ канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■ класс AB □ класс B |
| Способ фотообработки | ☑ ручной □ автоматический | Состав проявителя | По рекомендации изготовителя плёнки | Состав фиксажа | По рекомендации изготовителя плёнки |
| Защита от обратного рассеяния | Свинцовый экран сзади | Температура проявления | 20±2℃ | Время проявления | 4~6 min |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑ класс AB □ класс B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-064 |

Параметры технологии контроля

| Параметр | 1A | 1B | 2B |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер, мм | 650*3 | 1184*4 | 1413*3 |
| Длина контроля / кол-во стыков, мм | 600 | 600 | 600 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 8 | 8 | 6 |
| Объём контроля, % | 100% | 100% | 100% |
| Схема просвечивания | Через две стенки, изображение одной стенки | Через две стенки, изображение одной стенки | Через две стенки, изображение одной стенки |
| Требуемый номер выявляемой проволоки | 14 | 14 | 14 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 | 600 | 600 |
| Источник — объект f, мм | 594 | 592 | 594 |
| Объект — плёнка b, мм | 6 | 8 | 6 |
| Длина одного снимка, мм | 300 | 300 | 300 |
| Количество снимков, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Годность с первого предъявления, % | 100% | 100% | 100% |
| Напряжение на трубке / активность, кВ/Ки | 180 | 190 | 180 |
| Ток, мА | 5 | 5 | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 | 3 | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 92.3% | 50.7% | 42.5% |
| Класс годности | III | III | III |

Количество годных снимков и итоговая оценка

| Швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Итоговая оценка: класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения:

- Количество исправленных участков сварных швов изделия — / ; максимальное число исправлений — / .

- Места контроля — см. схему расположения участков контроля.

- Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки NB/T47013.2-2015.

| Составил (квалификация) | Проверил (квалификация) | Печать |
| --- | --- | --- |
| [Подпись] RT-II, 05.08.2026 | [Подпись] RT-II, 05.08.2026 | [Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для испытаний (3)] |

Стр. 2 из 4.

## Стр. 22 — Протокол радиографического контроля (продолжение)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ПРОТОКОЛ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-064

| № | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Положение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер выявленной проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | — | — |
| 2 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | — | — |
| 3 | 1B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 8 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | — | — |
| 4 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 8 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | — | — |
| 5 | 2B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | T | — |
| 6 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, изображение одной стенки | 14 | — | — |
| 7 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

[Примечание переводчика: строки 8–33 таблицы в оригинале пустые.]

Характер дефектов: C=Crack — трещина; IF=Incomplete Fusion — несплавление; IP=Incomplete Penetration — непровар; RF=Round flaw — округлый дефект (пора); SF=Stripy flaw — удлинённый дефект; UC=Undercut — подрез; BC=Bottom concave — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись] RT-II. Повторная оценка: [Подпись] RT-II. Дата: 05.08.2026.

Стр. 3 из 4.

## Стр. 23 — Схема расположения участков радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-064

Схема расположения участков радиографического контроля

Обозначения на схеме: слева — внутренний корпус с кольцевым швом днища «1B»; справа — корпус рубашки с продольным швом «1A» и кольцевым швом днища «2B».

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для испытаний (3)]

Стр. 4 из 4.

## Стр. 24 — Протокол испытания давлением (внутренний сосуд (Chamber))

Шапка бланка: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО / ПНЕВМАТИЧЕСКОГО)

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия (Product ID) | V102 | Наименование изделия | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя |
| Испытываемая полость | внутренний сосуд (Chamber) | Дата испытания | 2026.8.21 |
| Номер технологической карты | / | Класс точности манометра | 1,6 |
| Диапазон шкалы манометра, МПа | 0~0.4 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 201020611, 201020622 | Диаметр корпуса манометра, мм | 100 |
| Испытательная среда | Вода | Содержание хлорид-ионов, мг/л | / |
| Температура окружающей среды, ℃ | 33 | Температура среды, ℃ | 27 |

Кривые испытания давлением: по проектным требованиям (вверху) и фактическая (внизу)

Надписи на графиках: «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (вверху) и «Фактическая кривая испытания давлением» (внизу). Ось ординат — МПа; ось абсцисс — T (время). Уровни: «Пробное давление» 0.13 МПа; «Расчётное давление». Участки: «Время выдержки» 30 min; «Время осмотра» 30 min.

Заключение: Изделие испытано давлением 0.13 МПа: течей нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание пройдено (соответствует).

| Контролёр (Inspector) | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 21.08.2026 |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 25 — Протокол испытания давлением (рубашка (Jacket))

Шапка бланка: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик комплексных решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО / ПНЕВМАТИЧЕСКОГО)

☑ Гидравлическое □ Пневматическое

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия (Product ID) | V102 | Наименование изделия | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя |
| Испытываемая полость | рубашка (Jacket) | Дата испытания | 2026.8.23 |
| Номер технологической карты | / | Класс точности манометра | 1,6 |
| Диапазон шкалы манометра, МПа | 0~1.6 | Дата поверки манометра | 2026.07.07 |
| Номера манометров | 240115063, 200805683 | Диаметр корпуса манометра, мм | 100 |
| Испытательная среда | Вода | Содержание хлорид-ионов, мг/л | / |
| Температура окружающей среды, ℃ | 32 | Температура среды, ℃ | 27 |

Кривые испытания давлением: по проектным требованиям (вверху) и фактическая (внизу)

Надписи на графиках: «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (вверху) и «Фактическая кривая испытания давлением» (внизу). Ось ординат — МПа; ось абсцисс — T (время). Уровни: «Пробное давление» 0.61 МПа; «Расчётное давление». Участки: «Время выдержки» 30 min; «Время осмотра» 30 min.

Заключение: Изделие испытано давлением 0.61 МПа: течей нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание пройдено (соответствует).

| Контролёр (Inspector) | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 23.08.2026 |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. Эл. почта: torchi@torchien.com

## Стр. 26 — Сборочный чертёж ёмкости тяжёлой фазы плёночного испарителя V102

Сборочный чертёж V102 (формат A3 в PDF, лист A1)

Выноски и надписи на видах

- Штуцеры на главном виде и виде сверху: N1 DN80/125; N2 DN15/40; N3 DN50; N4 DN25; N6a DN25; N6b DN25; N7a DN25; N7b DN25/50; N6,7 DN25. Угловые положения на виде сверху: 0°, 90°, 180°, 270°, 225°, 315°; ⌀250.

- Основные размеры: ⌀377X4.0 (внутренний корпус), DN450X3.0 (рубашка); 1205 (общая высота, ориентировочно), 650, 625, 300, 149, 121,3, 140,5, 200, 175, 150, 100, 70, 25, 45°.

- Позиции 1–11 — по спецификации (см. ниже).

- Надпись у штуцера N2: «Подгонка по месту; после установки шарового крана на выходе — непосредственное соединение с насосом».

- Надпись у штуцеров рубашки: «Высота регулируется по фактической обвязке трубопроводами при монтаже».

- Рукописная надпись на поле чертежа: «26-01 广 ZFXT-011».

Узлы и детали (выноски на виды-детали)

- «Деталь штуцера N4. Без масштаба»: размеры 125, 20, 80, 154.

- «Узел сварных швов категорий A, B. Без масштаба»: угол разделки 60°±5°; притупление 1 (+1/0); зазор 1±1.

- «Узел сварных швов категории D остальных штуцеров. Без масштаба»: 50°±5°; 6; 2+0,5; 1±0,5.

- «Узел сварных швов категории D нерадиальных штуцеров. Без масштаба»: 30°±5°; 45°±5°; 6; 2±0,5.

- «I, 1:2»: R30; 45°; 8; 2; «сварка с полным проплавлением корня».

Технические требования

- Все сварные соединения оборудования не должны иметь поверхностных трещин, непроваров, несплавлений, поверхностных пор, кратеров, незаполненных участков и брызг. Сварной шов и основной металл должны иметь плавный переход; угловые швы — вогнутый плавный переход, без подрезов.

- Отверстия под болты трубных фланцев должны располагаться симметрично относительно главной оси корпуса или вертикали (вразбежку с осью).

- При гидравлическом испытании оборудования содержание хлорид-ионов в воде не должно превышать 25 mg/L.

- После успешного испытания давлением поверхности из нержавеющей стали должны быть очищены от масляных загрязнений и подвергнуты травлению и пассивации.

Таблица данных по проектированию, изготовлению и контролю (DESIGN, MANUFACTURE AND INSPECTION DATA SHEET)

Нормы и стандарты: 1. GB150.1~4-2024 «Сосуды под давлением».

| Параметр | Внутренний сосуд (Chamber) | Рубашка (Jacket) |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | -0.1 | 0.4 |
| Расчётное давление, МПа | -0.1 | 0.44 |
| Рабочая температура, °C | 100 | 120 |
| Расчётная температура, °C | 150 | 150 |
| Минимальная расчётная температура металла, °C | - | - |
| Рабочая среда: наименование | - | Горячая вода |
| Рабочая среда: токсичность | Нетоксичная | Нетоксичная |
| Рабочая среда: взрывоопасность | Невзрывоопасная | Невзрывоопасная |
| Плотность среды, кг/м³ | - | - |
| Среда, вызывающая коррозионное растрескивание | - | - |
| Группа среды | Вторая группа | Вторая группа |
| Основной материал элементов, работающих под давлением | См. таблицу материалов | См. таблицу материалов |
| Прибавка на коррозию, мм | 0 | 0 |
| Коэффициент прочности сварного шва: корпус/днище | 0.85/1.0 | 0.85/1.0 |
| Полная вместимость, м³ | 0.075 | - |
| Коэффициент заполнения | - | - |
| Давление открытия предохранительного клапана, МПа | Устанавливается на трубопроводе | Устанавливается на трубопроводе |
| Давление разрыва разрывной мембраны, МПа | - | - |
| Сейсмичность (ускорение) | - | - |
| Снеговая нагрузка, Н/м² | - | - |
| Изоляция: материал | - | - |
| Изоляция: толщина, мм | - | - |
| Гидравлическое испытание, МПа (вертикальное) | 0.13 | 0.61 |
| Гидравлическое испытание, МПа (горизонтальное) | 0.13 | 0.61 |
| Пневматическое испытание, МПа | - | - |
| Пневмогидравлическое испытание, МПа | - | - |
| Испытание на герметичность, бар (вертикальное) | - | - |
| Испытание на герметичность, бар (горизонтальное) | - | - |
| Проверка на утечку, МПа | - | - |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Категория сосуда | - |
| Отчёт об оценке рисков | Не требуется (NA) |
| Расчётный срок службы / число циклов | 15 лет |
| Нормы на сварку | NB/T47015-2011 |
| Типы сварных соединений | Если на чертеже не указано иное, типы и размеры сварных соединений — по HG/T20583-2020; катет углового шва равен толщине более тонкой из двух свариваемых деталей; сварка фланцев — по стандарту на соответствующий фланец; прочее — по GB/T985.1,2-2008. |
| Сварочные материалы: S30408 со S30408 | A102 |
| Сварочные материалы: S31603 со S31603 | A022 |
| Сварочные материалы: S30408 со S31603 | A302 |
| Ветровое давление, Н/м² | - |
| Дополнительная нагрузка, Н/м² | - |
| Послесварочная термообработка (PWHT) | Не требуется |
| Шероховатость поверхности деталей без чертежей | Ra 50 |
| Окраска, упаковка, транспортировка | NB/T 10558-2021 |
| Прочие требования | См. технические требования |
| Масса оборудования (нетто), кг | 225 |
| В т. ч. масса нержавеющей стали, кг | - |
| Масса при заполнении водой, кг | ~400 |
| Рабочая масса, кг | - |
| Максимальная масса при подъёме, кг | 225 |
| Ориентация штуцеров и опор | См. чертёж |

Неразрушающий контроль

| Категория соединения | Элемент | Метод контроля | Объём контроля | Стандарт — класс техники — класс годности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B | Корпус | RT | 20% | NB/T47013.2-2015, класс техники AB / класс годности [неразборчиво, вероятно III] |
| A, B | Днище | RT | 100% | NB/T47013.2-2015, класс техники AB / класс годности [неразборчиво, вероятно III] |
| C, D | Корпус | MT | - | NB/T47013.4-2015, класс годности [неразборчиво, вероятно I] |
| C, D | Днище | PT | - | NB/T47013.5-2015, класс годности [неразборчиво, вероятно I] |

Таблица основных материалов (TABLE OF MATERIALS)

| Элемент | Материал | Вид полуфабриката | Стандарт | Состояние поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище внутреннего сосуда | S31603 | Листовой прокат | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланец внутреннего сосуда | S31603 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Корпус внутреннего сосуда, патрубки | S31603 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |
| Корпус и днище рубашки | S30408 | Листовой прокат | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланцы рубашки | S30408 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Патрубки рубашки | S30408 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |

Таблица штуцеров (NOZZLE SHEET)

| Обозначение | Условный размер | Стандарт присоединения | Тип — уплотнительная поверхность | Назначение | Размер патрубка | Вылет от оси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PN16 DN80X125 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Вход | ⌀89X4 | См. чертёж |
| N2 | PN16 DN15X40 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Выход | ⌀18X3.0 | См. чертёж |
| N3 | PN16 DN50 | / | / | Смотровое стекло | / | См. чертёж |
| N4 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Штуцер датчика уровня | ⌀32X3.5 | См. чертёж |
| N6 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Вход горячей воды | ⌀32X3.5 | См. чертёж |
| N7 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Выход горячей воды | ⌀32X3.5 | См. чертёж |

Спецификация штуцеров

| Штуцер | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N7b | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 1.0 | — |
| N7b | — | Патрубок ⌀32X3.5, L=132 | 1 | S30408 | — | 0.32 | — |
| N6b | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N6b | — | Патрубок ⌀32X3.5, L=167 | 1 | S30408 | — | 0.41 | — |
| N7a | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 1.0 | — |
| N7a | — | Патрубок ⌀32X3.5, L=150 | 1 | S30408 | — | 0.37 | — |
| N6a | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N6a | — | Патрубок ⌀32X3.5, L=163 | 1 | S30408 | — | 0.4 | — |
| N4 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N4 | — | Патрубок ⌀32X3.5, L=159 | 1 | S30408 | — | 0.4 | — |
| N3 | HG/T21619-1986 | Смотровое стекло II Pg16, Dg50 | 2 | Сборочная единица | 5.0 | 10.0 | — |
| N2 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 15X40(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 2.5 | — |
| N2 | — | Патрубок ⌀18X3.0, L=195 | 1 | S31603 | — | 0.38 | — |
| N2 | — | Патрубок ⌀45X3.5, L=140 | 1 | S30408 | — | 0.49 | — |
| N1 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 80X125(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 5.5 | — |
| N1 | — | Патрубок ⌀89X4, L=278 | 1 | S31603 | — | 2.5 | — |
| N1 | — | Патрубок ⌀133X4, L=126 | 1 | S31603 | — | 1.4 | — |

Спецификация

| Поз. | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 26SY039-009-11 | Фирменная табличка | 1 | Сборочная единица | — | / | — |
| 10 | 26SY039-009-10 | Болтовой комплект | 8 | S30408 | 1.67 | 13.36 | — |
| 9 | 26SY039-009-09 | Фланец днища | 1 | S31603 II | — | 37.1 | — |
| 8 | — | Уплотнительное кольцо круглого сечения ⌀7 | 1 | EPDM | — | / | — |
| 7 | 26SY039-009-07 | Фланец корпуса | 1 | S31603 II | — | 37.1 | — |
| 6 | — | Труба квадратная □50X50X4 | 2 | S30408 | 1.3 | 2.6 | L=150 |
| 5 | — | Подкладной лист PL60X60X4 | 2 | S31603 | 0.8 | 1.6 | — |
| 4 | — | Корпус ⌀377X4 | 1 | S31603 | — | 32.1 | L=595 |
| 3 | — | Корпус DN450X3.0 | 1 | S30408 | — | 36.8 | L=610 |
| 2 | GB/T25198-2023 | Днище EHB377X4(3.2) | 2 | S31603 | 5.5 | 11 | — |
| 1 | GB/T25198-2023 | Днище EHA450X3(2.4) | 2 | S30408 | 5.9 | 11.8 | — |

Позиции 5 и 6 обведены «облаком» изменения с отметкой «A».

Таблица изменений

| Отметка | Кол-во | Зона | Документ изменения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | — | Увеличен типоразмер квадратной трубы | — | 2026.07.24 |

Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование | Ёмкость тяжёлой фазы плёночного испарителя |
| Разработал | [Подпись], 2026-7-24 |
| Проверил | — |
| Согласовал (аудит) | [Подпись], 2026/07-24 |
| Утвердил | — |
| Руководитель проекта | — |
| Проект | — |
| Позиция оборудования | — |
| Стадия проектирования | V102 |
| Номер чертежа | — |
| Ревизия | — |
| Масса | — |
| Масштаб | 1:4 |
| Формат | A1 |
| Листов / лист | — |