# Паспорт качества: ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л, поз. V201

Перевод с китайского языка. Исходный файл: V201_Емкость_тяжелой_фазы_короткопутевая.pdf (исходное имя: V201_短程重相罐.pdf). Страниц в оригинале: 26.

## Стр. 1 — Титульный лист свидетельства о качестве изделия

Колонтитул: TORCHI Engineering — Tuochi (Точи) // Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Свидетельство о качестве изделия

(Certificate of quality of manufactured products)

Наименование изделия: ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л (50L Short-path heavy phase tank)

Номер изделия (Product No.): V201

Номер заказа проекта (Item No.): 26-01 广 ZFXT-011

Специальная печать контроля качества (печать организации): [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (Цзянсу Точи, ООО по разработке инженерных технологий)

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия изделия)

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Свидетельство о приёмке ОТК изделия

| Наименование изделия | Ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л | Номер чертежа изделия | 26SY039-009-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер изделия | V201 | Дата завершения изготовления | 08.2026 |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Контроль внешнего вида сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2025 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Испытание давлением | Внутренний корпус 0,13 МПа; рубашка 0,61 МПа | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Наружные геометрические размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | Комплектна |

Заключение окончательного контроля:

Изготовление данного изделия (партии) проконтролировано по требованиям чертежей изделия — соответствует.

Контролёр ОТК: Shi Pengjie

Специальная печать контроля качества: [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Главный контролёр ОТК: Zhu Liangquan

Дата отгрузки с завода: 28.08.2026

[Водяной знак: 拓驰 (Torchi)]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Сертификат на днища (Certificate of Head Plate), заказ SH260943 (страница повёрнута)

Сертификат соответствия днищ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. (Исин Саньхэ, ООО по производству днищ) |
| Адрес (Address) | пров. Цзянсу, г. Исин, пос. Хэцяо (Heqiao town, Yixing city, Jiangsu province) |
| Телефон (Tel) | 18861559032 |
| Факс (Fax) | 0510-87840876 |
| Заказчик (Enterprise) | — |
| Адрес заказчика | — |
| Стандарт на материал (Material Code) | GB/T713.7-2023 |
| Проектная маркировка днища (Design mark of head) | EHB377×4(3.52)-S31603 GB/T25198-2023 |
| Номер заказа (Order No.) | SH260943 |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1～6 |
| Маркировка готового днища (Product mark of head) | EHB377×4(3.52)-4-S31603 GB/T25198-2023 |
| Инженер по обеспечению качества (QA Engineer) | [Печать: He Ping — сертификат качества] |
| Контролёр ОТК (Inspector) | He Tao, 2026.6.30 |
| Источник материала (Steel supply mode) | Собственный материал изготовителя (Material of one’s own) |
| Номер технического документа / чертежа (Drawing No.) | — |
| Законный представитель (President) | [Печать: Zheng Hongjun — сертификат качества] |
| Отдел контроля качества (Section) | 2026.6.30 |

Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям настоящего стандарта, проектного чертежа и технического соглашения к заказу.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

| Перечень выдаваемых документов (Contents of documents issued) | Отчёт о данных днищ (Data report of head plate) | Свидетельство надзора (Supervision certificate) | Сертификат качества на материал (Material quality certificate) |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

## Стр. 4 — Отчёт о данных днищ (Data Report of Head Plate), заказ SH260943 (страница повёрнута)

Отчёт о данных днищ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1～6 |
| Стандарт изготовления (Manufacture Code) | GB/T25198-2023 |
| Тип днища (Type) | EHB — эллиптическое днище 2:1 (2:1 ELLIPSOIDAL HEAD) |
| Марка материала (Material) | S31603 |
| Количество (Quantity) | 6 |
| Способ формовки (Forming Method) | Холодная штамповка (Cold press) |
| Состояние термообработки (Heat treatment state) | — |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd., пров. Цзянсу, г. Исин, пос. Хэцяо; тел. 18861559032; факс 0510-87840876 |

Эскиз днища (Sketch of head plate): наружный диаметр Do = 377; номинальная толщина δn = 4; наружная высота Ho = 121.3; высота цилиндрического борта h = 25.

Эскиз разделки кромки (Sketch of Edge Shape). Единицы размеров (Unit): мм.

| Температура начала штамповки (start press temp) | Температура окончания штамповки (Finish press temp) | Способ охлаждения (Cooling method) |
| --- | --- | --- |
| / ℃ | / ℃ | / |

Результаты фактических измерений по номерам днищ (Heads No. & Actual measurement). Строка допусков (Tolerance): длина наружной окружности 1184 (−5…+5); овальность max 1; толщина min 3.52; общая высота 121 (0…+2); отклонение формы: вогнутость ≤ 2, выпуклость ≤ 4.

| № | Маркировка (Coded marking) | Сварной шов и качество поверхности, отсутствие продольных складок | Длина окружности | D1 | D2 | D3 | D4 | Среднее | Овальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0002 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0003 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0004 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0005 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |
| 0006 | NB26200 | Соответствует | 1184 | 378 | 377 | 378 | 377 | 378 | 1 |

| № | Толщина: днище (центр) | Толщина: отбортовка (переход) | Толщина: торец (кромка) | Общая высота Ho | Вогнутость | Выпуклость | Угол разделки (Groove angle) | Притупление (Root face) | Прямой борт (Straight side) | Наклон борта (Skirt gradient) | Усиление шва (Reinforcement of weld) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0002 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0003 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0004 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0005 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0006 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 122 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |

Примечания (Remarks): —

Контролёр (Inspector): He Tao. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 5 — Сертификат качества на листовой прокат TISCO (Inspection Certificate), плавка A1504270 (страница повёрнута)

Сертификат качества продукции (INSPECTION CERTIFICATE)

Изготовитель: TISCO — Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Шаньси Тайган, АО по производству нержавеющей стали)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик (Customer) | — |
| Получатель (Purchaser) | — |
| Наименование продукции (Product) | Горячекатаная полоса (рулон) из нержавеющей стали (Hot rolled stainless steel coil) |
| Состояние поставки (Condition) | 1D/No.1; аустенизация (Solution annealed); травление (Pickling); M — необрезная кромка |
| Стандарт (Specification) | GB/T713.7-2023, EN10028-7:2016, ASME SA-240M-2023 |
| Марка (Grade) | S31603/1.4404/316L |
| Номер договора (Mill’s No.) | J25BT16306 |
| Номер заказа клиента (Customer Order No.) | — |
| Номер накладной (Delivery Order No.) | GFW251102811 |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 0045001252373704 |
| Номер вагона (Train Wagon No.) | — |

[QR-код]

Идентификация и химический состав, %

| № | Номер материала (Material No.) | Плавка (Heat No.) | Номер партии испытаний (Test No.) | Размеры, мм | Кол-во | Масса, т | Анализ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA5102950 | A1504270 | FA5102950 | 4*1500 | 1 | 28.200 | H | 0.020 | 0.53 | 1.10 | 0.031 | 0.001 | 16.52 | 10.14 | 2.07 | 0.03 |

Рукописная отметка: NB26196 (зачёркнуто) NB26200.

Итого (Total): 1; 28.200. Размеры и внешний вид (Acceptable Visual & Dimensions): соответствует (OK).

Механические свойства (при комнатной температуре)

| № | Расположение/направление образца (P.D.) | Предел текучести Rp0.2, МПа | Предел текучести Rp1.0, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение A5, % | Относительное удлинение A50, % | Твёрдость HRBW | Твёрдость HRBW | Межкристаллитная коррозия (IGC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2 / J1 | 311 | 379 | 625 | 53.0 | 47 | 79.5 | 79.5 | OK |

Метод коррозионных испытаний (Corrosion Methods): GB/T 4334 E.

Примечания (Notes): M — необрезная кромка (Not cutting edge); H — плавочный анализ (Heat analysis); P — анализ готовой продукции (Product analysis); D — электрошлаковый переплав (Electroslag remelting); Y.S. — предел текучести (Yield Strength); 常温 — нормальная (комнатная) температура; T.S. — предел прочности (Tensile Strength); EL — относительное удлинение (Elongation); A5: Lo=5.65SQRT(So); A50: Lo=50 мм; IGC — межкристаллитная коррозия (Intergranular corrosion); J — головная/донная часть (Top/Bottom); 2 — поперечное направление (Transverse); 1 — продольное направление (Longitudinal).

Заявление (Declare): [Логотип TG] Данная продукция предназначена только для продажи внутри Китая, экспорт не допускается. Копия настоящего сертификата, выданная торговым посредником пользователю, недействительна без печати компании-посредника.

Примечания (Remarks): —

Заявление: Настоящим удостоверяем, что продукция изготовлена и проверена в соответствии с вышеуказанными требованиями, результаты соответствуют требованиям.

Тип сертификата (Certificate Type): EN 10204 3.1. Сертифицировано в соответствии с PED 2014/68/EU, Приложение I, п. 4.3, организацией TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (0035). Сертифицировано в соответствии с PER 2016, Приложение 2, п. 31.8, организацией LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038).

Адрес: Китай, пров. Шаньси, г. Тайюань, ул. Цзянцаопин, 2 (No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan, Shanxi Province), 030003, P.R. China. Горячая линия послепродажного обслуживания (After-sale Service): 800-806-1998, 400-653-1998.

Ответственный за качество (Quality Manager): [Подписи] ZHAO JINLEI. Дата (Date): 02/27/2026. Страница (Page): 1/1.

[QR-код]

[Печать: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. — печать для сертификатов качества (1)]

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 6 — Протокол определения содержания феррита (Ferrite Testing Report) T26368, днища EHB377*4

Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd.

Протокол испытаний на содержание феррита

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260943-1~6 |
| Типоразмер (Specification) | EHB377*4 |
| Материал (Material) | S31603 |
| Номер протокола (Report No.) | T26368 |
| Дата протокола (Date) | 2026.6.29 |

Определение содержания феррита

- Основное испытательное оборудование (Main Equipment of Testing): ферритометр FMP30 (FMP30 Ferrite Measurement Machine).

- Время проведения контроля (Testing Time): после изготовления днища (After Completion).

- Требование (Requirement): ≤25%; все данные — максимальные значения по участкам (All are the highest values of the parts).

- Результаты контроля (Fe%) (Results of Testing):

| № детали (Part No.) | Осн. металл: торец 1 | Торец 2 | Торец 3 | Торец 4 | Середина 1 | Середина 2 | Середина 3 | Середина 4 | R / донная часть 1 | R / донная часть 2 | Сварной шов 1 | Сварной шов 2 | Заключение (Judgement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |
| 6 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |

Примечание: все приведённые значения — максимальные значения по каждому участку.

Контролёр (Inspector): Huang Guodong. Проверил (Auditor): Liang Wenbin.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 7 — Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ по договору YX-WT(FC)-2026-BU-00500

[QR-код] Отсканируйте для просмотра информации об отчёте. Шифр формы (на полях): JSTJ-BG-021-03-02-7.0

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-BU-00500

Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ (изготовление по договору-поручению)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | SH260943-1～6 |
| Тип и типоразмер днища | EHB377×4 | Материал | S31603 |
| Количество | 6 | Изготовление из давальческого материала | □ да ☑ нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорный контроль нашей организацией; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора-поручения, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзорного контроля | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 30.06.2026 |

Организация надзорного контроля: Jiangsu Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute (Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и контроля безопасности специального оборудования) (специальная печать надзорной организации).

Номер разрешения (аккредитации) надзорной организации: TS7I10002-2028. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Печать: Jiangsu Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute — специальная печать для контроля; для электронных отчётов]

Примечание: настоящее свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в архиве надзорной организации, два передаются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: пров. Цзянсу, г. Исин, Экологический научно-технический парк, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат на днища (Certificate of Head Plate), заказ SH260942 (страница повёрнута)

Сертификат соответствия днищ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. |
| Адрес (Address) | пров. Цзянсу, г. Исин, пос. Хэцяо (Heqiao town, Yixing city, Jiangsu province) |
| Телефон (Tel) | 18861559032 |
| Факс (Fax) | 0510-87840876 |
| Заказчик (Enterprise) | — |
| Адрес заказчика | — |
| Стандарт на материал (Material Code) | GB/T713.7-2023 |
| Проектная маркировка днища (Design mark of head) | EHA450×3(2.64)-S30408 GB/T25198-2023 |
| Номер заказа (Order No.) | SH260942 |
| Номер задания (Job No.) | SH260942-1～3 |
| Маркировка готового днища (Product mark of head) | EHA450×3(2.64)-3-S30408 GB/T25198-2023 |
| Инженер по обеспечению качества (QA Engineer) | [Печать: He Ping — сертификат качества] |
| Контролёр ОТК (Inspector) | He Tao, 2026.6.30 |
| Источник материала (Steel supply mode) | Собственный материал изготовителя (Material of one’s own) |
| Номер технического документа / чертежа (Drawing No.) | — |
| Законный представитель (President) | [Печать: Zheng Hongjun — сертификат качества] |
| Отдел контроля качества (Section) | 2026.6.30 |

Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям настоящего стандарта, проектного чертежа и технического соглашения к заказу.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

| Перечень выдаваемых документов (Contents of documents issued) | Отчёт о данных днищ (Data report of head plate) | Свидетельство надзора (Supervision certificate) | Сертификат качества на материал (Material quality certificate) |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

## Стр. 9 — Отчёт о данных днищ (Data Report of Head Plate), заказ SH260942 (страница повёрнута)

Отчёт о данных днищ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260942-1～3 |
| Стандарт изготовления (Manufacture Code) | GB/T25198-2023 |
| Тип днища (Type) | EHA — эллиптическое днище 2:1 (2:1 ELLIPSOIDAL HEAD) |
| Марка материала (Material) | S30408 |
| Количество (Quantity) | 3 |
| Способ формовки (Forming Method) | Холодная штамповка (Cold press) |
| Состояние термообработки (Heat treatment state) | — |
| Изготовитель (Manufacturer) | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd., пров. Цзянсу, г. Исин, пос. Хэцяо; тел. 18861559032; факс 0510-87840876 |

Эскиз днища (Sketch of head plate): внутренний диаметр Di = 450; номинальная толщина δn = 3; внутренняя высота H = 137.5; высота цилиндрического борта h = 25.

Эскиз разделки кромки (Sketch of Edge Shape). Единицы размеров (Unit): мм.

| Температура начала штамповки (start press temp) | Температура окончания штамповки (Finish press temp) | Способ охлаждения (Cooling method) |
| --- | --- | --- |
| / ℃ | / ℃ | / |

Результаты фактических измерений по номерам днищ. Строка допусков (Tolerance): длина наружной окружности 1433 (−4…+4); овальность max 2; толщина min 2.64; общая высота 138 (0…+2); отклонение формы: вогнутость ≤ 2, выпуклость ≤ 5.

| № | Маркировка (Coded marking) | Сварной шов и качество поверхности, отсутствие продольных складок | Длина окружности | Внутр. диаметр D1 | D2 | D3 | D4 | Среднее | Овальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | NB26199 | Соответствует | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |
| 0002 | NB26199 | Соответствует | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |
| 0003 | NB26199 | Соответствует | 1433 | 451 | 450 | 451 | 450 | 451 | 1 |

| № | Толщина: днище (центр) | Толщина: отбортовка | Толщина: торец | Общая высота H | Вогнутость | Выпуклость | Угол разделки | Притупление | Прямой борт | Наклон борта | Усиление шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 138 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0002 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 138 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |
| 0003 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 138 | 1 | 1 | 30° | 1 | 25 | 0.0 | / |

Примечания (Remarks): —

Контролёр (Inspector): He Tao. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 10 — Сертификат качества на листовой прокат TISCO (Inspection Certificate), плавка A1600367 (страница повёрнута)

Сертификат качества продукции (INSPECTION CERTIFICATE)

Изготовитель: TISCO — Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Шаньси Тайган, АО по производству нержавеющей стали)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик (Customer) | — |
| Получатель (Purchaser) | — |
| Наименование продукции (Product) | Горячекатаная полоса (рулон) из нержавеющей стали (Hot rolled stainless steel coil) |
| Состояние поставки (Condition) | 1D/No.1; аустенизация (Solution annealed); травление (Pickling); M — необрезная кромка |
| Стандарт (Specification) | GB/T713.7-2023, EN10028-7:2016, ASME SA-240/SA-240M-2025 |
| Марка (Grade) | S30408/1.4301/304 |
| Номер договора (Mill’s No.) | J261T02792 |
| Номер заказа клиента (Customer Order No.) | — |
| Номер накладной (Delivery Order No.) | NEW6021826001 |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 0045011448649372 |
| Номер вагона (Train Wagon No.) | 晋AAJ956 |

[QR-код]

Идентификация и химический состав, %

| № | Номер материала (Material No.) | Плавка (Heat No.) | Номер партии испытаний (Test No.) | Размеры, мм | Кол-во | Масса, т | Анализ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA6013135 | A1600367 | FA6013135 | 3*1500 | 1 | 28.180 | H | 0.06 | 0.53 | 1.09 | 0.031 | 0.002 | 18.01 | 8.00 | 0.06 |

Рукописная отметка: NB26199.

Итого (Total): 1; 28.180. Размеры и внешний вид (Acceptable Visual & Dimensions): соответствует (OK).

Механические свойства (при комнатной температуре)

| № | Расположение/направление образца (P.D.) | Предел текучести Rp0.2, МПа | Предел текучести Rp1.0, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение A5, % | Относительное удлинение A50, % | Твёрдость HRBW | Твёрдость HRBW | Межкристаллитная коррозия (IGC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 / 1 | 279 | 319 | 678 | 61.0 | 57 | 89.0 | 89.5 | OK |

Метод коррозионных испытаний (Corrosion Methods): GB/T 4334-2020 E.

Примечания (Notes): M — необрезная кромка; H — плавочный анализ; P — анализ готовой продукции; D — электрошлаковый переплав; Y.S. — предел текучести; 常温 — нормальная (комнатная) температура; T.S. — предел прочности; EL — относительное удлинение; A5: Lo=5.65SQRT(So); A50: Lo=50 мм; IGC — межкристаллитная коррозия; 2 — поперечное направление (Transverse); 1 — продольное направление (Longitudinal).

Заявление (Declare): [Логотип TG] Данная продукция предназначена только для продажи внутри Китая, экспорт не допускается. Копия настоящего сертификата, выданная торговым посредником пользователю, недействительна без печати компании-посредника.

Примечания (Remarks): —

Заявление: Настоящим удостоверяем, что продукция изготовлена и проверена в соответствии с вышеуказанными требованиями, результаты соответствуют требованиям.

Тип сертификата (Certificate Type): EN 10204 3.1. Сертифицировано в соответствии с PED 2014/68/EU, Приложение I, п. 4.3, организацией TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (0035). Сертифицировано в соответствии с PER 2016, Приложение 2, п. 31.8, организацией LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038).

Адрес: Китай, пров. Шаньси, г. Тайюань, ул. Цзянцаопин, 2, 030003, P.R. China. Горячая линия послепродажного обслуживания: 800-806-1998, 400-653-1998.

Ответственный за качество (Quality Manager): [Подписи] ZHAO JINLEI. Дата (Date): 03/05/2026. Страница (Page): 1/1.

[QR-код]

[Печать: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. — печать для сертификатов качества (1)]

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 11 — Протокол определения содержания феррита (Ferrite Testing Report) T26367, днища EHA450*3

Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd.

Протокол испытаний на содержание феррита

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер задания (Job No.) | SH260942-1~3 |
| Типоразмер (Specification) | EHA450*3 |
| Материал (Material) | S30408 |
| Номер протокола (Report No.) | T26367 |
| Дата протокола (Date) | 2026.6.29 |

Определение содержания феррита

- Основное испытательное оборудование (Main Equipment of Testing): ферритометр FMP30 (FMP30 Ferrite Measurement Machine).

- Время проведения контроля (Testing Time): после изготовления днища (After Completion).

- Требование (Requirement): ≤25%; все данные — максимальные значения по участкам.

- Результаты контроля (Fe%) (Results of Testing):

| № детали (Part No.) | Осн. металл: торец 1 | Торец 2 | Торец 3 | Торец 4 | Середина 1 | Середина 2 | Середина 3 | Середина 4 | R / донная часть 1 | R / донная часть 2 | Сварной шов 1 | Сварной шов 2 | Заключение (Judgement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | / | / | Соответствует |
| 2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | / | / | Соответствует |

Примечание: все приведённые значения — максимальные значения по каждому участку.

Контролёр (Inspector): Huang Guodong. Проверил (Auditor): Liang Wenbin.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

## Стр. 12 — Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ по договору YX-WT(FC)-2026-BU-00499

[QR-код] Отсканируйте для просмотра информации об отчёте. Шифр формы (на полях): JSTJ-BG-021-03-02-7.0

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-BU-00499

Свидетельство надзорного контроля изготовления днищ (изготовление по договору-поручению)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | SH260942-1～3 |
| Тип и типоразмер днища | EHA450×3 | Материал | S30408 |
| Количество | 3 | Изготовление из давальческого материала | □ да ☑ нет |
| Дата изготовления | 29.06.2026 | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло надзорный контроль нашей организацией; эксплуатационная безопасность соответствует требованиям договора-поручения, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор надзорного контроля | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Проверил | [Подпись] | 30.06.2026 |
| Утвердил | [Подпись] | 30.06.2026 |

Организация надзорного контроля: Jiangsu Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute (Цзянсуский научно-исследовательский институт надзора и контроля безопасности специального оборудования) (специальная печать надзорной организации).

Номер разрешения (аккредитации) надзорной организации: TS7I10002-2028. Дата: 30.06.2026.

[Печать: Yixing Sanhe Head Plate Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Печать: Jiangsu Special Equipment Safety Supervision and Inspection Institute — специальная печать для контроля; для электронных отчётов]

Примечание: настоящее свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в архиве надзорной организации, два передаются изготовителю, один из которых передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: пров. Цзянсу, г. Исин, Экологический научно-технический парк, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 13 — Сертификат качества на трубы Zhejiang Hangrui Steel, № 20260513001JG (страница повёрнута)

Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. (Чжэцзян Ханжуй, ООО по производству стали) — Сертификат качества (QUALITY TEST CERTIFICATE)

[Логотипы: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB]

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No.) | 20260513001JG |
| Номер договора (Contract No.) | — |
| Покупатель (Purchaser) | — |
| Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала (Material Grades) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Дата отчёта (Date of Report) | 2026.05.13 |

Подробный перечень продукции (Detailed List)

| Наименование | Плавка (Heat No) | Партия (Batch No) | Марка (Grade) | Размер, мм | Кол-во, шт. | Метры | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная (Steel pipe) | NY250326AS13 | HR260420 | TP316L | 76*4 | 1 | / | 3.6 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250326AT15 | HR260820 | TP316L | 133*4 | 1 | / | 4 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250326AT12 | HR260425 | TP316L | 45*3.5 | 1 | / | 3 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250811AS08 | HR260408 | TP316L | 219*5 | 1 | / | 31 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250326AT12 | HR260426 | TP316L | 273*4 | 1 | / | 21 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |

Химический состав, % (Chemical Composition)

| Строка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16–18 | 10-14 | 2–3 | / | / | / |
| Факт. (P.A) 1 | 0.022 | 1.11 | 0.032 | 0.001 | 0.35 | 16.08 | 10.15 | 2.01 | — | — | — |
| Факт. 2 | 0.021 | 1.18 | 0.033 | 0.001 | 0.36 | 16.15 | 10.08 | 2.05 | — | — | — |
| Факт. 3 | 0.018 | 1.09 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |
| Факт. 4 | 0.019 | 1.13 | 0.031 | 0.002 | 0.39 | 16.08 | 10.02 | 2.01 | — | — | — |
| Факт. 5 | 0.018 | 1.08 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |

Механические и технологические свойства, неразрушающий контроль

| Строка | Предел текучести Rp0.2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Испытание на МКК (Huey test) | Гидроиспытание | Вихретоковый контроль (ET) | УЗК (UT) | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≥200 | ≥480 | ≥40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Факт. 1 | 218 | 530 | 45 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 2 | 220 | 508 | 46 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 3 | 225 | 535 | 48 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 4 | 230 | 530 | 50 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 5 | 235 | 535 | 49 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии со стандартами на продукцию и требованиями договора.

- Без письменного согласия нашей компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного воспроизведения); окончательное толкование данного сертификата качества принадлежит нашей компании.

Контролёр (Inspector): [неразборчиво, закрыто печатью]. Инженер по обеспечению качества (Q.C. Manager): Wang Qiang. Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp):

[Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Печать: Jiangsu Kai[неразборчиво] Stainless Steel Co., Ltd. (Цзянсу Кай…, ООО по нержавеющей стали); № 3202051052382 — печать торгового посредника]

[Печать (прямоугольная): Han Xiao, № 3202051052386]

## Стр. 14 — Сертификат качества на трубы Zhejiang Yihong Stainless Steel (страница повёрнута)

Рукописная отметка в правом верхнем углу: 1416

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер (лицензии) | 1No. TS2710L54—2026, в соответствии с TSG D—2026 (According to TSG D—2026) |
| Изготовитель | Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. (Чжэцзян Ихун, ООО по производству нержавеющей стали) |
| Наименование документа | Сертификат качества |
| Адрес (ADD) | уезд Суньян, промышленная зона Цзяннань, ул. Цзяннань, 10; г. Вэньчжоу, р-н Лунвань, промышленная зона Юнчжун Синьчэн |
| Наименование клиента (Customer name) | — |
| Номер договора (Contract No.) | — |
| Наименование продукции (Description) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки текучих сред (stainless steel Seamless tubes for fluid transport) |
| Технические условия на материал (Material specification) | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки (Condition) | A&P — аустенизация, травление |

A) Химический анализ, % (Chemical Analysis)

| Марка (Grade) | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.33 | 10.02 | 2.03 |
| S31603 | 0.02 | 0.81 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.29 | 10.02 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.33 | 0.001 | 0.45 | 16.28 | 10.02 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.79 | 0.31 | 0.001 | 0.41 | 16.29 | 10.05 | 2.02 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.32 | 0.001 | 0.41 | 16.32 | 10.05 | 2.03 |

[Примечание переводчика: значения P (0.31–0.33) перенесены так, как напечатаны в оригинале; вероятно, имеется в виду 0.031–0.033.]

B) Механические свойства (Mechanical Properties test)

| Плавка (Heat No.) | Температура испытания | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Твёрдость HRB ≤90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N260322AW11 | RT (комнатная) | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| N260416AW31 | RT | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260410AW33 | RT | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260303AW16 | RT | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| N260312AW19 | RT | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

D) Гидроиспытание, неразрушающий контроль, проверка размеров и т. п. (Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc.)

| № (Item No.) | Количество (Quantity) | Наименование, типоразмер (Description) | Масса, кг (Weight) | Внешний вид / размеры | Испытание на сплющивание (Flattening Test) | Испытание на раздачу (Flaring Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3.5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 38 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что описанный выше материал изготовлен в соответствии с требованиями договора и соответствует указанным выше техническим условиям на материал.

Дата (Date): 2026/7/21. Заводской контролёр (Work inspector): Xu Shiqing. Утверждено руководителем по качеству (Approved by QC manager): —

[Печать: Shanghai Shanzhe Shiye (Шанхай Шаньчжэ, промышленная компания), ООО — печать торгового посредника; второй иероглиф названия читается неуверенно]

[Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — специальная печать для контроля]

## Стр. 15 — Сертификат качества на трубы Zhejiang Hangrui Steel, № JG202606220198 (страница повёрнута)

Рукописные отметки: 1415; 7011

Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — Сертификат качества (QUALITY TEST CERTIFICATE)

[Логотипы: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB]

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No.) | JG202606220198 |
| Номер договора (Contract No.) | — |
| Покупатель (Purchaser) | — |
| Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Наименование материала (Material Grades) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Дата отчёта (Date of Report) | 2026.06.22 |

Подробный перечень продукции (Detailed List)

| Наименование | Плавка (Heat No) | Партия (Batch No) | Марка (Grade) | Размер, мм | Кол-во, шт. | Метры | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная (Steel pipe) | NY250517AT04 | HR260622 | S30408 | 18*3 | 9 | / | 63 | Аустенизация (ANNEALED), травление (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260305AS02 | HR260625 | S30408 | 25*3 | 1 | / | 5 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260304DC14 | HR260624 | S30408 | 32*3.5 | 2 | / | 30 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | NY250727AT14 | HR260627 | S30408 | 38*3.5 | 2 | / | 39 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |
| Труба стальная | N260215AW15 | HR260629 | S30408 | 57*3.5 | 2 | / | 57 | Аустенизация, травление | GB/T14976-2025 |

Химический состав, % (Chemical Composition)

| Строка | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Факт. (P.A) 1 | 0.045 | 1.12 | 0.033 | 0.002 | 0.36 | 18.09 | 8.05 | — | — | — | — |
| Факт. 2 | 0.042 | 1.38 | 0.035 | 0.002 | 0.41 | 18.08 | 8.08 | — | — | — | — |
| Факт. 3 | 0.041 | 1.15 | 0.032 | 0.001 | 0.42 | 18.03 | 8.01 | — | — | — | — |
| Факт. 4 | 0.043 | 1.05 | 0.031 | 0.003 | 0.48 | 18.03 | 8.06 | — | — | — | — |
| Факт. 5 | 0.045 | 1.08 | 0.032 | 0.002 | 0.51 | 18.02 | 8.12 | — | — | — | — |

Механические и технологические свойства, неразрушающий контроль

| Строка | Условный предел текучести Rp0.2, МПа | Предел прочности Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна | Твёрдость (HRB) | Испытание на МКК (Huey test) | Гидроиспытание | Вихретоковый контроль (ET) | УЗК (UT) | Внешний вид и размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма (S.D) | ≥205 | ≥520 | ≥35 | GB/T6394 | — | GB/T4334-2020E | GB/T241 | GB/T7735 | GB/T5777 | — |
| Факт. 1 | 252/257 | 565/575 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 2 | 252/256 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 3 | 235/240 | 551/555 | 50/55 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 4 | 241/255 | 555/560 | 53/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Факт. 5 | 250/255 | 530/540 | 50/60 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии со стандартами на продукцию и требованиями договора.

- Без письменного согласия нашей компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного воспроизведения); окончательное толкование данного сертификата качества принадлежит нашей компании.

Контролёр (Inspector): [неразборчиво, закрыто печатью]. Инженер по обеспечению качества (Q.C. Manager): Wang Qiang. Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp):

[Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества]

[Печать: Jiangsu Kai[неразборчиво] Stainless Steel Co., Ltd.; № 3202051052382 — печать торгового посредника]

[Печать (прямоугольная): Han Xiao, № 3202051052386]

## Стр. 16 — Сертификат на поковки (фланцы) JSTC260629-1, Zhejiang Haibo Flange (страница повёрнута)

Сертификат соответствия поковок — протокол контроля качества [Логотипы: TX (свидетельство о типовых испытаниях I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы менеджмента качества)]

Номер сертификата качества: JSTC260629-1

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (Чжэцзян Хайбо, ООО по производству фланцев) | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы рубашки / плоские приварные фланцы | Стандарт изготовления | HG/T20592-2009 |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-1 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 15 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-1 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | N250429AV05 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.011 | 0.26 | 1.02 | 0.032 | 0.001 | 16.22 | 10.01 | / | / | 2.02 | / |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударные испытания: температура, ℃ | Ударные испытания: KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 275 | 50 | / | / | 175 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Зачищенные участки имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежу заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPL50*80-RF16(B) | 1 |
| 2 | JPL25*50-RF16(B) | 5 |
| 3 | JPL80*125 RF16(B) | 2 |
| 4 | JPL15*40 RF16(B) | 3 |
| 5 | PL200-RF16(B) | 4 |
| 6–10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль], 15.07.2026.

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества], 15.07.2026.

Ответственный за контроль: [Именная печать: Tan Xiangming]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 15.07.2026.

## Стр. 17 — Сертификат на поковки (фланцы) JSTC260629-2, Zhejiang Haibo Flange (страница повёрнута)

Сертификат соответствия поковок — протокол контроля качества [Логотипы: TX (свидетельство о типовых испытаниях I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы менеджмента качества)]

Номер сертификата качества: JSTC260629-2

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы | Стандарт изготовления | По чертежу |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-2 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 22 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-2 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки (ковша) материала | A250615AD141-2 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.34 | 1.04 | 0.033 | 0.001 | 16.66 | 10.03 | / | / | 2.03 | 0.036 |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударные испытания: температура, ℃ | Ударные испытания: KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 54.5 | / | / | 174/177/179 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Зачищенные участки имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежу заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26SY039-008-08 | 2 |
| 2 | 25SY039-025-03 | 4 |
| 3 | 25SY039-025-07 | 2 |
| 4 | 25SY039-025-20 | 2 |
| 5 | TC24058-10 | 2 |
| 6 | TC24058-12 | 2 |
| 7 | 26SY039-009-07 | 3 |
| 8 | 26SY039-009-09 | 3 |
| 9 | 26SY039-011-06 | 1 |
| 10 | 26SY039-011-08 | 1 |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям чертежей и стандарта на поковки NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль], 15.07.2026.

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества], 15.07.2026.

Ответственный за контроль: [Именная печать: Tan Xiangming]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 15.07.2026.

## Стр. 18 — Сертификат соответствия на фланцы Jiangyin Baming Machinery Parts, BM20260725-1 (страница повёрнута)

Сертификат соответствия Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. (Цзянъинь Бамин, ООО по производству деталей машин) [QR-код]

Грузополучатель: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер заказа: TC2026-0629-1356. Номер поковки: BM20260725-1.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Фланец | Материал | S31603II |
| Первоначальный поставщик (металла) | Tsingtuo Group Co., Ltd. (Цинто, группа компаний) | Номер плавки | NY240903AS12 |

Химический состав, %

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 0.860 | 0.350 | 0.001 | 0.031 | 16.44 | 10.03 | — | 2.03 | — | — | — | — | — |

Механические свойства

| Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, Дж | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковой контроль: /. Размер зерна: /.

Состояние поставки

| Показатель | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Поверхность фланца без трещин, включений и других дефектов | Соответствует |
| Размеры | Соответствие размеров стандарту изготовления | Соответствует |
| Маркировка | Клеймо маркировки чёткое | Соответствует |
| Состояние термообработки | Аустенизация | — |

Изделие изготовлено и обработано по чертежу и стандарту NB/T47010-2017, по результатам контроля соответствует.

Спецификация

| Стандарт | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- |
| HG/T20592-2009 | PL25-RF 16(B) | 10 |
| HG/T20592-2009 | PL150-RF 16(B) | 1 |
| HG/T20592-2009 | PL50-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | PL65-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | JPL 40*80 RF16(B) | 1 |

[Штамп: Контроль пройден]

Главный контролёр: [Именная печать: Liu Shixu]. Проверил: [Именная печать: Chen Jian]. Печать: [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — отдел контроля качества]. Дата: 02.08.2026.

## Стр. 19 — Сертификат на поковки (фланцы) JSTC260718-1, Zhejiang Haibo Flange (страница повёрнута)

Сертификат соответствия поковок — протокол контроля качества [Логотипы: TX (свидетельство о типовых испытаниях I II III IV), PED, CE, ISO 9001 (сертификация системы менеджмента качества)]

Номер сертификата качества: JSTC260718-1

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланцы | Стандарт изготовления | HG/T 20592-2009 |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260718-1 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 104 | Марка стали | S30408 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 28.07.2026 |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260718-1 | Марка материала | S30408 |
| Номер плавки (ковша) материала | NY260513AS15 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200℃ | Состояние термообработки | Аустенизация |

Химический состав стали поковок, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.35 | 1.06 | 0.022 | 0.002 | 18.14 | 8.04 | / | / | / | / |

Механические свойства поковок

| Rm, МПа | ReL, МПа | A, % | Ударные испытания: температура, ℃ | Ударные испытания: KV2, Дж | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 52.5 | / | / | 174/175/173 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение — /.

Качество внешнего вида

| Требование стандарта | Фактический результат | Заключение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, закатов, шлаковых включений | Дефектов нет | Соответствует |
| Зачищенные участки имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует требованиям | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности соответствуют чертежу заказа | Соответствует чертежу | Соответствует |

Спецификация

| № | Типоразмер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | PL DN15 (B)-16RF | 32 |
| 2 | PL DN20 (B)-16RF | 2 |
| 3 | PL DN32 (B)-16RF | 14 |
| 4 | PL DN50 (B)-16RF | 3 |
| 5 | JPL DN25-DN50-16RF (B) | 47 |
| 6 | JPL DN80-DN125-16RF (B) | 2 |
| 7 | BL DN25 (B) -16RF | 4 |
| 8–10 | — | — |

Заключение контроля: данная партия продукции соответствует требованиям стандартов на поковки HG/T 20592-2009 и NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

Подпись контролёра ОТК: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль], 28.07.2026.

Печать отдела (службы) контроля качества: [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества], 28.07.2026.

Ответственный за контроль: [Именная печать: Tan Xiangming]. Контролёр: [Печать: Haibo — Zhang Youquan — контроль]. Дата: 28.07.2026.

## Стр. 20 — Титульный лист отчёта о неразрушающем контроле ART-2026-JSTC-RTBG-066

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о неразрушающем контроле (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции |
| Номер изделия (объекта) | V201 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-066 |
| Утвердил | [Подпись] Zhou Licheng |
| Дата отчёта | 15.08.2026 |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (Цзянсу Аньжуйтэ, ООО по инспекции и испытаниям)

Адрес: пров. Цзянсу, г. Сучжоу, р-н Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Почтовый индекс: 215500. E-mail: Jiangsuanruite@163.com. Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — специальная печать для контроля (3)]

Заявление: настоящий отчёт относится только к объекту контроля и в пределах информации, предоставленной заказчиком. Без полного комплекта подписей и печатей отчёт недействителен. О любых сомнениях в результатах следует сообщить в течение 15 дней. Если не указано иное, образцы хранятся только 30 дней. Без разрешения нашей организации копирование отчёта не допускается (за исключением полного копирования).

## Стр. 21 — Отчёт о радиографическом контроле ART-2026-JSTC-RTBG-066 (лист 2 из 4)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о радиографическом контроле

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-066.

Объект контроля

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (объекта) | Ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции | Номер изделия (объекта) | V201 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III; □котёл; □трубопровод; ☑прочее |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603/S30408 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Тип разделки кромок | V-образная | Типоразмер, мм | DN3774/DN4503 |
| Зона контроля | Сварные швы и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачистка шлифованием | Время контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид источника излучения | ☑X-Ray □Ir192 □Se75 | Модель аппарата | XXG2505LZ | Размер фокусного пятна | 1.0*2.5mm |
| — | — | Номер аппарата | ART-RT-003 | — | — |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb передний/задний 0.03/0.03 |
| Тип индикатора качества изображения (ИКИ) | ☑проволочный □канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■класс AB □класс B |
| Способ фотообработки | ☑ручной □автоматический | Состав проявителя | Рекомендованный изготовителем плёнки | Состав фиксажа | Рекомендованный изготовителем плёнки |
| Защита от обратного рассеяния | Свинцовый лист позади кассеты | Температура проявления | 20±2℃ | Время проявления | 4~6 min |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑класс AB □класс B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-066 |

Технологические параметры контроля

| Параметр | 1A | 1B | 2B |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер, мм | 650*3 | 1184*4 | 1413*3 |
| Длина контроля / число стыков, мм | 600 | 600 | 600 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 8 | 8 | 6 |
| Объём контроля, % | 100% | 100% | 100% |
| Схема просвечивания | Через две стенки, на одно изображение | Через две стенки, на одно изображение | Через две стенки, на одно изображение |
| Требуемый номер видимой проволоки | 14 | 14 | 14 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние источник – объект f, мм | 594 | 592 | 594 |
| Расстояние объект – плёнка b, мм | 6 | 8 | 6 |
| Длина участка за одну экспозицию, мм | 300 | 300 | 300 |
| Количество снимков, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Годность с первого предъявления, % | 100% | 100% | 100% |
| Напряжение на трубке / активность, кВ/Ки | 180 | 190 | 180 |
| Ток, мА | 5 | 5 | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 | 3 | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 92.3% | 50.7% | 42.5% |
| Класс годности | III | III | III |

Количество годных снимков и окончательная оценка

| Швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения:

- Количество ремонтов сварных швов изделия — / мест, максимальное число ремонтов — / раз.

- Расположение участков контроля — см. схему расположения участков контроля.

- Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки по NB/T47013.2-2015.

Составил (квалификация): [Подпись] RT-II, 15.08.2026. Проверил (квалификация): [Подпись] RT-II, 15.08.2026. Специальная печать для контроля: [Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — специальная печать для контроля (3)]

Лист 2 из 4

## Стр. 22 — Отчёт о радиографическом контроле (продолжение таблицы), лист 3 из 4

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Отчёт о радиографическом контроле (продолжение)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-066.

| № | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Положение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер видимой проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | — | — |
| 2 | 2F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | — | — |
| 3 | 1B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 8 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | — | — |
| 4 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 8 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | — | — |
| 5 | 2B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | T | — |
| 6 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 6 | Через две стенки, на одно изображение | 14 | — | — |
| 7 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8–33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Характер дефектов: C = Crack — трещина; IF = Incomplete Fusion — несплавление; IP = Incomplete Penetration — непровар; RF = Round flaw — округлый дефект (поры); SF = Stripy flaw — удлинённый (протяжённый) дефект; UC = Undercut — подрез; BC = Bottom concave — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись] RT-II. Повторная оценка: [Подпись] RT-II. Дата: 15.08.2026.

Лист 3 из 4

## Стр. 23 — Схема расположения участков радиографического контроля, лист 4 из 4

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

Схема расположения участков радиографического контроля

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-066.

Схема расположения участков радиографического контроля

Надписи на схеме: 1A — продольный шов обечайки (категория A); 1B, 2B — кольцевые швы приварки днищ к обечайкам (категория B).

Лист 4 из 4

## Стр. 24 — Протокол испытания давлением (гидравлического), внутренний корпус, 0.13 МПа

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое (Hydraulic Pressure) □ Пневматическое (Air Pressure)

Номер изделия (Product ID): V201. Наименование изделия (Product Name): ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л.

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая полость (Pressure test location) | Внутренний корпус (Chamber) | Дата испытания (Date of test) | 2026.8.21 | Номер технологической карты (Process card number) | / |
| Класс точности манометра (Pressure gauge precision grade) | 1.6 | Диапазон манометра, МПа (Pressure gauge range) | 0~0.4 | Дата поверки манометра (Pressure gauge verification date) | 2026.07.07 |
| Номера манометров (Pressure gauge number) | 201020611, 201020622 | Диаметр корпуса манометра, мм (Pressure gauge diameter) | 100 | Испытательная среда (Test medium) | Вода (Water) |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л (Chloride ion content) | / | Температура окружающей среды, ℃ (Ambient temperature) | 33 | Температура среды, ℃ (Medium temperature) | 27 |

Кривые испытания давлением: по проекту и фактическая

Надписи на графиках. Верхний график — «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (Curve for pressure test of design requirement); нижний — «Фактическая кривая испытания давлением» (Curve for pressure test of actual). Ось ординат — давление, МПа; ось абсцисс — время T. Уровни: «Пробное давление» (Testing pressure) 0.13 MPa; «Расчётное давление» (Design pressure). Интервалы: «Время выдержки» (Dwell time) 30 min; «Время осмотра» (Check time) 30 min.

Заключение (Conclusion): изделие испытано давлением 0.13 МПа: протечек нет; видимых аномальных деформаций нет; посторонних звуков нет; испытание выдержано (соответствует).

| Контролёр (Inspector) | Shi Pengjie | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Li Zuocheng | Дата | 21.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 25 — Протокол испытания давлением (гидравлического), рубашка, 0.61 МПа

Колонтитул: TORCHI Engineering — Профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Протокол испытания давлением (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое (Hydraulic Pressure) □ Пневматическое (Air Pressure)

Номер изделия (Product ID): V201. Наименование изделия (Product Name): ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л.

| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытываемая полость (Pressure test location) | Рубашка (Jacket) | Дата испытания (Date of test) | 2026.8.23 | Номер технологической карты (Process card number) | / |
| Класс точности манометра (Pressure gauge precision grade) | 1.6 | Диапазон манометра, МПа (Pressure gauge range) | 0~1.6 | Дата поверки манометра (Pressure gauge verification date) | 2026.07.07 |
| Номера манометров (Pressure gauge number) | 240115063, 200805683 | Диаметр корпуса манометра, мм (Pressure gauge diameter) | 100 | Испытательная среда (Test medium) | Вода (Water) |
| Содержание хлорид-ионов, мг/л (Chloride ion content) | / | Температура окружающей среды, ℃ (Ambient temperature) | 32 | Температура среды, ℃ (Medium temperature) | 27 |

Кривые испытания давлением: по проекту и фактическая

Надписи на графиках. Верхний график — «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (Curve for pressure test of design requirement); нижний — «Фактическая кривая испытания давлением» (Curve for pressure test of actual). Ось ординат — давление, МПа; ось абсцисс — время T. Уровни: «Пробное давление» (Testing pressure) 0.61 MPa; «Расчётное давление» (Design pressure). Интервалы: «Время выдержки» (Dwell time) 30 min; «Время осмотра» (Check time) 30 min.

Заключение (Conclusion): изделие испытано давлением 0.61 МПа: протечек нет; видимых аномальных деформаций нет; посторонних звуков нет; испытание выдержано (соответствует).

| Контролёр (Inspector) | Shi Pengjie | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Li Zuocheng | Дата | 23.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 26 — Сборочный чертёж 26SY039-009-00 «Ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л»

Сборочный чертёж 26SY039-009-00

Номер чертежа (в рамке, вверху слева): 26SY039-009-00. Рукописная отметка: 26-01 广 ZFXT-011.

Выноски и надписи на видах

- Штуцеры на главном виде и виде сверху: N1 DN80/125; N2 DN15/40; N3 DN50; N4 DN25; N6a, N6b DN25; N7a, N7b DN25; N6,7 DN25 (0°); N7b DN25/50. Угловые положения на виде сверху: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 270°.

- Основные размеры: ∅377×4.0 (внутренний корпус); DN450×3.0 (рубашка); ∅250; высоты 1205, 650, 625, 300, 149, 121.3, 140.5, 100, 70, 25, 200, 150, 175.

- Позиции 1–11 — по спецификации.

- У штуцера N2: «Подгонка по месту; после установки шарового крана на выходе подключается непосредственно к насосу».

- У штуцеров N6b / N7a (вертикальная надпись): «Высота регулируется по фактическому монтажу трубопроводов».

Технические требования

- Все сварные соединения аппарата не должны иметь поверхностных трещин, непроваров, несплавлений, поверхностных пор, кратеров, незаполненных разделок, брызг и других дефектов. Переход от сварного шва к основному металлу должен быть плавным; угловые швы должны иметь вогнутый плавный переход; подрезы не допускаются.

- Болтовые отверстия фланцев штуцеров должны располагаться вразбежку относительно главной оси или вертикали корпуса.

- При гидравлическом испытании аппарата содержание хлорид-ионов в воде не должно превышать 25 мг/л.

- После успешного испытания давлением поверхность нержавеющей стали должна быть очищена от масляных загрязнений и подвергнута травлению и пассивации.

Узлы и выносные элементы

- «Деталь штуцера N4» (без масштаба): размеры 125, 20, 80, 154.

- «Узел сварных швов категорий A, B» (без масштаба): угол разделки 60°±5°, притупление 1+1/0, зазор 1±1.

- «Узел сварных швов категории D прочих штуцеров» (без масштаба): угол 50°±5°, размеры 6, 2+0.5, 1±0.5.

- «Узел сварных швов категории D нерадиальных штуцеров» (без масштаба): углы 30°±5°, 45°±5°, размеры 6, 2±0.5.

- Выносной элемент I (1:2): R30, 45°, размеры 8, 2; надпись «Сквозной провар корня шва».

Данные для проектирования, изготовления и контроля (DESIGN, MANUFACTURE AND INSPECTION DATA SHEET)

Нормы и стандарты (CODE & STD.): 1. GB150.1~4-2024 «Сосуды под давлением» (PRESSURE VESSELS).

| Параметр | Внутренний корпус (CHAMBER) | Рубашка (JACKET) |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | -0.1 | 0.4 |
| Расчётное давление, МПа | -0.1 | 0.44 |
| Рабочая температура, ℃ | 100 | 120 |
| Расчётная температура, ℃ | 150 | 150 |
| Минимальная расчётная температура металла, ℃ | - | - |
| Рабочая среда: наименование | - | Горячая вода (HEAT WATER) |
| Рабочая среда: токсичность | Нетоксичная | Нетоксичная |
| Рабочая среда: взрывоопасность | Невзрывоопасная | Невзрывоопасная |
| Плотность среды, кг/м³ | - | - |
| Среда, вызывающая коррозионное растрескивание под напряжением | - | - |
| Группа среды | Вторая группа сред | Вторая группа сред |
| Основные материалы элементов, работающих под давлением | См. таблицу материалов | См. таблицу материалов |
| Прибавка на коррозию, мм | 0 | 0 |
| Коэффициент прочности сварного шва, обечайка/днище | 0.85/1.0 | 0.85/1.0 |
| Полная вместимость, м³ | 0.075 | - |
| Коэффициент заполнения | - | - |
| Давление открытия предохранительного клапана, МПа | Устанавливается на трубопроводе (INSTALLED IN THE PIPE LINE) | Устанавливается на трубопроводе |
| Давление разрыва разрывной мембраны, МПа | - | - |
| Сейсмичность (ускорение) | - | - |
| Снеговая нагрузка, Н/м² | - | - |
| Изоляция: материал | - | - |
| Изоляция: толщина, мм | - | - |
| Гидроиспытание, МПа: вертикальное положение | 0.13 | 0.61 |
| Гидроиспытание, МПа: горизонтальное положение | 0.13 | 0.61 |
| Пневмоиспытание, МПа | - | - |
| Пневмогидравлическое испытание, МПа | - | - |
| Испытание на герметичность (газом), бар: вертикальное / горизонтальное | - | - |
| Контроль утечек, МПа | - | - |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Категория сосуда (VESSEL CLASSIFICATION) | - |
| Отчёт об оценке рисков | Не требуется (NA) |
| Расчётный срок службы / число циклов | 15 лет |
| Нормы на сварку (WELDING SPEC.) | NB/T47015-2011 |
| Тип сварных соединений | Если на чертеже не указано иное, типы и размеры сварных соединений — по HG/T20583-2020; катет углового шва равен толщине более тонкой из свариваемых деталей; сварка фланцев — по стандарту на фланцы, прочее — по GB/T985.1,2-2008 |
| Сварочные материалы: между S30408 | A102 |
| Сварочные материалы: между S31603 | A022 |
| Сварочные материалы: между S30408 и S31603 | A302 |
| Ветровое давление, Н/м² | - |
| Дополнительная нагрузка, Н/м² | - |
| Термообработка после сварки (P.W.H.T.) | Не требуется (NO) |
| Шероховатость поверхности деталей без чертежа | Ra 50 |
| Окраска, упаковка, транспортировка | NB/T 10558-2021 |
| Прочие требования | См. технические требования |
| Масса аппарата нетто, кг | 225 |
| Масса нержавеющей стали, кг | - |
| Масса при заполнении водой, кг | 400 |
| Рабочая масса, кг | - |
| Максимальная монтажная масса, кг | 225 |
| Ориентация штуцеров и опор | См. чертёж |

Неразрушающий контроль (N.D.E.)

| Категория соединения | Элемент | Метод | Объём | Стандарт – уровень техники – класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B | Обечайка (SHELL) | RT | 20% | NB/T47013.2-2015, класс AB / III |
| A, B | Днище (HEAD) | RT | 100% | NB/T47013.2-2015, класс AB / III |
| C, D | Обечайка (SHELL) | MT | - | NB/T47013.4-2015, I |
| C, D | Днище (HEAD) | PT | - | NB/T47013.5-2015, I |

II. Таблица материалов (TABLE OF MATERIALS)

| Элемент | Материал | Вид | Стандарт | Состояние поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище внутреннего корпуса (HEAD) | S31603 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланец внутреннего корпуса (FLANGE) | S31603 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Обечайка и патрубки внутреннего корпуса (SHELL, PIPE) | S31603 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |
| Обечайка и днище рубашки (JACKET SHELL, HEAD) | S30408 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Фланец рубашки (JACKET FLANGE) | S30408 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |
| Патрубки рубашки (JACKET PIPE) | S30408 | Труба | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутая |

III. Таблица штуцеров (NOZZLE SHEET)

| Обозначение | Условный размер | Стандарт присоединения | Тип / уплотнительная поверхность | Назначение | Размер патрубка | Вылет от оси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | PN16 DN80X125 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Вход | ∅89X4 | См. чертёж |
| N2 | PN16 DN15X40 | HG/T20592-2009 | JPL-RF | Выход | ∅18X3.0 | См. чертёж |
| N3 | PN16 DN50 | / | / | Смотровое стекло | / | См. чертёж |
| N4 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Датчик уровня жидкости | ∅32X3.5 | См. чертёж |
| N6 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Вход горячей воды | ∅32X3.5 | См. чертёж |
| N7 | PN16 DN25 | HG/T20592-2009 | PL-RF | Выход горячей воды | ∅32X3.5 | См. чертёж |

Спецификация штуцеров

| Штуцер | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N7b | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 1.0 | — |
| N7b | — | Патрубок ∅32X3.5, L=132 | 1 | S30408 | — | 0.32 | — |
| N6b | HG/T20592-2009 | Фланец PL 50(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N6b | — | Патрубок ∅32X3.5, L=167 | 1 | S30408 | — | 0.41 | — |
| N7a | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 1.0 | — |
| N7a | — | Патрубок ∅32X3.5, L=150 | 1 | S30408 | — | 0.37 | — |
| N6a | HG/T20592-2009 | Фланец PL 50(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N6a | — | Патрубок ∅32X3.5, L=163 | 1 | S30408 | — | 0.4 | — |
| N4 | HG/T20592-2009 | Фланец PL 25(B)-16 RF | 1 | S30408 II | — | 2.0 | — |
| N4 | — | Патрубок ∅32X3.5, L=154 | 1 | S30408 | — | 0.4 | — |
| N3 | HG/T21619-1986 | Смотровое стекло II Pg16, Dg50 | 2 | Сборочная единица | 5.0 | 10.0 | — |
| N2 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 15X40(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 2.5 | — |
| N2 | — | Патрубок ∅18X3.0, L=145 | 1 | S31603 | — | 0.38 | — |
| N2 | — | Патрубок ∅45X3.5, L=90 | 1 | S30408 | — | 0.49 | — |
| N1 | HG/T20592-2009 | Фланец JPL 80X125(B)-16 RF | 1 | S31603 II | — | 5.5 | — |
| N1 | — | Патрубок ∅89X4, L=278 | 1 | S31603 | — | 2.5 | — |
| N1 | — | Патрубок ∅133X4, L=126 | 1 | S31603 | — | 1.4 | — |

Спецификация

| Поз. | Обозначение / стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 26SY039-009-11 | Фирменная табличка (Name plate) | 1 | Сборочная единица | — | / | — |
| 10 | 26SY039-009-10 | Болтовой комплект (Bolt) | 8 | S30408 | 1.67 | 13.36 | — |
| 9 | 26SY039-009-09 | Фланец днища (Flange) | 1 | S31603 II | — | 37.1 | — |
| 8 | — | Уплотнительное кольцо круглого сечения ∅7 (O-Ring) | 1 | EPDM | — | / | — |
| 7 | 26SY039-009-07 | Фланец обечайки (Flange) | 1 | S31603 II | — | 37.1 | — |
| 6 | — | Квадратная труба □50X50X4 (Square tube) | 2 | S30408 | 1.3 | 2.6 | L=150 |
| 5 | — | Накладка PL60X60X4 (PAD) | 2 | S31603 | 0.8 | 1.6 | — |
| 4 | — | Обечайка ∅377X4 (Shell) | 1 | S31603 | — | 23.1 | L=595 |
| 3 | — | Обечайка DN450X3 (Shell) | 1 | S30408 | — | 20.1 | L=610 |
| 2 | GB/T25198-2023 | Днище EHB377X4(3.2) (Head) | 2 | S31603 | 5.5 | 11.0 | — |
| 1 | GB/T25198-2023 | Днище EHA450X3(2.4) (Head) | 2 | S30408 | 5.9 | 11.8 | — |

Позиции 5 и 6 обведены «облаком» изменения с отметкой ревизии A.

Таблица изменений

| Отметка | Кол-во | Зона | Документ об изменении | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | — | Увеличен типоразмер квадратной трубы | — | 2026.07.24 |

Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (логотип TORCHI) |
| Наименование | Ёмкость тяжёлой фазы короткопутевой дистилляции 50 л |
| Проект (PROJECT) | — |
| Позиция аппарата (ITEM) | V201 |
| Стадия проектирования (STAGE) | — |
| Номер чертежа (DRW. NO.) | 26SY039-009-00 |
| Ревизия (REV.) | — |
| Масса | — |
| Разработал (DRAWN BY) | [Подпись] 2026.7.24 |
| Проверил (CHECKED BY) | — |
| Согласовал (AUDITED BY) | [Подпись] 2026/07/24 |
| Утвердил (APPROVED BY) | — |
| Руководитель проекта (P.M.) | — |
| Масштаб | 1:4 |
| Формат | A1 |
| Листов / лист | — |