АО “ИНУМиТ”

СПРАВКА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИАДГЕЗИВА «ТЕФКОТ 770»

Выполнили:

с.н.с. Терехов В.Е.

м.н.с. Давыдов Д.А.

Москва 2026

Технологический процесс изготовления антиадгезива «ТЕФКОТ 770»

1. Залить в реактор объемом 15 литров 5 литров петролейного эфира 40-70, дегазировать, достигая давления 25 мбар, и заполнить реактор аргоном (цикл дегазации-заполнение аргоном повторить 3 раза), включить чиллер и охладить с его помощью реакционную смесь до температуры -20°С.

2. Взять круглодонную трехгорлую колбу объемом 6 литров, магнитной мешалкой, добавить в колбу 2790 грамм твердого NaOH. Закрыть одно боковое горло колбы кран-пробкой, другое боковое горло закрыть пробкой. Обе пробки должны быть дополнительно закреплены металлическими клипсами. К центральному горлу колбы подсоединить капельную воронку объемом 250 мл, закрепить ее металлической клипсой. После этого в течение трех часов по каплям через капельную воронку прибавлять 3,48 кг (3,75 литра) 38% водного раствора метиламина (во время подачи водного раствора метиламина капельная воронка должна быть закрыта сверху пробкой, закрепленной металлической клипсой).

3. При добавлении водного раствора метиламина к твердой щелочи происходит выделение газообразного метиламина, который выходит через кран-пробку. Затем газообразный метиламин следует через две двухлитровые круглодонные колбы с насадками для склянки Дрекселя для сушки от воды. Первая колба полностью заполнена молекулярными ситами, предварительно прокаленными в печи при атмосферном давлении при температуре 300°С на протяжении суток и охлажденными до 120°С перед добавлением в колбу-приемник. В процессе пропускания газообразного метиламина молекулярные сита должны иметь комнатную температуру. Следующая двухлитровая колба полностью заполнена твердым NaOH.

4. Метиламин пропускать через азотную ловушку, которая должна быть расположена на крышке реактора и подсоединена к ней через шлиф 29/32. Азотную ловушку заполнить изопропиловым спиртом, охлаждаемым при помощи жидкого азота. Проходящие через азотную ловушку пары метиламина охлаждаются и конденсируются в реактор. Температура изопропилового спирта в ловушке не должна превышать -30°С для активного протекания процесса конденсации метиламина. В то же время, нижний предел температуры изопропилового спирта ограничен температурой плавления метиламина, так как твердый метиламин может забивать азотную ловушку. Таким образом, его температура не должна быть ниже -94°С. Азотная ловушка должна быть подсоединена к шлангу с поступающим газообразным метиламином через верхний вход. Выход из азотной ловушки должен быть перекрыт. Таким образом, весь газообразный метиламин входит в реактор и в случае возникновения его избыточного давления он выходит из реактора через масляный затвор. После завершения добавления раствора метиламина к твердому NaOH скорость конденсации метиламина на азотной ловушке начнет снижаться. Когда процесс выделения и конденсации метиламина будет завершен, необходимо убрать азотную ловушку с крышки реактора, горло с шлифом 29/32 закрыть пробкой и закрепить пробку пластиковой клипсой. При планировании синтеза рассчитывали на конденсацию не менее 926 грамм метиламина.

5. Снять пластиковую клипсу и открыть пробку на крышке реактора, подсоединить на горло с шлифом 29/32 пробку с септой. К охлажденной чиллером реакционной смеси добавить при перемешивании (100-120 оборотов) по каплям 558 грамм (438 мл) CH3SiCl3. Добавлять на протяжении часа данный реагент через септу шприцом с длинной иглой. После добавления рассчитанного количества трихлорметилсилана необходимо снять пробку с септой и надеть обычную пробку на горло со шлифом 29/32, закрепить пробку пластиковой клипсой.

6. После прекращения роста температуры, регистрируемой на чиллере,  провести промежуточный контроль хода протекания реакции: отобрать 1 мл аликвоты реакционной смеси, разбавить ее водой и смочить полученной жидкостью универсальный бумажный pH-индикатор, работающий в диапазоне значений pH от 0 до 10. Кислотный pH говорит о недостатке метиламина в реакционной смеси. Нейтральный или основный pH свидетельствует об успешном протекании реакции. При успешном протекании реакции добавлять рассчитанное количество PDMS-OH (706 грамм) по каплям через капельную воронку объемом 500 мл на протяжении 30 минут.

7. После того, как температура реакционной смеси перестанет расти и начнет снижаться вследствие работы чиллера, выключить охлаждение на чиллере и оставить реакционную смесь нагреваться до комнатной температуры. После этого включить нагрев на чиллере, нагреть реакционную смесь до 40 °С и греть реакционную смесь при данной температуре на протяжении нескольких часов до прекращения выделения метиламина.

8. Нутч-фильтр с крышкой два раза последовательно вакуумировать (до давления 10 мбар) и заполнить аргоном, а затем поместить на фильтрующее полотно 2 кг безводного Na2SO4, снова вакуумировать (до давления в 10 мбар) и заполнить аргоном. При помощи перистальтического насоса перекачать суспензию на нутч-фильтр, заполененный аргоном. Фильтруем через слой 2 кг безводного Na2SO4 и получаем конечный концентрат. Промываем 2 раза реакционную смесь 1 литром петролейного эфира, переносим образовавшуюся суспензию на нутч-фильтр.

9. Взять аликвоту полученного концентрата объемом 10 мл и измерить ее массу, упаривать растворитель на плитке на протяжении 30 минут при температуре 200°С, вычислить массовую долю ключевого компонента в смеси.

10. Разбавить концентрированный раствор антиадгезива, чтобы достичь концентрации действующего вещества в растворе не менее 1% по массе. На основании серии измерений масс пустых канистр установить минимальную массу, принять за массу канистры массу самой легкой канистры из серии измеряемых канистр. Поставить канистру с петролейным эфиром на весы, измерить массу петролейного эфира и рассчитать массу раствора, которую необходимо добавить к канистре. Добавить перистальтическим насосом концентрат массой, которая будет не менее рассчитанной.

Сырье и поставщики:

- Раствор метиламина водный 38%. ООО "Русский Химик"

- Петролейный эфир 40-70 ХЧ. ООО "ТД ЭКОС-1"

- Метилтрихлорсилан (М 1). ООО "СИЛАН"

- PDMS-OH JZH-203A. YUNNAN ZHONGHE SILICON-BASED NEW MATERIALS CO., LTD. (Далее он был приобретен ООО "Быстрейд")

- Сульфат натрия б/в Na2SO4. ООО "Русский Химик"

- Гидроксид натрия NaOH. АО «ЛенРеактив»

- Молекулярные сита (здесь поставщика мы не знаем, т.к. использовали старые запасы лаборатории, тара с ними не была подписана)