# Паспорт качества: плёночный конденсатор второй ступени 3 м², поз. E104

Перевод с китайского языка. Исходный файл: E104_薄膜二级冷凝器.pdf. Страниц в оригинале: 20.

## Стр. 1 — Титульный лист: Свидетельство о качестве изделия

Колонтитул: TORCHI Engineering. Tuochi (Тоучи) // профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

Certificate of quality of manufactured products

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЯ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия (Product Name) | Плёночный конденсатор второй ступени 3 м² (3 ㎡ Thin film secondary condenser) |
| Заводской номер изделия (Product No.) | E104 |
| Номер заказа / проекта (Item No.) | 26-01 广 ZFXT-011 |
| Печать службы контроля качества (Quality inspection special seal) | [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司)

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 2 — Свидетельство о приёмке ОТК (сертификат соответствия)

Колонтитул: TORCHI Engineering — профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ОТК (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ) ИЗДЕЛИЯ

[Примечание переводчика: страница перекрыта водяным знаком «拓驰工程» (Torchi Engineering).]

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Плёночный конденсатор второй ступени 3 м² | Номер чертежа изделия | TC24058-00 |
| Заводской номер изделия | E104 | Дата окончания изготовления | август 2026 г. |

| Объект контроля | Содержание контроля | Стандарт контроля | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка | Контроль качества внешнего вида сварных швов | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Материалы | Листовой прокат [внешний вид, химический анализ] | GB/T 713.7-2023 | Соответствует |
| Материалы | Сварочные материалы [внешний вид] | NB/T 47018-2017 | Соответствует |
| Материалы | Поковки [внешний вид, химический анализ] | NB/T 47010-2017 | Соответствует |
| Материалы | Трубы [внешний вид, химический анализ] | GB/T 14976-2025 | Соответствует |
| Испытание давлением | Межтрубное пространство — гидравлическое 0.13 MPa; трубное пространство — гидравлическое 0.75 MPa | GB/T 150-2024 | Соответствует |
| Геометрические размеры | Габаритные размеры, допуски | По чертежу | Соответствует |
| Внешний вид | Царапины | — | Соответствует |
| Прочее | Упаковка | — | Соответствует |
| Прочее | Документация | — | В полном объёме |

Заключение окончательного контроля:

Изготовление данного изделия (партии) проверено на соответствие требованиям чертежей изделия: соответствует.

| Контролёр ОТК: | Shi Pengjie | Печать службы контроля качества: | [Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества] |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный контролёр ОТК: | Zhu Liangquan | Дата отгрузки с завода: | 28 августа 2026 г. |

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 3 — Свидетельство о соответствии днищ (Qualification Certificate of Product), Jiuzhou Head

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR029 Rev8.0. Единицы: мм.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ ДНИЩ (Qualification Certificate of Product)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель (Manufacture) | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., LTD (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | Дата окончания изготовления (MF Date) | 2026-07-13 |
| Заказчик (Customer) | / | Контролёр (Examiner) | [Подпись] (Zhou Fen) |
| Номер отчёта (Report No.) | QCR01OA147868-1 | Источник материала (Material Source) | Материал изготовителя (Manufacturer) |
| Номер изделия (Product Code) | OA147868-1~2 | Способ формовки (Forming Method) | Холодная штамповка (cold formed) |
| Номер чертежа заказчика (Drawing No) | / | Температура формовки (Forming TEMP) | / |
| Наименование изделия (Product Name) | Эллиптическое днище (Ellipsoidal Head) | Состояние после термообработки (H.T State) | / |
| Количество (P. Quantity) | 2 | Способ термообработки (H.T Method) | / |
| Стандарт изготовления (MF Standard) | GB/T 25198-2023 | Состояние поставки (Ex-Factory Status) | Целиком (whole) |
| Проектная маркировка (Design Mark) | EHB 325×5(4)-S31603 GB/T 25198-2023 | Ответственный за качество (QA Engineer) | [Подпись] (Ji Jundan) |
| Маркировка готового изделия (Product Mark) | EHB 325×5(4)-5-S31603 GB/T 25198-2023 | — | — |
| Прочие примечания (Other) | — | — | — |
| Заключение по контролю (Inspection Conclusion) | Днища прошли контроль качества и соответствуют требованиям заказчика и проектных чертежей. [QR-код] | Законный представитель (Artificial Person) | [Подпись] |
| Перечень документов (Files of Contents) | Свидетельство о соответствии днищ; Отчёт с данными по днищам; Сертификат качества материала; Отчёт технадзора (Supervise & Test Report); Отчёт по ферриту (Ferrite Report) | Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества Q.C.] |

## Стр. 4 — Отчёт с данными по днищам (Data Report of Product), Jiuzhou Head

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR028 Rev8.0. Единицы: мм.

ОТЧЁТ С ДАННЫМИ ПО ДНИЩАМ (Data Report of Product)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер отчёта (Report No.) | QCR02OA147868-1 | Номер изделия (Product Code) | OA147868-1~2 |
| Проектная маркировка (Design Mark) | EHB 325×5(4)-S31603 GB/T 25198-2023 | Стандарт изготовления (MF Standards) | GB/T 25198-2023 |
| Маркировка готового изделия (Product Mark) | EHB 325×5(4)-5-S31603 GB/T 25198-2023 | Контролёр (Examiner) | Zhou Fen, 2026-07-13 |
| — | — | Ответственный за качество (QA Engineer) | Ji Jundan, 2026-07-13 |

| Эскиз изделия (Product Diagram) | Схема контроля (Inspect Diagram) | Эскиз разделки кромки (Groove Diagram) | Эскиз разделки кромки, малый (Groove Diagram (small)) | Печать ОТК (Quality Inspection) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эллиптическое днище с обозначениями Do, Ho, h, δn | Окружность с четырьмя диаметрами D1, D2, D3, D4 | Скос кромки 30°, притупление 1 | / | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества Q.C.] |

Результаты измерений

| № изделия (No) | Номер материала при поступлении (Material Code) | Наружная высота Ho | Наружный диаметр D1 | D2 | D3 | D4 | Davg | Наружная длина окружности Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование | — | 108.8 -0.6~1.9 | 325 | 325 | 325 | 325 | -2~2 | 1021 / |
| 1 | NB250788 | 110 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 1025 |
| 2 | NB250788 | 110 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 1025 |

| № изделия (No) | Форма (Sharp): вогнутость I | Форма: выпуклость O | Минимальная толщина Tmin | Прямой борт (Straight Side): высота h | Прямой борт: наклон внутрь | Прямой борт: наклон наружу | Некруглость (Roundness) | Усиление шва (Weld Height) | Контроль разделки (Groove Inspect) | Внешний осмотр (Exterior Inspect) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование | I≤1.96 | O≤3.93 | ≥4 | 25 -1.25~2.5 | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.6 | — | — | — |
| 1 | 0 | 1 | 4.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | / | Соответствует (Pass) | Соответствует (Pass) |
| 2 | 0 | 1 | 4.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | / | Соответствует (Pass) | Соответствует (Pass) |

Примечание к изделию (Remark): —

## Стр. 5 — Сертификат качества на стальную полосу для котлов и сосудов под давлением (POSCO)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

Логотип: POSCO PZSS.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА НА СТАЛЬНУЮ ПОЛОСУ ДЛЯ КОТЛОВ И СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа (Order No.) | 29S1028309 | Номер сертификата (Certificate No.) | 251120-QC29ZN-0006AF-0001 |
| Поставщик (Supplier) | Zhongchu Nanjing Wuliu (中储南京物流, «Чжунчу Нанкин Логистика») | Дата выдачи (Date of Issue) | 2025.11.21 |
| Потребитель (Customer) | Jiangsu Daming Industrial Technology Group Co., Ltd. (江苏大明工业科技集团有限公司) | Состояние поверхности (Surface Finish) | NO.1D |
| Номер закупки (PO No.) | — | Состояние поставки (Delivery Condition) | Аустенизированная и травлёная (固溶酸洗) |
| Продукция (Commodity) | STS HR WHITE COIL (горячекатаный травлёный рулон нержавеющей стали) | Рукописно | QXY0033, NB250788 |
| Стандарт и марка (Spec & Type) | GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASTM A240/A240M-2025:316L | — | — |

Идентификация и механические свойства

| Размер, мм (Size) | Номер изделия (Product No.) | Количество (Quantity) | Масса, кг (Weight) | Номер плавки (Heat No.) | Страна выплавки и разливки (Country of Melt & Pour) | Место отбора (Position) | YS 0.2%, МПа | YS 1.0%, МПа | TS, МПа | EL, % | Твёрдость HRBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5x1510xC | QXY0033 | 1 | 28,316 | S623485 | CHN | T | 294 | 331 | 611 | 52 | 84.0 |

Рукописно над таблицей: 0788.

- *** Sub Total (130) *** (Промежуточный итог): 1 / 28,316 (kg)

- ** HEAT TREATMENT ** (Термообработка): SOLUTION TREATMENT 1040-1090°C QUENCHING — аустенизация (закалка с растворением) при 1040–1090 °C

- *** Grade Total *** (Итог по марке): 1 / 28,316 (kg)

- *** Grand Total *** (Общий итог): 1 / 28,316 (kg)

- === Last Item === (Последняя позиция)

Химический состав (Chemical Composition)

| Division | C, % | Si, % | Mn, % | P, % | S, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % | N, ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 0.0255 | 0.531 | 0.801 | 0.0305 | 0.0035 | 16.361 | 10.054 | 2.096 | 151 |

Примечания:

- Место отбора (Position): T — верх (Top), M — середина (Middle), B — низ (Bottom).

- Испытание на растяжение: направление — поперечное; расчётная длина: 80 мм (прямоугольный образец) при 3t~≤17t, 50 мм (круглый образец) при >17t; метод определения предела текучести: остаточная деформация 0.2 %.

- Division — L: ковшовый анализ (Ladle Analysis).

Мы настоящим удостоверяем, что материал изготовлен в соответствии с заказом и указанными выше техническими условиями. Мы, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., настоящим удостоверяем, что продукция, указанная в настоящем сертификате (MTC), полностью произведена в Китае (сведения о предприятии и адрес указаны ниже).

За подделку может наступать юридическая ответственность. Ненадлежащее применение продукции может привести к проблемам безопасности.

Surveyor To (Инспектор): —

Начальник лаборатории испытаний материалов / лицо, подписавшее сертификат: [Подпись]

[Печать: POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. — печать лаборатории испытаний материалов] [QR-код] [QR-код]

Отметки и штампы на странице:

- [Штамп: YXJZ — Материал годен (ACCEPTABLE MATERIAL); Кодовая маркировка (CODED MARKING): NB250788; Проверил (REVIEWED BY): [Подпись]; Дата (DATE): 2025.12.20]

- [Штамп: Подтверждение технадзора — Weng Jinghui, 2025.12.20]

- [Печать: Jiangsu Daming Industrial Technology Group Limited, 3202051154978]

- [Печать: Jiangsu Daming Industrial Technology Group Co., Ltd. — специальная печать для сертификатов качества (2)], подпись: Jiang Xiaoxiong

- [Именной штамп: Guo Qing]

- [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества Q.C.]

POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. (浦项(张家港)不锈钢股份有限公司), No.1 Daxin Riverside Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC. < PAGE : 1 >

## Стр. 6 — Отчёт по контролю содержания феррита (Ferrite Testing Report), Jiuzhou Head

Логотип: 九洲封头 JIU ZHOU HEAD. Форма JZR074 Rev8.1.

ОТЧЁТ ПО КОНТРОЛЮ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТА (Ferrite Testing Report)

Сведения об изделии (Product Information)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер производственного заказа (Job No.) | OA147868 | Номер отчёта (Report No.) | FTOA147868-1 |
| Типоразмер изделия (Job specifications) | EHB 325*5-S31603 | Дата отчёта (Report Date) | 2026-07-13 |

Оборудование и технология (Equipment & Craft)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Средство контроля (Testing Equipment) | Ферритометр FMP30 (FMP30 Ferrite Measurement Machine) | Метод контроля (Testing Method) | Измерение на двух взаимно перпендикулярных образующих |
| Стандарт контроля (Testing Standards) | GB/T 1954-2008 | Требование по ферриту (Ferrite requirements) | ≤25 Fe% |
| Момент контроля (Testing Timing) | После окончания изготовления (After Completion) | Диапазон полученных значений (Testing Values Range) | 1-6.2 Fe% |

Записи контроля (Testing Records) — основной металл (Base Material), Fe%

| № изделия (No.) | Заключение (Judgement) | Прямой борт h1 | Прямой борт h2 | Прямой борт h3 | Прямой борт h4 | Переход r1 | Переход r2 | Переход r3 | Переход r4 | Вершина R1 | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствует (Qualified) | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1 | — | — | — |
| 2 | Соответствует (Qualified) | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | — | — | — |

Остальные строки таблицы не заполнены.

Условные обозначения: Bp — большой торец (Big port); Sp — малый торец (small port); r — переход (тор), малый радиус (Minor radius); R — вершина, большой радиус (Large radius); P — торец (Port); IS — средняя часть (Middle section); DS — диагональный участок (Diagonal section).

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнил контроль (Testing Person) | Zhou Ying | Печать ОТК (Quality Inspection) | [Печать: YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. — печать для контроля качества Q.C.] |
| Дата контроля (Testing Date) | 2026-07-13 | — | — |
| Проверил (Review person) | Lu Hongzhou | — | — |
| Дата проверки (Review Date) | 2026-07-13 | — | — |

## Стр. 7 — Свидетельство технического надзора за изготовлением днищ по договору

[QR-код] Отсканируйте для просмотра сведений об отчёте. Шифр формы на полях: JSTJ-BG-021-03-02-7.0.

Номер свидетельства: YX-WT(FC)-2026-P-05037

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ДНИЩ ПО ДОГОВОРУ (封头委托制造监督检验证书)

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co., Ltd. (宜兴市九洲封头锻造有限公司) | — | — |
| Наименование изделия | Эллиптическое днище | Номер изделия (партии) | OA147868-1~2 |
| Тип и типоразмер днища | EHB325×5 | Материал | S31603 |
| Количество | 2 | Изготовление из давальческого материала | □ Да ☑ Нет |
| Дата изготовления | 13 июля 2026 г. | — | — |

Данное днище (партия днищ) прошло технический надзор нашей организации; показатели безопасности соответствуют требованиям договора-поручения, о чём выдано настоящее свидетельство.

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Инспектор технадзора | [Подпись] (Weng Jinghui) | 14 июля 2026 г. |
| Проверил | [Подпись] | 14 июля 2026 г. |
| Утвердил | [Подпись] | 14 июля 2026 г. |

Организация технического надзора: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute (江苏省特种设备安全监督检验研究院, Цзянсуский институт надзора и контроля безопасности специального оборудования) (печать организации технадзора)

Номер аттестата (разрешения) организации технадзора: TS7110002-2028. Дата: 14 июля 2026 г.

[Печать: Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute — печать для испытаний; для электронных отчётов]

Примечание: Настоящее свидетельство составляется в трёх экземплярах: один хранится в организации технадзора, два передаются изготовителю, из которых один передаётся изготовителем вместе с отгрузочной документацией изделия.

Адрес: г. Исин, пров. Цзянсу, Научно-экологический парк, ул. Люйюань, 500. Тел.: 0510-87984232. Почтовый индекс: 214205.

## Стр. 8 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD (浙江航瑞钢业有限公司) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Логотипы сертификации: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No) | 20260513001JG | Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Номер договора (Contract NO.) | — | Наименование материала (Material Grades) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Покупатель (Purchaser) | — | Дата отчёта (Date of Repo) | 2026.05.13 |

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование материала | Номер плавки (Heat No) | Номер партии (Batch No) | Марка стали (Grade) | Размер, мм (Size) | Кол-во, шт. (Piece) | Метры (Meter) | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба (Steel pipe) | NY250326AS13 | HR260420 | TP316L | 76*4 | 1 | / | 3.6 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250326AT15 | HR260820 | TP316L | 133*4 | 1 | / | 4 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250326AT12 | HR260425 | TP316L | 45*3.5 | 1 | / | 3 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250811AS08 | HR260408 | TP316L | 219*5 | 1 | / | 31 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250326AT12 | HR260426 | TP316L | 273*4 | 1 | / | 21 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |

Химический состав, % (Chemical Composition)

|  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16–18 | 10-14 | 2–3 | / | / | / |
| Фактическое значение (P.A), 1 | 0.022 | 1.11 | 0.032 | 0.001 | 0.35 | 16.08 | 10.15 | 2.01 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 2 | 0.021 | 1.18 | 0.033 | 0.001 | 0.36 | 16.15 | 10.08 | 2.05 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 3 | 0.018 | 1.09 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 4 | 0.019 | 1.13 | 0.031 | 0.002 | 0.39 | 16.08 | 10.02 | 2.01 | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 5 | 0.018 | 1.08 | 0.033 | 0.001 | 0.38 | 16.11 | 10.08 | 2.02 | — | — | — |

Механические свойства (Mechanical property), технологические свойства (Process), неразрушающий контроль (Non-destructive test)

|  | Предел текучести Rp0.2, МПа | Временное сопротивление Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна (Grait) | Твёрдость (HRB) | Испытание на межкристаллитную коррозию (Huey test) | Гидравлическое испытание (Hydrostatic Test) | Вихретоковый контроль (ET) | Ультразвуковой контроль (UT) | Внешний вид и размеры (Visual & Dim. Inspection) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≥200 | ≥480 | ≥40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фактическое (P.A), 1 | 218 | 530 | 45 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / [частично закрыто печатью] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 2 | 220 | 508 | 46 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / [частично закрыто печатью] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 3 | 225 | 535 | 48 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / [частично закрыто печатью] | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 4 | 230 | 530 | 50 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 5 | 235 | 535 | 49 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии с требованиями стандарта на продукцию и договора.

- Без письменного согласия нашей компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного воспроизведения); право окончательного толкования настоящего сертификата качества принадлежит нашей компании.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Inspector) | [неразборчиво, закрыто печатью] |
| Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager) | Wang Qiang |
| Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp) | [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

Прочие печати на странице:

- [Печать: Jiangsu Kaiyuerong (Цзянсу Кайюэжун) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯跃荣不锈钢有限公司), 3202051052382]

- [Именной штамп: Han Xiao, 3202051052386]

## Стр. 9 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD (浙江航瑞钢业有限公司) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Логотипы сертификации: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No) | JG20260521018 | Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Номер договора (Contract NO.) | — | Наименование материала (Material Grades) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Покупатель (Purchaser) | — | Дата отчёта (Date of Repo) | 2026.05.21 |

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование материала | Номер плавки (Heat No) | Номер партии (Batch No) | Марка стали (Grade) | Размер, мм (Size) | Кол-во, шт. (Piece) | Метры (Meter) | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба (Steel pipe) | NY250517AT04 | HR261211 | S30408 | 57*3.5 | 1 | / | 3.5 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | N260305AS02 | HR261351 | S30408 | 325*5 | 1 | / | 13 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250727AT14 | HR260309 | S30408 | 40404 | 1 | / | 6 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |

Химический состав, % (Chemical Composition)

|  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Фактическое значение (P.A), 1 | 0.041 | 1.12 | 0.034 | 0.001 | 0.42 | 18.01 | 8.01 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 2 | 0.042 | 1.38 | 0.035 | 0.002 | 0.41 | 18.08 | 8.08 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 3 | 0.045 | 1.08 | 0.032 | 0.002 | 0.51 | 18.02 | 8.11 | — | — | — | — |

Механические свойства (Mechanical property), технологические свойства (Process), неразрушающий контроль (Non-destructive test)

|  | Условный предел текучести Rp0.2, МПа | Временное сопротивление Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна (Grait) | Твёрдость (HRB) | Испытание на межкристаллитную коррозию (Huey test) | Гидравлическое испытание (Hydrostatic Test) | Вихретоковый контроль (ET) | Ультразвуковой контроль (UT) | Внешний вид и размеры (Visual & Dim. Inspection) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение / стандарт (S.D) | ≥205 | ≥520 | ≥35 | GB/T6394 | — | GB/T4334-2020E | GB/T241 | GB/T7735 | GB/T5777 | — |
| Фактическое (P.A), 1 | 252/257 | 565/575 | 55/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 2 | 252/257 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / [закрыто штампом] | / [закрыто штампом] | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 3 | 240/245 | 555/560 | 52/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / [закрыто штампом] | / [закрыто штампом] | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии с требованиями стандарта на продукцию и договора.

- Без письменного согласия нашей компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного воспроизведения); право окончательного толкования настоящего сертификата качества принадлежит нашей компании.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Inspector) | Zheng Da |
| Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager) | Wang Qiang |
| Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp) | [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

Прочие печати на странице:

- [Печать: Jiangsu Kaiyuerong (Цзянсу Кайюэжун) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯跃荣不锈钢有限公司), 3202051052382]

- [Именной штамп: Han Xiao, 3202051052386]

## Стр. 10 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd.)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

1No. TS2710L54—2026. According to TSG D—2026 (лицензия № TS2710L54—2026, согласно TSG D—2026).

Zhejiang Yihong (Чжэцзян Ихун) Stainless Steel Co., Ltd. (浙江益宏不锈钢有限公司) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Адрес (ADD): уезд Сунъян, промышленная зона Цзяннань, ул. Цзяннань, 10; г. Вэньчжоу, р-н Лунвань, промышленная зона Юнчжун Синьчэн.

Рукописно в верхнем углу: 1416.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование заказчика (Customer name) | — |
| Номер договора (Contract No.) | — |
| Наименование продукции (Description) | stainless steel Seamless tubes for fluid transport — бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки текучих сред |
| Технические условия на материал (Material specification) | GB/T14976-2025 |
| Состояние поставки (Condition) | A&P — аустенизированные, травлёные |

A) Химический анализ (Chemical Analysis), %

| Марка (Grade) | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Номер плавки (Heat No.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S31603 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.33 | 10.02 | 2.03 | N260322AW11 |
| S31603 | 0.02 | 0.81 | 0.31 | 0.001 | 0.45 | 16.29 | 10.02 | 2.02 | N260416AW31 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.33 | 0.001 | 0.45 | 16.28 | 10.02 | 2.02 | N260410AW33 |
| S31603 | 0.02 | 0.79 | 0.31 | 0.001 | 0.41 | 16.29 | 10.05 | 2.02 | N260303AW16 |
| S31603 | 0.02 | 0.83 | 0.32 | 0.001 | 0.41 | 16.32 | 10.05 | 2.03 | N260312AW19 |

[Примечание переводчика: значения P (0.31–0.33) приведены так, как напечатаны в оригинале.]

B) Механические испытания (Mechanical Properties test)

| Номер плавки (Heat No.) | Температура испытаний (Test Temp) | Предел текучести (Yield Strength) | Временное сопротивление (Tensile Strength) | Относительное удлинение, % (Elongation) | Твёрдость HRB≤90 (Hardness) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N260322AW11 | RT (комнатная) | 205/211 | 525/532 | 43/45 | Соответствует |
| N260416AW31 | RT (комнатная) | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260410AW33 | RT (комнатная) | 205/211 | 520/527 | 43/45 | Соответствует |
| N260303AW16 | RT (комнатная) | 225/231 | 525/532 | 51/53 | Соответствует |
| N260312AW19 | RT (комнатная) | 225/231 | 525*532 | 51/53 | Соответствует |

D) Гидравлическое испытание, неразрушающий контроль, контроль размеров и пр. (Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc.)

| № п/п (Item No.) | Количество (Quantity) | Наименование, типоразмер (Description) | Масса, кг (Weight) | Внешний вид / размеры (Visual / Dimension inspection) | Испытание на сплющивание (Flattening Test) | Испытание на раздачу (Flaring Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 18*3 | 283 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2 | 21 | 32*3.5 | 320 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3 | 39 | 25*3 | 375 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4 | 7 | 159*4 | 661 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5 | 6 | 219*5 | 995 | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

Настоящим удостоверяем, что описанный выше материал изготовлен в соответствии с требованиями договора и отвечает указанным выше техническим условиям на материал.

| Дата (Date) | Заводской контролёр (Work inspector) | Утверждено руководителем службы качества, подпись/печать (Approved by QC manager) |
| --- | --- | --- |
| 2026/7/21 | Xu Shiqing | [Печать: Zhejiang Yihong Stainless Steel Co., Ltd. — печать для испытаний] |

Прочие печати на странице: [Печать: Shanghai [неразборчиво]zhe Industrial Co., Ltd. (上海…哲实业有限公司)]

## Стр. 11 — Сертификат качества на трубы (Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd)

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD (浙江航瑞钢业有限公司) — СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (QUALITY TEST CERTIFICATE)

Логотипы сертификации: TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GJB. Рукописно в верхнем углу: 1415, 7011.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер сертификата (Certificate No) | JG202606220198 | Номер лицензии на производство (production certificate No) | TS2733R53-2028 |
| Номер договора (Contract NO.) | — | Наименование материала (Material Grades) | Бесшовные трубы из нержавеющей стали |
| Покупатель (Purchaser) | — | Дата отчёта (Date of Repo) | 2026.06.22 |

Перечень продукции (Detailed List)

| Наименование материала | Номер плавки (Heat No) | Номер партии (Batch No) | Марка стали (Grade) | Размер, мм (Size) | Кол-во, шт. (Piece) | Метры (Meter) | Масса, кг | Состояние поставки | Стандарт на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба (Steel pipe) | NY250517AT04 | HR260622 | S30408 | 18*3 | 9 | / | 63 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | N260305AS02 | HR260625 | S30408 | 25*3 | 1 | / | 5 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | N260304DC14 | HR260624 | S30408 | 32*3.5 | 2 | / | 30 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | NY250727AT14 | HR260627 | S30408 | 38*3.5 | 2 | / | 39 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |
| Труба (Steel pipe) | N260215AW15 | HR260629 | S30408 | 57*3.5 | 2 | / | 57 | Аустенизированная (ANNEALED), травлёная (PICKLED) | GB/T14976-2025 |

Химический состав, % (Chemical Composition)

|  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение (S.D) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18-20 | 8-11 | / | / | / | / |
| Фактическое значение (P.A), 1 | 0.045 | 1.12 | 0.033 | 0.002 | 0.36 | 18.09 | 8.05 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 2 | 0.042 | 1.38 | 0.035 | 0.002 | 0.41 | 18.08 | 8.08 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 3 | 0.041 | 1.15 | 0.032 | 0.001 | 0.42 | 18.03 | 8.01 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 4 | 0.043 | 1.05 | 0.031 | 0.003 | 0.48 | 18.03 | 8.06 | — | — | — | — |
| Фактическое значение (P.A), 5 | 0.045 | 1.08 | 0.032 | 0.002 | 0.51 | 18.02 | 8.12 | — | — | — | — |

Механические свойства (Mechanical property), технологические свойства (Process), неразрушающий контроль (Non-destructive test)

|  | Условный предел текучести Rp0.2, МПа | Временное сопротивление Rm, МПа | Относительное удлинение, % | Размер зерна (Grait) | Твёрдость (HRB) | Испытание на межкристаллитную коррозию (Huey test) | Гидравлическое испытание (Hydrostatic Test) | Вихретоковый контроль (ET) | Ультразвуковой контроль (UT) | Внешний вид и размеры (Visual & Dim. Inspection) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение / стандарт (S.D) | ≥205 | ≥520 | ≥35 | GB/T6394 | — | GB/T4334-2020E | GB/T241 | GB/T7735 | GB/T5777 | — |
| Фактическое (P.A), 1 | 252/257 | 565/575 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 2 | 252/256 | 565/570 | 54/56 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 3 | 235/240 | 551/555 | 50/55 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 4 | 241/255 | 555/560 | 53/54 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |
| Фактическое (P.A), 5 | 250/255 | 530/540 | 50/60 | Соответствует | / | Соответствует | Соответствует | / | / | Соответствует |

Примечание (Note):

- Настоящим удостоверяется, что продукция — холоднотянутые (холоднокатаные) бесшовные трубы — изготовлена и проконтролирована в соответствии с требованиями стандарта на продукцию и договора.

- Без письменного согласия нашей компании настоящий сертификат не подлежит копированию (кроме полного воспроизведения); право окончательного толкования настоящего сертификата качества принадлежит нашей компании.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Контролёр (Inspector) | Zheng Da |
| Инженер по обеспечению качества (Q.C Manager) | Wang Qiang |
| Подпись/печать отдела качества (Quality Dept. Stamp) | [Печать: Zhejiang Hangrui Steel Co., Ltd. — печать для контроля качества] |

Прочие печати на странице:

- [Печать: Jiangsu Kaiyuerong (Цзянсу Кайюэжун) Stainless Steel Co., Ltd. (江苏凯跃荣不锈钢有限公司), 3202051052382]

- [Именной штамп: Han Xiao, 3202051052386 (частично)]

## Стр. 12 — Сертификат соответствия и протокол контроля качества поковок (фланцы), Zhejiang Haibo Flange

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОКОВОК И ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Логотипы: TX (свидетельство о типовых испытаниях I II III IV), PEDC, CE, ISO 9001 (сертификация системы менеджмента качества).

Номер сертификата качества: JSTC260629-2

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. (浙江海波法兰制造有限公司, Чжэцзян Хайбо — изготовление фланцев) | Стандарт на поковки | NB/T47010-2017 |
| Наименование поковки | Фланец | Стандарт изготовления | По чертежу |
| Номер партии (изделия) поковок | JSTC260629-2 | Группа поковок | II |
| Количество в партии | 22 | Марка стали | S31603 |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. | Дата изготовления | 15 июля 2026 г. |

Данная партия (изделие) поковок прошла контроль качества и соответствует требованиям «Правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением», проектных чертежей и отраслевых стандартов.

| Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер поковки | JSTC260629-2 | Марка материала | S31603 |
| Номер плавки/ковша материала | A250615AD141-2 | Уков | 3:1 |
| Температура ковки | 1150~1200°C | Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) |

Химический состав стали поковки, %

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | N | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.34 | 1.04 | 0.033 | 0.001 | 16.66 | 10.03 | / | / | 2.03 | 0.036 | — | — | — |

Механические свойства поковки

| Rm, MPa | ReL, MPa | A, % | Ударное испытание: температура испытания, °C | Ударное испытание: KV2, J | Твёрдость (HBW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 255 | 54.5 | / | / | 174/177/179 |

Неразрушающий контроль: метод — /; стандарт — /; заключение по контролю — /.

Качество поверхности (внешний вид)

| Нормативное требование | Результат испытания | Заключение по проверке |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие видимых невооружённым глазом трещин, расслоений, заковов, шлаковых включений. | Дефектов нет | Соответствует |
| Места зачистки имеют плавный переход, глубина зачистки соответствует установленным требованиям. | Соответствует | Соответствует |
| Форма, размеры и качество поверхности отвечают требованиям чертежа заказа. | Соответствует чертежу | Соответствует |

Состав партии

| № | Типоразмер | Количество (шт.) | № | Типоразмер | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26SY039-008-08 | 2 | 6 | TC24058-12 | 2 |
| 2 | 25SY039-025-03 | 4 | 7 | 26SY039-009-07 | 3 |
| 3 | 25SY039-025-07 | 2 | 8 | 26SY039-009-09 | 3 |
| 4 | 25SY039-025-20 | 2 | 9 | 26SY039-011-06 | 1 |
| 5 | TC24058-10 | 2 | 10 | 26SY039-011-08 | 1 |

Заключение по проверке: данная партия продукции соответствует чертежам и требованиям стандарта на поковки NB/T47010-2017 (исправления недействительны).

| Поле | Значение | Дата |
| --- | --- | --- |
| Ответственный инженер по контролю | [Именной штамп: Tan Mingxiang] | — |
| Контролёр | [Штамп контролёра: Haibo — Zhang Youquan — контроль] | 15 июля 2026 г. |
| Подпись контролёра ОТК | [Штамп контролёра: Haibo — Zhang Youquan — контроль] | 15 июля 2026 г. |
| Печать отдела (службы) контроля качества | [Печать: Zhejiang Haibo Flange Manufacturing Co., Ltd. — печать для контроля качества] | 15 июля 2026 г. |

## Стр. 13 — Сертификат соответствия на фланцы, Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd.

(Страница в оригинале повёрнута на 90°.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ — Jiangyin Baming (Цзянъинь Бамин) Machinery Parts Co., Ltd. (江阴市霸铭机械零部件有限公司) [QR-код]

Грузополучатель: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер заказа: TC2026-0629-1356. Номер поковки: BM20260725-1.

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Фланец | Материал | S31603II | Номер плавки | NY240903AS12 |
| Первоначальный поставщик (материала) | Qingtuo Group Co., Ltd. (青拓集团有限公司) | — | — | — | — |

Химический состав, %

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N | Cu | Al | Pb | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 0.860 | 0.350 | 0.001 | 0.031 | 16.44 | 10.03 | — | 2.03 | — | — | — | — | — |

Механические свойства

| Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость aKV, J | Твёрдость HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 495 | 55 | 54 | / | 169 |

Магнитопорошковый или капиллярный контроль: /. Ультразвуковой контроль: /. Размер зерна: /.

Состояние поставки

| Показатель | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Поверхность фланцев без трещин, включений и др. дефектов | Соответствует |
| Размеры | Соответствие размеров стандарту изготовления | Соответствует |
| Маркировка | Клеймо маркировки и размеры чёткие | Соответствует |
| Состояние термообработки | Аустенизация (固溶) | — |

Изделие изготовлено по чертежам и стандарту NB/T47010-2017, по результатам контроля признано годным.

Перечень (по стандарту)

| Стандарт | Типоразмер | Количество |
| --- | --- | --- |
| HG/T20592-2009 | PL25-RF 16(B) | 10 |
| HG/T20592-2009 | PL150-RF 16(B) | 1 |
| HG/T20592-2009 | PL50-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | PL65-RF 16(B) | 2 |
| HG/T20592-2009 | JPL 40*80 RF16(B) | 1 |

[Штамп: Контроль пройден (检验合格)]

| Главный контролёр | Проверил | Печать | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [Именной штамп: Liu Xuwu] | [Именной штамп: Chen Jian] | [Печать: Jiangyin Baming Machinery Parts Co., Ltd. — отдел контроля качества] | 02 августа 2026 г. |

## Стр. 14 — Отчёт о неразрушающем контроле (титульный лист)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ОТЧЁТ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ (NONDESTRUCTIVE TEST REPORT)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. |
| Наименование изделия (объекта) | Плёночный конденсатор второй ступени |
| Номер изделия (объекта) | E104 |
| Номер отчёта | ART-2026-JSTC-RTBG-063 |
| Утвердил | [Подпись] (Zhou Licheng) |
| Дата отчёта | 15 августа 2026 г. |

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd (江苏安瑞特检验检测有限公司)

Адрес: пров. Цзянсу, г. Сучжоу, р-н Сянчэн, пос. Янчэнху, ул. Фэнъян, 299. Тел.: 0512-83388939. Факс: 0512-83388939. Почтовый индекс: 215500. E-mail: Jiangsuanruite@163.com. Сайт: http://www.jsartjc.cn/

[Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для испытаний (3)]

Заявление: Настоящий отчёт относится только к проконтролированному объекту и в пределах информации, предоставленной заказчиком. Отчёт без полного набора подписей и печатей недействителен. О любых возражениях по результатам следует сообщить в течение 15 дней. Если не указано иное, образцы хранятся только 30 дней. Без разрешения нашей организации копирование отчёта не допускается (за исключением полного копирования).

## Стр. 15 — Протокол радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ПРОТОКОЛ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-063

Объект контроля

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (объекта) | Плёночный конденсатор второй ступени | Номер изделия (объекта) | E104 | Категория оборудования под давлением | Сосуд □I □II □III □ Котёл □ Трубопровод ☑ Прочее |
| Номер чертежа | / | Материал | S31603 | Способ сварки | GTAW |
| Состояние термообработки | / | Тип разделки кромок | V-образная | Типоразмер, мм | DN325*5 |
| Зона контроля | Сварной шов и зона термического влияния | Состояние поверхности | Зачищена (шлифовка) | Момент контроля | После сварки |

Оборудование, материалы и технические требования

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника излучения | ☑ X-Ray □ Ir192 □ Se75 | Модель аппарата | XXG2505LZ | Размер фокусного пятна | 1.0*2.5mm |
| — | — | Инвентарный номер аппарата | ART-RT-003 | — | — |
| Класс плёнки | C5 | Марка плёнки | IXQ100HD | Усиливающие экраны | Pb передний/задний 0.03/0.03 |
| Тип индикатора качества изображения | ☑ проволочный □ канавочный | Модель ИКИ | 10FEJB | Техника просвечивания | ■ класс AB □ класс B |
| Фотообработка | ☑ ручная □ автоматическая | Состав проявителя | Рекомендованный изготовителем плёнки | Состав фиксажа | Рекомендованный изготовителем плёнки |
| Защита от обратного рассеяния | Свинцовый экран за плёнкой | Температура проявления | 20±2℃ | Время проявления | 4~6 min |
| Стандарт контроля | NB/T47013.2-2015 | Класс техники контроля | ☑ класс AB □ класс B | Номер первичной записи | ART-2026-JSTC-RTJL-063 |

Параметры технологии контроля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер объекта контроля | 1B |
| Типоразмер, мм | 1020*5 |
| Длина контролируемых сварных швов, мм | 256 |
| Просвечиваемая толщина, мм | 10 |
| Объём контроля, % | 100% |
| Схема просвечивания | Через две стенки, на одно изображение |
| Требуемый номер видимой проволоки | 13 |
| Расположение ИКИ | Со стороны плёнки |
| Фокусное расстояние F, мм | 600 |
| Расстояние источник — объект f, мм | 593 |
| Расстояние объект — плёнка b, мм | 7 |
| Длина участка за одну экспозицию, мм | 128 |
| Количество снимков, шт. | 2 |
| Доля годных с первого раза, % | 100% |
| Напряжение на трубке (активность), кВ (Ci) | 190 |
| Ток, мА | 5 |
| Время экспозиции, мин | 3 |
| Фактический объём контроля, % | 25% |
| Класс годности (уровень) | III |

Результаты

| Годных снимков: швы категории A, шт. | Швы категории B, шт. | Пересечения швов | Всего, шт. | Окончательная оценка: класс I, шт. | Класс II, шт. | Класс III, шт. | Класс IV, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Результаты контроля и пояснения:

- Количество ремонтов сварных швов изделия: / мест, максимальное число ремонтов одного участка: / раз.

- Места контроля — см. схему мест контроля.

- Сварные швы изделия по результатам радиографического контроля соответствуют требованиям приёмки NB/T47013.2-2015.

| Составил (квалификация) | Проверил (квалификация) | Печать |
| --- | --- | --- |
| [Подпись] (Luo Laibing), RT-II, 15 августа 2026 г. | [Подпись], RT-II, 15 августа 2026 г. | [Печать: Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd — печать для испытаний (3)] |

Стр. 2 из 4.

## Стр. 16 — Протокол радиографического контроля (продолжение)

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

ПРОТОКОЛ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-063

| № | Номер снимка | Оптическая плотность | Характер дефекта | Размер дефекта, мм/точек | Положение дефекта, мм | Класс оценки | Просвечиваемая толщина, мм | Схема просвечивания | Номер видимой проволоки | Пересечение швов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1B-1F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 10 | Через две стенки, на одно изображение | 13 | — | — |
| 2 | 3F | 2.0-4.5 | — | — | — | I | 10 | Через две стенки, на одно изображение | 13 | — | — |
| 3 | Далее пусто | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Строки 4–33 не заполнены.

Характер дефектов: C=Crack — трещина; IF=Incomplete Fusion — несплавление; IP=Incomplete Penetration — непровар; RF=Round flaw — округлый дефект; SF=Stripy flaw — удлинённый дефект; UC=Undercut — подрез; BC=Bottom concave — вогнутость корня шва.

Первичная оценка: [Подпись] (Luo Laibing), RT-II. Повторная оценка: [Подпись], RT-II. Дата: 15 августа 2026 г.

Стр. 3 из 4.

## Стр. 17 — Схема мест радиографического контроля

Контрольный код: ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

СХЕМА МЕСТ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Заказчик: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Номер отчёта: ART-2026-JSTC-RTBG-063

Схема мест радиографического контроля

Надписи на схеме: 1B — контролируемый кольцевой шов (корпус — нижнее днище).

Стр. 4 из 4.

## Стр. 18 — Протокол испытания давлением (Трубное пространство (Tubel side))

Колонтитул: TORCHI Engineering — профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое (Hydraulic Pressure) □ Пневматическое (Air Pressure)

Заводской номер изделия (Product ID): E104. Наименование изделия (Product Name): Плёночный конденсатор второй ступени.

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытуемая полость (Pressure test location) | Трубное пространство (Tubel side) | Дата испытания (Date of test) | 2026.8.24 | Номер технологической карты (Process card number) | / |
| Класс точности манометра (Pressure gauge precision grade) | 1.6 | Диапазон шкалы манометра, MPa (Pressure gauge range) | 0~0.4 | Дата поверки манометра (Pressure gauge verification date) | 2026.07.07 |
| Номера манометров (Pressure gauge number) | 201020611, 201020622 | Диаметр корпуса манометра, мм (Pressure gauge diameter) | 100 | Испытательная среда (Test medium) | Вода (Water) |
| Содержание ионов хлора, мг/л (Chlorideion content) | / | Температура окружающей среды, ℃ (Ambient temperature) | 35 | Температура среды, ℃ (Medium temperature) | 26 |

Кривые испытания давлением: по проектным требованиям и фактическая

Надписи на графиках:

- Верхний график — «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (Curve for pressure test of design requirement); нижний график — «Фактическая кривая испытания давлением» (Curve for pressure test of actual).

- Ось ординат: MPa; ось абсцисс: T (время).

- Уровни: «Пробное давление» (Testing pressure) — 0.13MPa; «Расчётное давление» (Design pressure).

- Интервалы: «Время выдержки» (Dwell time) — 30min; «Время осмотра» (Check time) — 30min.

Заключение (Conclusion): Изделие испытано давлением 0.13 MPa: утечек нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание выдержано.

[Примечание переводчика: в оригинале для трубного пространства указано давление 0.13 MPa, а в Свидетельстве о приёмке ОТК (стр. 2) — 0.13 MPa для межтрубного и 0.75 MPa для трубного пространства; перевод выполнен в соответствии с текстом каждого листа.]

| Контролёр (Inspector) | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 25 августа 2026 г. |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 19 — Протокол испытания давлением (Межтрубное пространство (Shell side))

Колонтитул: TORCHI Engineering — профессиональный поставщик решений для промышленных систем. http://www.torchien.com

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ (PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC))

☑ Гидравлическое (Hydraulic Pressure) □ Пневматическое (Air Pressure)

Заводской номер изделия (Product ID): E104. Наименование изделия (Product Name): Плёночный конденсатор второй ступени.

| Поле | Значение | Поле | Значение | Поле | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытуемая полость (Pressure test location) | Межтрубное пространство (Shell side) | Дата испытания (Date of test) | 2026.8.25 | Номер технологической карты (Process card number) | / |
| Класс точности манометра (Pressure gauge precision grade) | 1.6 | Диапазон шкалы манометра, MPa (Pressure gauge range) | 0~1.6 | Дата поверки манометра (Pressure gauge verification date) | 2026.07.07 |
| Номера манометров (Pressure gauge number) | 240115063, 200805683 | Диаметр корпуса манометра, мм (Pressure gauge diameter) | 100 | Испытательная среда (Test medium) | Вода (Water) |
| Содержание ионов хлора, мг/л (Chlorideion content) | / | Температура окружающей среды, ℃ (Ambient temperature) | 33 | Температура среды, ℃ (Medium temperature) | 26 |

Кривые испытания давлением: по проектным требованиям и фактическая

Надписи на графиках:

- Верхний график — «Кривая испытания давлением по проектным требованиям» (Curve for pressure test of design requirement); нижний график — «Фактическая кривая испытания давлением» (Curve for pressure test of actual).

- Ось ординат: MPa; ось абсцисс: T (время).

- Уровни: «Пробное давление» (Testing pressure) — 0.75MPa; «Расчётное давление» (Design pressure).

- Интервалы: «Время выдержки» (Dwell time) — 30min; «Время осмотра» (Check time) — 30min.

Заключение (Conclusion): Изделие испытано давлением 0.75 MPa: утечек нет; видимых остаточных деформаций нет; посторонних шумов нет; испытание выдержано.

| Контролёр (Inspector) | Ответственный за испытание давлением (Duty engineer) | Дата |
| --- | --- | --- |
| Shi Pengjie | Li Zuocheng | 25 августа 2026 г. |

[Печать: Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. — печать для контроля качества]

Нижний колонтитул: [QR-код] Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. Тел.: 15724859033. E-mail: torchi@torchien.com

## Стр. 20 — Сборочный чертёж: плёночный конденсатор второй ступени 3 м², TC24058-00

(Лист в оригинале повёрнут на 90°; формат A1.)

Сборочный чертёж TC24058-00

Рукописная надпись в верхнем левом углу: 26-1广 ZFXT-11 [частично неразборчиво; вероятно, номер заказа 26-01 广 ZFXT-011].

Надписи на видах и выносных элементах

- Главный вид (разрез): штуцеры N1–N6, позиции 1–19; размеры: φ325x5, 240, 150, 250, 250, 145, 25, 725, 106.3, 120, 175, 170, 120, 15, 10, 3, 60, 40°, 5(4); отметка (A) — фрагмент со штуцером N6.

- Вид в плане (сверху): углы 0°, 90°, 180°, 270°; штуцеры N1–N6; размеры 75, 75; надпись «Положение выреза первой перегородки».

- «Форма сварных соединений категорий A, B. Не в масштабе»: разделка 60°±5, зазор 2, притупление 0~1.

- «Форма сварных соединений категории D. Не в масштабе»: 50°±5, 6, 1±0.5, 2±0.5.

- «Поз. 14 — крышка (cover plate). Не в масштабе»: R157.5, 154.5, 315, t=10.

- «Узел соединения стяжки с перегородкой. Не в масштабе»: φ12, «точечная сварка».

- «Узел соединения штуцера с трубной решёткой. Не в масштабе»: 100, 20, 20, 40, φ12, 5.

- «Узел соединения стяжки с трубной решёткой. Не в масштабе»: φ12, 10.

- «Узел соединения теплообменной трубы с трубной решёткой. Не в масштабе»: φ16x1.5, 45°, 2.

- Узел шарнирного болта (вид B): 40, 22, 8, 20, 40.

- «Схема размещения теплообменных труб. Не в масштабе»: штуцеры N1, N2.

Технические требования (текст на китайском языке)

- Со всех сварных соединений оборудования, а также со сварных соединений штуцеров с корпусом и днищами удалить брызги металла и шлак; поверхность сварных швов должна иметь плавный переход; невыступающие внутрь штуцеры выполнить заподлицо с внутренней поверхностью корпуса (днища).

- Теплообменные трубы — по стандарту GB/T13296-2023; предельное отклонение наружного диаметра ±0.10mm, отклонение толщины стенки ±10%S.

- Теплообменные трубы заказывать по требованиям NB/T47019.1-2021 и NB/T47019.5-2021; поставка по средней толщине стенки, сращивание труб не допускается.

- Если не оговорено особо, все отверстия под болты фланцев располагать симметрично относительно главной оси аппарата или вертикали.

- Сварное соединение трубной решётки с корпусом должно обеспечивать полный провар по сечению; корневой проход выполнять аргонодуговой сваркой.

- При гидравлическом испытании аппарата содержание ионов хлора в воде не должно превышать 25mg/L.

- После изготовления аппарата поверхность нержавеющей стали подвергнуть травлению и пассивации.

Technical requirements (текст на английском языке; отличается от китайского)

- Со всех сварных соединений и соединений штуцеров, а также сварных соединений корпуса с днищами удалить брызги металла и шлак, поверхность швов — с плавным переходом. Невыступающие штуцеры — заподлицо с внутренней поверхностью корпуса (днища).

- Теплообменные трубы — по GB/T13296-2023, отклонение наружного диаметра ±0.10mm, толщины стенки ±10% S.

- Теплообменные трубы заказывать по NB/T47019.1-2021 и NB/T47019.5-2021; поставка по средней толщине стенки, сращивание не допускается.

- Сварное соединение трубной решётки с корпусом — с полным проваром по сечению, корень — аргонодуговой сваркой.

- Детали, контактирующие с продуктом, механически полируются до шероховатости Ra ≤ 0.4 µm; точность механической полировки наружной поверхности — Ra ≤ 1.2 µm.

- При гидроиспытании аппарата содержание ионов хлора в воде не должно превышать 25mg/L.

- После успешного испытания давлением поверхность нержавеющей стали очистить от масляных загрязнений, выполнить травление и пассивацию.

[Примечание переводчика: в английском тексте пункт 4 отсутствует, а пункт 6 (полировка) в китайском тексте отсутствует; оба варианта переведены полностью.]

Данные по проектированию, изготовлению и контролю (DESIGN, MANUFACTURE AND INSPECTION DATA SHEET)

Нормы и стандарты (CODE & STD): 1. GB150.1~4-2024 «Сосуды под давлением» (PRESSURE VESSELS); 2. GB/T151-2014 «Теплообменники» (HEAT EXCHANGERS).

| Параметр | Межтрубное пространство (Shell side) | Трубное пространство (Tube side) |
| --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление (вверху), MPa(g) | -0.092 | 0.4 |
| Расчётное давление, MPa(g) | -0.1 | 0.6 |
| Рабочая температура, ℃ | 55 | -10 |
| Расчётная температура, ℃ | 200 | -30 |
| Средняя температура металла, ℃ | - | - |
| Минимальная расчётная температура металла, ℃ | - | - |
| Рабочая среда: наименование | Лёгкие компоненты | Охлаждённая вода |
| Рабочая среда: токсичность | Нетоксична | Нетоксична |
| Рабочая среда: взрывоопасность | Невзрывоопасна (негорючая) | Невзрывоопасна (негорючая) |
| Плотность среды, kg/m³ | - | - |
| Среда, вызывающая коррозионное растрескивание под напряжением | - | - |
| Группа среды | Вторая группа | Вторая группа |
| Основной материал элементов, работающих под давлением | См. таблицу материалов | См. таблицу материалов |
| Прибавка на коррозию, мм | 0 | 0 |
| Коэффициент прочности сварного шва: корпус/днище | 0.85 | 0.85/1.0 |
| Полная вместимость, m³ | 0.075 | 0.0158 |
| Площадь теплообмена, m² | 3.0 | 3.0 |
| Число ходов | 1 | 2 |
| Класс теплообменника | - | - |
| Размер/тип теплообменных труб, мм | φ16X1.5X800 | φ16X1.5X800 |
| Соединение труб с трубной решёткой | Прочностная сварка + развальцовка | Прочностная сварка + развальцовка |
| Сейсмичность (ускорение) | - | - |
| Снеговая нагрузка, N/m² | - | - |
| Изоляция: материал | - | - |
| Изоляция: толщина, мм | - | - |
| Гидравлическое испытание, вертикальное положение, MPa | 0.13 | 0.75 |
| Гидравлическое испытание, горизонтальное положение, MPa | 0.13 | 0.75 |
| Пневматическое испытание, MPa(g) | - | - |
| Пневмогидравлическое испытание, MPa(g) | - | - |
| Испытание на герметичность, вертикальное, bar | - | - |
| Испытание на герметичность, горизонтальное, bar | - | - |
| Контроль утечек, MPa(g) | - | - |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Категория сосуда | - |
| Отчёт об оценке рисков | Не требуется (NA) |
| Расчётный срок службы / число циклов | 15 лет |
| Технология сварки | NB/T47015-2023 |
| Типы сварных соединений | Если на чертеже не указано иное, типы и размеры сварных соединений — по HG/T20583-2020; катет углового шва равен толщине более тонкой из свариваемых деталей; сварка фланцев — по соответствующему стандарту на фланцы; прочее — по GB/T985.1,2-2008. |
| Сварочные материалы: S30408 + S30408 | A102 |
| Сварочные материалы: S31603 + S31603 | A022 |
| Сварочные материалы: S30408 + S31603 | A302 |
| Перпендикулярность уплотнительной поверхности трубной решётки к оси корпуса, мм | 1 |
| Количество / шаг / схема размещения труб | 40/25/треугольная △ |
| Скоростной напор ветра, N/m² | - |
| Дополнительная нагрузка, N/m² | - |
| Термообработка после сварки (PWHT) | Нет (по нижнему каналу: да — DOWN CHANNEL YES) [Примечание переводчика: так в оригинале.] |
| Шероховатость поверхности деталей без чертежа | Ra 50 |
| Окраска, упаковка, транспортировка | NB/T 10558-2021 |
| Прочие требования | См. технические требования |
| Масса аппарата нетто, kg | 415 |
| В т.ч. масса нержавеющей стали, kg | - |
| Масса, заполненного водой, kg | 610 |
| Рабочая масса, kg | - |
| Максимальная масса при подъёме, kg | 415 |
| Ориентация штуцеров и опор | См. чертёж |

Неразрушающий контроль (NDE)

| Категория шва | Элемент | Метод | Объём | Стандарт — класс техники — класс годности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B | Корпус (Shell) | RT | 20% | NB/T47013.2-2015 AB / III |
| A, B | Днище (Head) | RT | 100% | NB/T47013.2-2015 AB / III |
| C, D | Корпус (Shell) | MT | - | NB/T47013.4-2015 I |
| C, D | Днище (Head) | PT | - | NB/T47013.5-2015 I |

II. Основные материалы (TABLE OF MATERIALS)

| Элемент | Материал | Вид | Стандарт | Состояние поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус и патрубки трубного пространства | S31603 | Лист (PLATE) | GB/T14976-2025 | Аустенизация | Холоднотянутые |
| Днище трубного пространства | S31603 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Трубная решётка | S31603 | Лист | GB/T713.7-2023 | Аустенизация | Класс 1D |
| Теплообменные трубы | S31603 | Лист (так в оригинале) | GB/T13296-2023 | Аустенизация | Холоднотянутые |
| Фланцы трубного пространства | S31603 II | Поковка | NB/T47010-2017 | Аустенизация | — |

III. Таблица штуцеров (NOZZLE SHEET)

| Обозначение | Условный проход | Стандарт присоединения | Тип / уплотнительная поверхность | Назначение | Патрубок | Расстояние до оси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | DN65 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Вход (Inlet) | φ76X4.0 | См. чертёж |
| N2 | DN50 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Выход (Outlet) | φ57X3.5 | См. чертёж |
| N3 | DN25 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Вход оборотной воды (Water inlet) | φ32X3.5 | См. чертёж |
| N4 | DN25 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Выход оборотной воды (Water outlet) | φ32X3.5 | См. чертёж |
| N5 | DN25 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Выход конденсата (Condensate outlet) | φ32X3.5 | См. чертёж |
| N6 | DN25 | HG/T 20592-2009 | PL-RF | Вакуум (Vacuum) | φ32X3.5 | См. чертёж |

Спецификация штуцерных деталей

| Штуцер | Обозначение | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | — | Отбойник (Baffle) T=5 | 1 | S31603 | — | — | — |
| N2 | — | Фланец PL50(B)-16 | 1 | S31603 | — | 1.0 | — |
| N5 N6 | — | Фланец PL25(B)-16 | 2 | S31603 | — | 1.0 | — |
| N3 N4 | — | Фланец PL25(B)-16 | 2 | S30408 | — | 2 | — |
| N1 | — | Фланец PL65(B)-16 | 1 | S31603 | — | 1.0 | — |

Спецификация

| Поз. | Обозначение или стандарт | Наименование | Кол-во | Материал | Масса ед., кг | Масса общ., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | TC24058-19 | Перегородка (Baffle) | 1 | S31603 | — | 8 | — |
| 18 | — | Стяжка (Tie Rod) φ12 L=775 | 4 | S31603 | — | 8 | — |
| 17 | TC24058-17 | Теплообменная труба (Tube) φ16x1.5 L=800 | 40U | S31603 | — | 38.62 | — |
| 16 | TC24058-16 | Опора-лапа (Support) | 2 | S31603/304 | — | 15 | — |
| 15 | — | Перегородка распределения потоков (Baffle) 314x141 T=4 | 1 | S30408 | — | 1.5 | — |
| 14 | — | Крышка (Cover Plate) T=10 | 1 | S30408 | / | 4.3 | — |
| 13 | — | Обечайка (Shell) φ325x5 L=144 | 1 | S30408 | — | 2 | — |
| 12 | TC24058-12 | Трубная решётка (Tubesheet) | 1 | S31603II | — | 25 | δ=24 |
| 11 | — | Уплотнительное кольцо (O-ring) ID346 t=6 | 1 | FKM | / | 0.2 | — |
| 10 | TC24058-10 | Фланец (Flange) | 1 | S31603II | / | 15 | — |
| 9 | GB/T6170-2015 | Гайка (Nut) M20 | 12 | A2-50 | — | 1 | — |
| 8 | GB/T91-2000 | Шплинт (Cotter pin) 4x25 | 12 | S30408 | — | 0.1 | — |
| 7 | GB/T882-2008 | Ось (Pin shaft) 16x47x4x42 | 12 | S30408 | — | 1 | — |
| 6 | GB/T798-1988 | Откидной болт (Swivel bolt) M20x100 | 12 | S30408 | — | 4 | — |
| 5 | — | Опорная планка (Support) 40x40x8 | 24 | S30408 | 0.05 | 1.2 | Центральное отверстие φ22 |
| 4 | — | Штуцерный узел (Nozzle) | 1 | Сборочная единица (Subassembly) | / | 20 | — |
| 3 | TC24058-03 | Перегородка (Baffle) | 3 | S31603 | 1.8 | 5.4 | — |
| 2 | GB/T24511-2017 | Корпус (Shell) φ325x5 L=894 | 1 | S31603 | — | 35.3 | — |
| 1 | GB/T25198-2010 | Днище (Head) EHB325x5 (4) | 1 | S31603 | — | 5.3 | — |

Таблица изменений

| Метка | Кол-во | Зона | Номер документа изменения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | — | Добавлен штуцер N6 | — | 2026.06.25 |

Основная надпись (штамп)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd. (江苏拓驰工程技术开发有限公司) |
| Проект | — |
| Наименование | Плёночный конденсатор второй ступени 3 м² |
| Позиция оборудования (ITEM) | E104 |
| Стадия проектирования (STAGE) | — |
| Номер чертежа (DRW NO.) | TC24058-00 |
| Ревизия (REV.) | — [штамп «重量» / масса — частично неразборчиво] |
| Разработал (DRAWN BY) | [Подпись], 2026 [дата неразборчиво] |
| Проверил (CHECKED BY) | — |
| Согласовал (AUDITED BY) / Утвердил (APPROVED BY) | [Подпись], 2026-07-24 |
| Ответственный за проект (P.M.) | — |
| Масштаб | 1:3.5 [в оригинале «1:3.5», вероятно, частично неразборчиво] |
| Формат | A1 |
| Лист / листов | — |